D - 04.06.01

PODBUDOWA  Z  CHUDEGO  BETONU

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonywaniem podbudowy zasadniczej z chudego betonu pod jezdnie. Podbudowê wykonuje siê w ramach przebudowy nawierzchni Centrum Miasta Kêpna – Rynek i ulica Ratuszowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objêtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonywaniem podbudowy zasadniczej gruboœci 20cm z chudego betonu pod jezdnie o kategorii ruchu KR4 przy przebudowie nawierzchni Centrum Miasta Kêpna – Rynek i ulica Ratuszowa.

Tablica 1. Udzia³ osi obliczeniowych dla za³o¿onej przez inwestora (Urz¹d Miasta i Gminy w Kêpnie) kategorii ruchu .

| Kategoria ruchu | Liczba osi obliczeniowych na dobê na pas obliczeniowy |
| --- | --- |
|  | obci¹¿enie osi 100 kN | obci¹¿enie osi 115 kN |
| KR4 | od 336 do 1000 | od 193 do 572 |

Podbudowê z chudego betonu wykonuje siê, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako:

podbudowê zasadnicz¹.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagêszczonej mieszanki betonowej, która po osi¹gniêciu wytrzyma³oœci na œciskanie nie mniejszej ni¿ 6 MPa i nie wiêkszej ni¿ 9 MPa, stanowi fragment noœnej czêœci nawierzchni drogowej.

1.4.2. Chudy beton - materia³ budowlany powsta³y przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w iloœci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczaj¹cej 130 kg/m3 oraz optymaln¹ iloœci¹ wody, który po zakoñczeniu procesu wi¹zania osi¹ga wytrzyma³oœæ na œciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.2. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. materia³y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Cement

Nale¿y stosowaæ cementy powszechnego u¿ytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement portlandzki wielosk³adnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N wed³ug PN-EN 197-1:2002 [5] .

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

| Lp. | W³aœciwoœci | Klasa cementu 32,5 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wytrzyma³oœæ na œciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej ni¿: | 16 |
| 2 | Wytrzyma³oœæ na œciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej ni¿: | 32,5 |
| 3 | Pocz¹tek czasu wi¹zania, min , nie wczeœniej ni¿: | 75 |
| 4 | Sta³oœæ objêtoœci, mm, nie wiêcej ni¿: | 10 |

Przechowywanie cementu powinno siê odbywaæ zgodnie z BN-88/6731-08 [22].

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nale¿y stosowaæ:

¿wir i mieszankê wg PN-B-11111:1996 [14],

piasek wg PN-B-11113:1996 [16],

kruszywo ³amane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84 [26],

kruszywo ¿u¿lowe z ¿u¿la wielkopiecowego kawa³kowego wg PN-B-23004: 1988 [17],

kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wiêkszych ni¿ 4 mm.

Kruszywo powinno spe³niaæ wymagania okreœlone w normie PN-S-96013:1997 [20].

Kruszywo ¿u¿lowe powinno byæ ca³kowicie odporne na rozpad krzemianowy wed³ug PN-B-06714-37:1980 [12] i ¿elazawy wed³ug PN-B-06714-39:1978 [13].

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielêgnacji wykonanej podbudowy nale¿y stosowaæ wodê odpowiadaj¹c¹ wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badañ laboratoryjnych mo¿na stosowaæ wodoci¹gow¹ wodê pitn¹.

2.6. Materia³y do pielêgnacji podbudowy z chudego betonu

Do pielêgnacji podbudowy z chudego betonu mog¹ byæ stosowane:

preparaty pielêgnacyjne posiadaj¹ce aprobatê techniczn¹,

folie z tworzyw sztucznych,

w³ókniny wed³ug PN-P-01715:1985 [19],

piasek i woda.

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonywania podbudowy z chudego betonu

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:

wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna byæ wyposa¿ona w urz¹dzenia do wagowego dozowania wszystkich sk³adników, gwarantuj¹ce nastêpuj¹ce tolerancje dozowania, wyra¿one w stosunku do masy poszczególnych sk³adników: kruszywo ( 3%, cement ( 0,5%, woda ( 2%. In¿ynier mo¿e dopuœciæ objêtoœciowe dozowanie wody,

przewoŸnych zbiorników na wodê,

uk³adarek albo równiarek  do rozk³adania chudej mieszanki betonowej,

walców wibracyjnych lub statycznych do zagêszczania lub p³yty wibracyjne,

zagêszczarek p³ytowych, ubijaków mechanicznych lub ma³ych walców wibracyjnych do zagêszczania w miejscach trudno dostêpnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia³ów

Transport cementu powinien odbywaæ siê zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem nale¿y przewoziæ cementowozami, natomiast cement workowany mo¿na przewoziæ dowolnymi œrodkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mo¿na przewoziæ dowolnymi œrodkami transportu w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia³ami i zawilgoceniem.

Woda mo¿e byæ dostarczana wodoci¹giem lub przewoŸnymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywaæ siê zgodnie z PN-S-96013:1997 [20].

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu

Przed przyst¹pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In¿ynierem, Wykonawca dostarczy In¿ynierowi do akceptacji projekt sk³adu mieszanki chudego betonu oraz wyniki badañ laboratoryjnych poszczególnych sk³adników i próbki materia³ów pobrane w obecnoœci In¿yniera do wykonania badañ kontrolnych przez In¿yniera.

Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:

doborze kruszywa do mieszanki,

doborze iloœci cementu,

doborze iloœci wody.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieœciæ siê w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 [20].

Rzêdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 3 i na rysunku 1 i 2.

Uziarnienie kruszywa powinno byæ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywa³a maksymaln¹ szczelnoœæ i urabialnoœæ przy minimalnym zu¿yciu cementu i wody.

Tablica 3.Rzêdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej.

Sito o boku oczka kwadratowego (mm)

Przechodzi przez sito

(%)

Przechodzi przez sito

(%)

63

31,5

16

8

4

2

1

0,5

0,25

0,125

-

100

od 60 do 80

od 40 do 65

od 25 do 55

od 20 do 45

od 15 do 35

od 7 do 20

od 2 do 12

od 0 do 5

100

od 60 do 85

od 40 do 67

od 30 do 55

od 25 do 45

od 20 do 40

od 15 do 35

od 8 do 20

od 4 do 13

od 0 do 5

Zawartoœæ cementu powinna wynosiæ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczaæ 130 kg/m3.

Zawartoœæ wody powinna odpowiadaæ wilgotnoœci optymalnej, okreœlonej wed³ug normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9] (du¿y cylinder, metoda II).

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm.

Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do chudego betonu od 0 do 63 mm.

5.3. W³aœciwoœci chudego betonu.

Chudy beton powinien spe³niaæ wymagania okreœlone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

| Lp. | W³aœciwoœci | Wymagania | Badania wed³ug |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wytrzyma³oœæ na œciskanie po 7 dniach, MPa | od 3,5 do 5,5 | PN-B-06250 [10] |
| 2 | Wytrzyma³oœæ na œciskanie po 28 dniach, MPa | od 6,0 do 9,0 | PN-B-06250 [10] |
| 3 | Nasi¹kliwoœæ, % m/m, nie wiêcej ni¿: | 9 | PN-B-06250 [10] |
| 4 | Mrozoodpornoœæ, zmniejszenie wytrzyma³oœci, %, nie wiêcej ni¿: | 20 | PN-B-06250 [10] |

5.4. Warunki przyst¹pienia do robót

Podbudowa z chudego betonu nie powinna byæ wykonywana gdy temperatura powietrza jest ni¿sza ni¿ 5oC i wy¿sza ni¿ 250 C oraz gdy pod³o¿e jest zamarzniête.

5.5. Przygotowanie pod³o¿a

Pod³o¿e pod podbudowê z chudego betonu, którym to jest podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o gruboœci warstwy 12 cm, powinno byæ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w dokumentacji projektowej i SST D-04.05.01.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszankê chudego betonu o œciœle okreœlonym sk³adzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nale¿y wytwarzaæ w mieszarkach zapewniaj¹cych ci¹g³oœæ produkcji i gwarantuj¹cych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Sk³adniki mieszanki chudego betonu powinny byæ dozowane wagowo zgodnie z norm¹ PN-S-96013:1997 [20 ].

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byæ od razu transportowana na  miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacj¹ i nadmiernym wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie i zagêszczanie mieszanki betonowej

Uk³adanie podbudowy z chudego betonu nale¿y wykonywaæ uk³adarkami mechanicznymi, poruszaj¹cymi siê po prowadnicach.

Przy uk³adaniu chudej mieszanki betonowej za pomoc¹ równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Wbudowanie za pomoc¹ równiarek bez stosowania prowadnic, mo¿e odbywaæ siê tylko w wyj¹tkowych wypadkach, okreœlonych w SST i za zgod¹ In¿yniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonuje siê w jednej warstwie o gruboœci od 10 do 20 cm, po zagêszczeniu. Gdy wymagana jest wiêksza gruboœæ, to do uk³adania drugiej warstwy mo¿na przyst¹piæ po odbiorze jej przez In¿yniera.

Natychmiast po roz³o¿eniu i wyprofilowaniu mieszanki nale¿y rozpocz¹æ jej zagêszczanie. Powierzchnia zagêszczonej warstwy powinna mieæ prawid³owy przekrój poprzeczny i jednolity wygl¹d.

Zagêszczanie nale¿y kontynuowaæ do osi¹gniêcia wskaŸnika zagêszczenia nie mniejszego ni¿ 0,98 maksymalnego zagêszczenia okreœlonego wed³ug normalnej próby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9], (du¿y cylinder metoda II). Zagêszczenie powinno byæ zakoñczone przed rozpoczêciem czasu wi¹zania cementu.

Wilgotnoœæ mieszanki chudego betonu podczas zagêszczania powinna byæ równa wilgotnoœci optymalnej z tolerancj¹ + 10% i - 20% jej wartoœci.

5.8. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowaæ roboty, aby unikaæ pod³u¿nych spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na ca³ej szerokoœci koryta.

Je¿eli w dolnej warstwie podbudowy wystêpuj¹ spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny byæ wzglêdem nich przesuniête o co najmniej 30 cm dla spoiny pod³u¿nej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.9. Nacinanie szczelin

W pocz¹tkowej fazie twardnienia betonu zaleca siê wyciêcie szczelin pozornych na g³êbokoœæ oko³o 1/3 jej gruboœci.

Szerokoœæ naciêtych szczelin pozornych powinna wynosiæ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nale¿y wyci¹æ tak, aby ca³a powierzchnia podbudowy by³a podzielona na kwadratowe lub prostok¹tne p³yty. Stosunek d³ugoœci p³yt do ich szerokoœci powinien byæ nie wiêkszy ni¿ od 1,5 do 1,0.

W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzyma³oœci i spodziewanego przekroczenia dwudziestooœmiodniowej wytrzyma³oœci na œciskanie chudego betonu, wyciêcie szczelin pozornych jest konieczne.

Alternatywnie mo¿na u³o¿yæ na podbudowie warstwê antyspêkaniow¹ w postaci:

membrany z polimeroasfaltu,

geow³ókniny o odpowiedniej gêstoœci, wytrzyma³oœci, gruboœci i wspó³czynniku wodoprzepuszczalnoœci poziomej i pionowej,

warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu.

5.10. Pielêgnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna byæ natychmiast po zagêszczeniu poddana pielêgnacji. Pielêgnacja powinna byæ przeprowadzona wed³ug jednego z nastêpuj¹cych sposobów:

skropienie preparatem pielêgnacyjnym posiadaj¹cym aprobatê techniczn¹, w iloœci ustalonej w SST,

przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczaln¹ foli¹ z tworzywa sztucznego, u³o¿on¹ na zak³ad co najmniej 30 cm i zabezpieczon¹ przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

przykrycie matami lub w³ókninami i spryskiwanie wod¹ przez okres 7 do 10 dni,

przykrycie warstw¹ piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres  7 do 10 dni.

Stosowanie innych œrodków do pielêgnacji podbudowy wymaga ka¿dorazowej zgody In¿yniera.

Nie nale¿y dopuszczaæ ¿adnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielêgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie za zgod¹ In¿yniera.

5.11. Odcinek próbny

Wykonawca powinien wykonaæ odcinek próbny w celu:

stwierdzenia czy sprzêt do produkcji mieszanki betonowej, rozk³adania i zagêszczania  jest w³aœciwy,

okreœlenia gruboœci warstwy wbudowanej mieszanki przed zagêszczeniem,  koniecznej do uzyskania wymaganej gruboœci warstwy zagêszczonej,

okreœlenia  liczby przejœæ walców dla uzyskania wymaganego wskaŸnika zagêszczenia podbudowy.

Na odcinku  próbnym Wykonawca powinien u¿yæ materia³ów oraz sprzêtu do mieszania , rozk³adania i zagêszczania , jakie bêd¹ stosowane do wykonywania podbudowy z chudego betonu.

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosiæ od 400 m2 do 800 m2, a d³ugoœæ nie powinna byæ mniejsza ni¿ 200 m.

Odcinek próbny powinien byæ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In¿yniera.

Wykonawca mo¿e przyst¹piæ do wykonywania podbudowy z chudego betonu po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez In¿yniera.

5.12. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed u³o¿eniem nastêpnej warstwy, powinna byæ chroniona przed uszkodzeniami. Je¿eli Wykonawca bêdzie wykorzystywa³, za zgod¹ In¿yniera, gotow¹ podbudowê do ruchu budowlanego, to powinien naprawiæ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na w³asny koszt.

Wykonawca jest zobowi¹zany do przeprowadzenia bie¿¹cych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek oddzia³ywania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, œniegu i mróz.

Wykonawca jest zobowi¹zany wstrzymaæ ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, je¿eli wyst¹pi mo¿liwoœæ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi byæ przed zim¹ przykryta co najmniej jedn¹ warstw¹ mieszanki mineralno-asfaltowej.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaæ badania cementu,  kruszywa oraz w przypadkach w¹tpliwych wody i przedstawiæ wyniki tych badañ In¿ynierowi do akceptacji.

Badania powinny obejmowaæ wszystkie w³aœciwoœci okreœlone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach 5.2 i 5.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów

Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu podano w tablicy 5.

6.3.2. W³aœciwoœci kruszywa

W³aœciwoœci kruszywa nale¿y okreœliæ przy ka¿dej zmianie rodzaju kruszywa i dla ka¿dej partii. W³aœciwoœci kruszywa powinny byæ zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997[20].

Tablica 5. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy

chudego betonu

| Czêstotliwoœæ badañ |
| --- |
| Lp. | Wyszczególnienie badañ | Minimalne iloœci badañ na dziennej dzia³ce roboczej |

Maksymalna po-

wierzchnia podbu-

| dowy na jedno badanie |
| --- |
| 1 | W³aœciwoœci kruszywa | dla ka¿dej partii kruszywa i przy ka¿dej zmianie kruszywa |
| 2 | W³aœciwoœci wody | dla ka¿dego w¹tpliwego Ÿród³a |
| 3 | W³aœciwoœci cementu | dla ka¿dej partii |
| 4 | Uziarnienie mieszanki mineralnej | 2 | 600 m2 |
| 5 | Wilgotnoœæ mieszanki chudego betonu | 2 | 600 m2 |
| 6 | Zagêszczenie mieszanki chudego betonu | 2 | 600 m2 |
| 7 | Gruboœæ podbudowy z chudego betonu | 2 | 600 m2 |
| 8 |

Oznaczenie wytrzyma³oœci na œciskanie chudego betonu;            po   7 dniach

po 28 dniach

3 próbki

3 próbki

| 400 m2 |
| --- |
| 9 | Oznaczenie nasi¹kliwoœci chudego betonu | w przypadkach w¹tpliwych |
| 10 | Oznaczenie mrozoodpornoœci chudego betonu | i na zlecenie In¿yniera |

6.3.3. W³aœciwoœci wody

W przypadkach w¹tpliwych nale¿y przeprowadziæ badania wody wed³ug PN-B-32250:1988 [18].

6.3.4.  W³aœciwoœci cementu

Dla ka¿dej dostawy cementu nale¿y okreœliæ w³aœciwoœci podane w tablicy 2.

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Próbki do badañ nale¿y pobieraæ z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie nale¿y wykonaæ zgodnie z norm¹ PN-B-06714-15:1991 [11].

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna byæ zgodna z recept¹.

6.3.6. Wilgotnoœæ mieszanki chudego betonu

Wilgotnoœæ mieszanki chudego betonu powinna byæ równa wilgotnoœci optymalnej, okreœlonej w recepcie z tolerancj¹ + 10%, - 20% jej wartoœci.

6.3.7. Zagêszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka chudego betonu powinna byæ zagêszczana do osi¹gniêcia wskaŸnika zagêszczenia nie mniejszego ni¿ 0,98 maksymalnego zagêszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normaln¹ prób¹ Proctora (metoda II), wed³ug PN-B-04481:1988 [9].

6.3.8. Gruboœæ podbudowy z chudego betonu

Gruboœæ warstwy nale¿y mierzyæ bezpoœrednio po jej zagêszczeniu. Gruboœæ podbudowy powinna byæ zgodna z dokumentacj¹ projektow¹ z tolerancj¹  ( 1 cm.

6.3.9. Wytrzyma³oœæ na œciskanie chudego betonu

Wytrzyma³oœæ na œciskanie okreœla siê na próbkach walcowych o œrednicy i wysokoœci 16,0 cm. Próbki do badañ nale¿y pobieraæ z miejsc wybranych losowo, w œwie¿o roz³o¿onej warstwie. Próbki w iloœci 6 sztuk nale¿y formowaæ i przechowywaæ zgodnie z norm¹ PN-S-96013: 1997 [20]. Trzy próbki nale¿y badaæ po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzyma³oœci na œciskanie powinny byæ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.3.10. Nasi¹kliwoœæ i mrozoodpornoœæ chudego betonu

Nasi¹kliwoœæ i mrozoodpornoœæ okreœla siê po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z norm¹ PN-B-06250:1988 [10].

Wyniki badañ powinny byæ zgodne z wymaganiami podanymi w  tablicy 4.

6.4. Wymagania dotycz¹ce cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu

6.4.1. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i  pomiarów

Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów podaje  tablica 6.

Tablica 6. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i  pomiarów wykonanej podbudowy z chudego

betonu

| Lp. | Wyszczególnienie badañ i pomiarów |
| --- | --- |

Minimalna czêstotliwoœæ

| badañ i pomiarów |
| --- |
| 1 | Szerokoœæ podbudowy | 10 razy na 1 km |
| 2 | Równoœæ pod³u¿na |

w sposób ci¹g³y planografem albo co 20 m ³at¹

| na ka¿dym pasie ruchu |
| --- |
| 3 | Równoœæ poprzeczna | 10 razy na 1 km |
| 4 | Spadki poprzeczne*) | 10 razy na 1 km |
| 5 | Rzêdne wysokoœciowe | Dla autostrad i dróg ekspresowych co 25 m, |
| 6 | Ukszta³towanie osi w planie*) | dla pozosta³ych dróg co 100 m |
| 7 | Gruboœæ podbudowy | w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni¿ raz na 100 m |

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta³towanie osi w planie nale¿y wykonaæ w punktach g³ównych ³uków poziomych.

6.4.2. Szerokoœæ podbudowy

Szerokoœæ podbudowy powinna byæ zgodna z dokumentacj¹ projektow¹ z tolerancj¹ +10 cm, (5 cm.

Na jezdniach bez krawê¿ników szerokoœæ podbudowy powinna byæ wiêksza o co najmniej 25 cm od szerokoœci warstwy na niej uk³adanej lub o wartoœæ wskazan¹ w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Równoœæ podbudowy

Nierównoœci pod³u¿ne podbudowy nale¿y mierzyæ 4-metrow¹ ³at¹ lub planografem, zgodnie z norm¹ BN-68/8931-04 [23].

Nierównoœci poprzeczne podbudowy nale¿y mierzyæ 4-metrow¹ ³at¹.

Nierównoœci podbudowy nie mog¹ przekraczaæ: 9 mm,

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ³ukach powinny byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ z tolerancj¹ ( 0,5 %.

6.4.5. Rzêdne wysokoœciowe podbudowy

Rzêdne wysokoœciowe podbudowy powinny byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ z tolerancj¹ +1 cm, (2 cm.

6.4.6. Ukszta³towanie osi w planie

Oœ podbudowy w planie powinna byæ zgodna z dokumentacj¹ projektow¹ z tolerancj¹ ( 5 cm.

6.4.7. Gruboœæ podbudowy

Gruboœæ podbudowy powinna byæ zgodna z dokumentacj¹ projektow¹ z tolerancj¹: ( 1 cm,

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D- -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z chudego betonu obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robót,

dostarczenie materia³ów,

wyprodukowanie mieszanki,

transport na miejsce wbudowania,

przygotowanie pod³o¿a,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materia³ów i urz¹dzeñ pomocniczych,

roz³o¿enie i zagêszczenie mieszanki,

ewentualne nacinanie szczelin,

pielêgnacja wykonanej podbudowy,

przeprowadzenie pomiarów i badañ laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwi¹zane

10.1. Normy

| 1. | PN-EN 196-1:1996 | Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzyma³oœci |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-EN 196-2:1996 | Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu |
| 3. | PN-EN 196-3:1996 | Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wi¹zania i sta³oœci objêtoœci |
| 4. | PN-EN 196-6:1996 | Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia |
| 5. | PN-EN 197-1:2002 | Cement.Czêœæ 1: Sk³ad, wymagania i kryteria zgodnoœci dotycz¹ce cementu powszechnego u¿ytku |
| 6. | PN-EN 206-1:2000 | Beton. Czêœæ 1: Wymagania, w³aœciwoœci, produkcja i zgodnoœæ |

| 7. | PN-EN 480-11:2000 | Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badañ. Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w stwardnia³ym betonie |
| --- | --- | --- |
| 8. | PN-EN 934-2:1999 | Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania |
| 9. | PN-B-04481:1988 | Grunty budowlane. Badania laboratoryjne |
| 10. | PN-B-06250:1988 | Beton zwyk³y |
| 11. | PN-B-06714-15:1991 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk³adu ziarnowego |
| 12. | PN-B-06714-37:1980 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego |
| 13. | PN-B-06714-39: 1978 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu ¿elazawego |
| 14. | PN-B-11111: 1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; ¿wir i mieszanka |
| 15. | PN-B-11112: 1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa ³amane do nawierzchni drogowych |
| 16. | PN-B-11113: 1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek |
| 17. | PN-B-23004: 1988 | Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z ¿u¿la wielkopiecowego kawa³kowego |
| 18. | PN-B-32250: 1988 | Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw |
| 19. | PN-P-01715 : 1985 | W³ókniny. Zestawienie wskaŸników technologicznych i u¿ytkowych oraz metod badañ |
| 20. | PN-S-96013 : 1997 | Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania |
| 21. | PN-S-96014 : 1997 | Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchniê ulepszon¹. |
| 22. | BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |
| 23. | BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar równoœci nawierzchni planografem i ³at¹. |

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó³sztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001

WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakoœci grysów i ¿wirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984