D-08.05.03

ŒCIEKI   Z   KOSTKI   KAMIENNEJ

1. Wstêp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonaniem œcieków z kostki kamiennej w ramach robót zwi¹zanych z przebudow¹ nawierzchni Centrum Miasta Kêpna – Rynek i ulica Ratuszowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objêtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonaniem:

œcieków ulicznych przykrawê¿nikowych z kostki kamiennej nieregularnej i rzêdowej o wymiarach 18/20 oraz 8/10,

œcieków ulicznych miêdzyjezdniowych z kostki kamiennej nieregularnej i rzêdowej o wymiarach 18/20 oraz 8/10,

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Œciek przykrawê¿nikowy - element konstrukcji jezdni s³u¿¹cy do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.2. Œciek miêdzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni s³u¿¹cy do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni, na których zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placów itp.

1.4.3. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Kostka kamienna

Kostka kamienna nieregularna i rzêdowa, stosowana do wykonania œcieków powinna odpowiadaæ wymaganiom PN-B-11100 [1]. Powinna to byæ kostka klasy I, gatunku 1. Kszta³t, wymiary i dopuszczalne odchy³ki wymiarowe dla kostki nieregularnej i rzêdowej podano w SST D-05.03.01 „Nawierzchnia z kostki kamiennej”.

Wymagane cechy fizyczne i wytrzyma³oœciowe dla kostki kamiennej klasy I, s¹ nastêpuj¹ce:

wytrzyma³oœæ na œciskanie w stanie powietrzno-suchym, nie mniej ni¿ 160 MPa,

œcieralnoœæ na tarczy Boehmego, nie wiêcej ni¿ 0,2 cm,

wytrzyma³oœæ na uderzenie (zwiêz³oœæ), liczba uderzeñ, nie mniej ni¿ 12,

nasi¹kliwoœæ wod¹, nie wiêcej ni¿ 0,5%.

Kostkê nieregularn¹ mo¿na sk³adowaæ w pryzmach. Kostkê rzêdow¹ nale¿y ustawiaæ w stosach. Wysokoœæ stosu lub pryzm nie powinna przekraczaæ 1 m.

2.3. Inne materia³y

Wymagania dla: krawê¿ników, betonu na ³awê, sk³adników betonu, piasku na podsypkê oraz wody podano w SST D-08.01.02 „Krawê¿niki kamienne”.

3. sprzêt

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonania œcieku

Roboty mo¿na wykonywaæ rêcznie z zastosowaniem nastêpuj¹cego sprzêtu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,

ubijaków rêcznych i mechanicznych do ubijania kostki.

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia³ów

Wymagania dotycz¹ce transportu krawê¿ników, sk³adników betonu i piasku na podsypkê podano w SST D-08.01.02 „Krawê¿niki kamienne”, a transportu kostki w SST D-05.03.01 „Nawierzchnia z kostki kamiennej”.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyst¹pieniem do wykonania œcieku nale¿y wytyczyæ liniê krawê¿nika i oœ œcieku zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹. Dla œcieku umieszczonego miêdzy jezdniami (nawierzchniami) oœ œcieku stanowi oœ koryta pod  ³awê.

5.3. Wykonanie wykopu, ³awy i ustawienie krawê¿ników

Wykonanie wykopu pod ³awê, ³awy betonowej dla œcieku przykrawê¿nikowego i miêdzyjezdniowego oraz ustawienie krawê¿ników na ³awach powinno byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ oraz postanowieniami SST D-08.01.02 „Krawê¿niki kamienne”.

5.4. Wykonanie œcieku z kostki kamiennej

Ogólne wymagania dotycz¹ce uk³adania kostki kamiennej podano w SST D-05.03.01 „Nawierzchnia z kostki kamiennej”.

Rodzaj i wymiary œcieku powinny byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹.

Na ³awie betonowej nale¿y wykonaæ podsypkê cementowo-piaskow¹ o gruboœci zgodnej z dokumentacj¹ projektow¹ i wymaganiami podanymi w SST D-05.03.01 „Nawierzchnia z kostki kamiennej”.

Na wykonanej podsypce nale¿y u³o¿yæ œciek z kostki nieregularnej lub rzêdowej, z zachowaniem wymaganej w dokumentacji projektowej niwelety œcieku. Szerokoœæ spoin miêdzy poszczególnymi kostkami nie powinna przekraczaæ 12 mm. U³o¿on¹ kostkê nale¿y ubiæ przy pomocy ubijaków rêcznych lub mechanicznych. Kostki pêkniête nale¿y wymieniæ na ca³e.

Wype³nienie spoin nale¿y wykonywaæ zgodnie z warunkami podanymi w SST D-05.03.01 „Nawierzchnia z kostki kamiennej”.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaæ badania materia³ów przeznaczonych do wykonania œcieku z kostki kamiennej i przedstawiæ wyniki tych badañ In¿ynierowi do akceptacji.

Badania kostki powinny byæ wykonane w zakresie i z czêstotliwoœci¹ wg SST D-05.03.01 „Nawierzchnia z kostki kamiennej”.

Badania pozosta³ych materia³ów stosowanych do wykonania œcieku z kostki kamiennej powinny obejmowaæ wszystkie w³aœciwoœci, które zosta³y okreœlone w przepisach  podanych dla odpowiednich materia³ów w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót

W czasie robót zwi¹zanych z wykonaniem œcieku z kostki kamiennej nale¿y sprawdzaæ:

wykop pod ³awê,

gotow¹ ³awê,

wykonanie œcieku.

6.3.2. Wykop pod ³awê

Nale¿y sprawdzaæ, czy wymiary wykopu s¹ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ oraz zagêszczenie pod³o¿a na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoœci wykopu wynosi ( 2 cm. Zagêszczenie pod³o¿a powinno byæ zgodne z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania ³awy

Przy wykonywaniu ³awy, badaniu podlegaj¹:

linia ³awy w planie, która mo¿e siê ró¿niæ od projektowanego kierunku o ( 2 cm na ka¿de 100 m ³awy,

niweleta górnej powierzchni ³awy, która mo¿e siê ró¿niæ od niwelety projektowanej o ( 1 cm na ka¿de 100 m ³awy,

wymiary i równoœæ ³awy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka¿de 100 m ³awy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynosz¹ dla:

wysokoœci (gruboœci) ³awy  ( 10% wysokoœci projektowanej,

szerokoœci górnej powierzchni ³awy  ( 10% szerokoœci projektowanej,

równoœci górnej powierzchni ³awy 1 cm przeœwitu pomiêdzy powierzchni¹ ³awy a przy³o¿on¹ czterometrow¹ ³at¹.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania œcieku

Przy wykonaniu œcieku, badaniu podlegaj¹:

niweleta œcieku, która mo¿e ró¿niæ siê od niwelety projektowanej o ( 1 cm na ka¿de 100 m wykonanego œcieku,

równoœæ pod³u¿na œcieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka¿de 100 m d³ugoœci, która mo¿e wykazywaæ przeœwit nie wiêkszy ni¿ 0,8 cm pomiêdzy powierzchni¹ œcieku a ³at¹ czterometrow¹,

wype³nienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na ka¿dych 10 metrach wykonanego œcieku, przy czym wymagane jest ca³kowite wype³nienie badanej spoiny,

gruboœæ podsypki, sprawdzana co 100 m, która mo¿e siê ró¿niæ od gruboœci projektowanej o ( 1 cm.

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m (metr) wykonanego œcieku z kostki kamiennej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu podlegaj¹:

wykop pod ³awê,

wykonana ³awa,

wykonana podsypka.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m œcieku z kostki kamiennej obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie materia³ów,

wykonanie wykopu pod ³awê,

ew. wykonanie szalunku,

wykonanie ³awy,

pielêgnacjê betonu i ew. rozbiórkê szalunku,

u³o¿enie œcieku z kostki kamiennej nieregularnej lub rzêdowej, z wype³nieniem spoin i pielêgnacj¹ œcieku,

10. przepisy zwi¹zane

Norma

PN-B-11100		Materia³y kamienne. Kostka drogowa