## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 05.00.00.

UŁOŻENIE ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Place i Drogi Wewnętrzne

# SPIS TREŚCI

ST 05.00.00.

UŁOŻENIE ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Place i Drogi Wewnętrzne

1. WSTĘP..................................................3

2. MATERIAŁY ......................................3

3. SPRZĘT............................................... 5

4. TRANSPORT.......................................5

5. WYKONANIE ROBÓT..................... 5

6. KONTROLA JAKOŚCI ....................6

7. OBMIAR ROBÓT.............................. 6

8. ODBIÓR ROBÓT................................7

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI................ 7

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.................. 7

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z ułożeniem elementów  drogi i place

powierzchniowego, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego p.n.:

„Rekultywacja  skadowiska  odpadów komunalnych w Mianowicach gmina Kępno

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót j.w.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót

związanych z montażem elementów prefabrykowanych betonowych, w tym:

- płyt prefabrykowanych ażurowych i pełnych.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

i definicjami podanymi w OST 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składania, podano

w OST.00.00.00.”Wymagania ogólne”.

2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:

- elementy prefabrykowane, w tym:

płyty prefabrykowane ażurowe.

Płyty prefabrykowane ażurowe żelbetowe.

Wymiary wg dokumentacji.

Klasa betonu B25 – B30.

2.3. Elementy prefabrykowane – wymagania techniczne:

2.3.1. Wymiary elementów wg dokumentacji.

2.3.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów

Dopuszczalne odchyłki wymiarów podano w tablicy 1.

- Dopuszczalne odchyłki wymiarów

Rodzaj wymiaru                            Dopuszczalna odchyłka

Długość „l”                                                 ± 5 mm

Szerokość „b”

Wysokość „h”

± 3 mm

± 3 mm

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub

zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, nie powinny

przekraczać wartości podanych w tablicy 2.

- Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni w mm 2

Szczerby i uszkodzenia krawędzi ograniczających powierzchnie górne niedopuszczalne

Ograniczające pozostałe powierzchnie

- liczba max 2

- długość, mm, max 5

- głębokość, mm, max 3

2.3.4. Składowanie

Betonowe elementy mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków.

Betonowe elementy należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość elementu.

2.3.5. Beton i jego składniki

Do produkcji należy stosować beton wg PN-B-06250, klasy B25 i B30.

2.4. Materiały na warstwę wyrównawczą pod elementy prefabrykowane

Podsypka cementowo-piaskowa o grubości wg dokumentacji pkt.4.6. Jeżeli dokumentacja niepodaje grubości, należy przyjąć 10 cm. Podsypka o proporcjach 1 : 3.

Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712.

Cement na podsypkę – cement portlandzki klasy nie mniejszej niż 32,5 odpowiadający

wymaganiom normy PN-B-32250.

2.5. Materiały na ławę pod elementy prefabrykowane

Elementy prefabrykowane układać na ławach betonowych.

Ława betonowa z betonu klasy B20 wg PN-B-06250.

Ława o grubości wg dokumentacji. Jeżeli dokumentacja nie podaje grubości ław, należy przyjąć 10 cm.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w 0ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w 0ST - 00.00.00.

„Wymagania ogólne”.

4.2. Transport

Betonowe elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.

Elementy powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w

czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w 0ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypkę i ławę, należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem

w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Ustawienie elementów betonowych

Betonowe elementy należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze spadkiem,

zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 0,5 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowopiaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w 0ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Badanie przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów

przeznaczonych do ustawienia betonowych elementów i przedstawić wyniki tych badań

Inspektorowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu

przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B/10021.

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do

1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami.

Sprawdzenie katów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone

w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:

a) koryta pod podsypkę (ławę) – zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.,

b) podłoża – ławy betonowej – zgodnie z wymaganiami pkt 5.3.,

c) ustawienia elementów – zgodnie z wymaganiami  projektu budowlanego, przy dopuszczalnych  odchyleniach:

- linii elementów w planie, które może wynosić ± 1 cm na każde 100 m długości,

- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ± 1 cm na każde 100 m długości, jednak nie więcej niż 1 mm na 1 mb,

- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 m, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie

badanej spoiny na pełną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru podano w OST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarową jest:

- dla umocnienia skarp płytami prefabrykowanymi: 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego umocnienia. Oraz do wykonania dróg wewnętrznych 18. ODBIÓR ROBOT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w 0ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykonanie koryta,

- wykonana podsypka,

- ława.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w 0ST 00.00.00 „Wymagania

ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej betonowych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie koryta,

- wykonanie ławy betonowej,

- rozścielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie elementów,

- wypełnienie spoin,

- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykły

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Żwir i mieszanka.

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek.

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena

zgodności.

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania

i badania.