12.6.1. Wymagania ogólne, dokumentacja techniczna

•  Konstrukcje nośne z drewna oraz materia-lów drewnopochodnych, a szczególnie o dużych rozpiętościach (powyżej 12 m), wykonuje się na podstawie szczegółowej dokumentacji technicznej   zawierającej   niezbędne   rzuty i przekroje obiektu, rysunki połączeń elementów, sposób ustawienia ustrojów na podporach i ich połączeń elementami zapewniającymi prawidłowy montaż i stateczność oraz opis konstrukcji.

•  W dokumentacji technicznej powinny być określone: rodzaj i klasa jakości drewna oraz materiałów drewnopochodnych, a także zaznaczone elementy podlegające zabezpieczeniu przed wilgocią, ogniem i podany sposób zabezpieczenia przed korozją biologiczną.

•  Konstrukcje i elementy drewniane wykonuje się z reguły z tarcicy sosnowej lub świerkowej, a w uzasadnionych przypadkach - jodłowej  lub modrzewiowej. Wkładki, kołki, klocki i płytki powinny być wykonywane z drewna twardego jak dębina lub akacja. W konstrukcjach budowlanych należy stosować drewno - tarcicę charakteryzującą się odpowiednimi właściwościami mechanicznymi, jak wytrzymałość charakterystyczna na zginanie, oraz cechą fizyczną - sprężystością podłużną. Wartości powyższych cech określa się w wyniku sortowania drewna metodami maszynowymi i wizualnymi, które umożliwiają kwalifikowanie tarcicy do jednej z pięciu klas jakości C18, C24, C30, C35 i C40.

•   Minimalne wartości wytrzymałości charakterystycznej i modułu sprężystości tarcicy,  którym powinny odpowiadać określone klasy jakości drewna, podane są w załącznikach do PN-B-03150:2000.

•   Tarcica konstrukcyjna sortowana  pod względem wytrzymałości metodami wizualnymi może być zakwalifikowana do jednej z klas jakości na podstawie oceny wielkości i stopnia nasilenia wad wyłącznie przez osoby mające specjalne uprawnienia. Dopuszczalne wady drewna w tarcicy konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo metodami wizualnymi podano w skróconym zapisie w p. 8.6, natomiast pełny zakres zawiera norma PN-82/D-94021.

•  Klasa jakości drewna zalecana do stosowania na elementy konstrukcji zależy od charakteru pracy (zginanie, rozciąganie, ściskanie) i znaczenia elementu (nośny, drugorzędny) oraz od tego, czy wady drewna nie wywołają niebezpiecznych zmian konstrukcji nośnej. Zaleca się wykonywać:

- z drewna klas C35 i C30 - elementy rozciągane, część rozciąganą elementów złożonych łączonych za pomocą łączników mechanicznych oraz strefę rozciąganą belek klejonych (min. 1/8 wysokości przekroju, ale nie mniej niż 2 deski),

- z drewna klas jakości C30 i C24 - elementy ściskane, zginane i strefy ściskane belek klejonych,

- z tarcicy klasy C24 - środkowe strefy elementów klejonych ściskanych i zginanych, pręty drugorzędne, deskowanie.

• Sklejka stosowana w budownictwie jest produkowana z drewna liściastego, a w przypadkach technicznie uzasadnionych - z drewna sosnowego. Minimalna grubość sklejki stosowanej na elementy ścienne i dachowe wynosi 5 mm. W normie PN-B-03150:2000 podane są wartości wytrzymałości  charakterystycznej sklejki na zginanie i ściskanie w płaszczyźnie płyty i prostopadle do niej oraz rozciąganie tylko w płaszczyźnie płyty.

•  Płyty pilśniowe twarde i bardzo twarde, a także płyty wiórowe prasowane zwykle lub wodoodporne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN (patrz spis norm po rozdz. 5.13).

12.6.2. Warunki odbioru materiałów i elementów na budowie

• Badanie materiałów przewidzianych w projekcie technicznym i w warunkach technicznych wykonania konstrukcji powinno być dokonane już przy dostawie materiałów. Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i świadectw kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymogami dokumentacji technicznej i PN.

•  Badania elementów przed ich zamontowaniem powinny obejmować:

- sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej,

- sprawdzenie wymiarów wzorników i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów i porównanie ich zgodności z wymaganiami podanymi w warunkach technicznych.

A. Odbiór materiałów drewnianych

•   Przy odbiorze materiałów drewnianych sprawdzenie klasy jakości odbywa się zazwyczaj metodą wizualną zgodnie ze wskazaniami

zawartymi   w   normach   PN-B-03150:2000 i PN-82/D-94021.

•  Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów drewnopochodnych podane są w normach: PN-EN 636-1, -2, -3:2000; PN-EN 312-4, -5, -6, -7:2000; PN-EN 300:2000; PN-EN 622-2, -3, -5:2000. Poza stwierdzeniem klasy jakości tworzywa przy odbiorze materiałów ocenia się odchyłki wymiarowe i porównuje z granicznymi. W tabl. 12-6.1 + 12.6-5 zawarte są zestawienia granicznych wartości odchyłek dla elementów drewnianych i drewnopochodnych, podawanych w literaturze technicznej [2]

• Odbiór tarcicy (desek, łat, krawędziaków), graniczne odchyłki

Liczby z kropką oznaczają, ze odchyłki te mogą wystąpić najwyżej w 20% sztuk badanej tarcicy, a liczby bez kropek - w dowolnej liczbie elementów. Podobnie ustala się dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla materiałów drewnopochodnych, które występują w postaci płyt o różnej grubości.

•  Odbiór sklejki liściastej. Najmniejszy wymiar arkusza sklejki to l m, a jej minimalna grubość - 5 mm. Graniczne odchyłki wymiarowe płyt ze sklejki są zestawione w tabl. 12.6-2.

Graniczne odchyłki wymiarowe desek, lat o szerokości b i krawędziaków

Tablica 12.6-1

| Wymiar elementu | Odchyłki wymiarowe [mm] |
| --- | --- |
|  | deski, bale | !aty b a 50 mm | iaty b < 50 mm | krawędziaki, belki |
| Długość | +50 -20' | +50 -20' | + 50 -20' | + 50 -20' |
| Szerokość | +3 -l' | + 2 -r | + 2 -l' | + 3 -2' |
| Grubość | +1 -r | + i -r | + 2 -r | + 3 -2' |

Graniczne odchyłki wymiarowe płyt ze sklejki

Tablica 12.6-2

| Grubość płyt [mm] | Odchyłki wymiarowe [mm] |
| --- | --- |
|  | na grubości [mm] | na długości i szerokości [mm] | wichrowatość i spaczenie [mm/m] |
| 5 + 6 | ± 0,5 | ± 5 | nie bada się |
| 8-12 | ± 0,6 | ± 5 | 10' gdy grubość płyt > 10 mm |
| 15 + 20 | ± 0,7 | ± 5 | 10' |

Wichrowatość arkusza mierzy się na l m długości przekątnej, natomiast spaczenie na l m długości krawędzi płyty.

•  Odbiór płyt pilśniowych. Płyta pilśniowa twarda stosowana w ustrojach budowlanych nośnych nie może być cieńsza niż 4 mm i podlega obliczeniom statycznym. Odchyłki całej długości płyty nie powinny być większe niż 5 mm, a szerokości 3 mm. Graniczne odchyłki arkuszy płyty na długości, szerokości i grubości podano w tabl. 12.6-3.

• Odbiór płyt wiórowych. Każda płyta powinna odpowiadać parametrom założonym w programie produkcyjnym. Warunki techniczne zakreślają odchyłki co do wymiarów i kształtu poszczególnych płyt - (tabl. 12.6-4).

B. Odbiór elementów konstrukcji

•  Graniczne odchyłki elementów konstrukcji przed ich zamontowaniem powinny być podane na każdym rysunku dokumentacji

technicznej obiektu. Wartości odchyłek wymiarowych górnych i dolnych zależą od przyjętej klasy dokładności wykonania. W budownictwie stosuje się 9 klas dokładności wykonania konstrukcji, a przedział wartości tolerancji w poszczególnych klasach jest niejednakowy. Na przykład w klasie I dokładności zawiera się w granicach od 0,25 mm do 1,55 mm, natomiast gdy wymagana jest 9 klasa dokładności, to przedział ten wynosi od 10 mm do 80 mm. Jeśli na rysunkach konstrukcyjnych obiektu nie podano wielkości dopuszczalnych odchyłek wymiarowych lub klas dokładności wykonania, to odchyłka wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna być większa niż 1/200 rozpatrywanego wymiaru. W tabl. 12.6-5 zestawiono odchyłki wymiarowe drewnianych układów konstrukcyjnych.

Graniczne odchyłki wymiarowe płyt pilśniowych twardych klas I i II

Tablica 12.6-3

| Grubość płyty [mm] | Odchyłki wymiarowe |
| --- | --- |
|  | grubość [mm] | długość i szerokość [mm] | odchyłka od kąta prostego [mm/m] | odchyłka od prostoliniowości krawędzi [mm/m] |
| 4 ± 5 | ± 0,8 i:°:j) | - 0,4 (- 0,5) | ± 2 | 1,5 |
| 5.5 | -Q A 1 -0.4] -0.1' i -0,2,1 | - | ± 2 | 1,5 |
| 6,4 | ± 0,4 (;gfi | - | ± 2 | 1,5 |
| 5,5 ± 6,4 | - | - 0,5 (-0,6) | ± 2 | 1,5 |
| Liczby w nawiasach dotyczą płyt pilśniowych klasy II |

Graniczne odchyłki wymiarowe płyt wiórowych

Tablica 12.6^1

| Klasa płyty | grubość płyty [mm] | Odchyłka wymiarowa |
| --- | --- | --- |
|  |  | grubość [mm] | długość i szerokość [mm] | odchylenie od kąta prostego i prostoliniowości [mm/m] | odchylenie od płaskowości [mm/m] |
| I | 8,10,12,15,16, 18, 19 | ± 0,2 + 0,3 | ± 0,5 ± 0,5 | 2 2 | 2 |
| II | 8,10,12,15,16, 18, 19 | ±0,3 | ± 0,5 | 2 2 | 2 |
| Pozostałe | 8 ± 19 | ± 0,4 | ± 0,5 | - | - |

Tablica 12.6-5

Graniczne odchyłki wymiarowe konstrukcji drewnianych

| Wymiary [mm] | Odchyłki [mm] | Wymiary [mm] | Odchyłki [mm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-5 | 0,1 | 251 * 1200 | 5 |
| 6 ^ 25 | 0,5 | 1201 -i- 3000 | 10 |
| 26 -r- 100 | 1,0 | 3001 * 6000 | 20 |
| 101 ^ 250 | 2,0 | 6001 h- 12000 | 30 |
| Odchyłka wymiarowa dla elementów długości większej niż 12 m nie powinna przekraczać 60 mm |

•   Przed zmontowaniem konstrukcji należy sprawdzić jakość wykonania połączeń elementów i stwierdzić ich zgodność z wymogami zawartymi w dokumentacji technicznej. Ponadto, przy użyciu miarki stalowej z podziałką milimetrową, należy sprawdzić wymiary poszczególnych elementów i porównać je z wartościami podanymi w dokumentacji. Należy również sprawdzić wilgotność zastosowanego drewna.

•   Szczegółowa kontrola złączy elementów drewnianych i materiałów drewnopochodnych (sklejki, płyt pilśniowych i wiórowych) powinna wykazać pełną zgodność wykonania z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz z postanowieniami odpowiednich normy dotyczącymi połączeń na gwoździe, sworznie i śruby, wkręty, pierścienie zębate, płytki kolczaste, jednostronne klamry, wręby czołowe.

12.6.3. Warunki transportu i składowania

• Transport elementów z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinien odbywać się środkami przystosowanymi do tego celu. Przewożone elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem podczas transportu oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania.

• Składowanie i przechowywanie elementów drewnianych oraz drewnopochodnych powinno odbywać się pod wiatami lub w inny sposób zabezpieczający przed opadami atmosferycznymi. Wszystkie elementy powinny być składowane na podłożu utwardzonym (lub od-izolowanym od elementów warstwą folii), ułożone na podkładach na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża.

- Elementy poziome (stropowe, stropodachowe, dachowe) powinny być układane na podkładach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji; mogą być one składowane na podkładach jeden na drugim pod warunkiem, że wysokość składowania ograniczona zostanie do 3 warstw.

- Elementy prętowe iączone na lączniki mechaniczne lub klejone powinny być składowane na legarach położonych na wyrównanym podłożu utwardzonym lub pokrytym folią. Elementy powinny być ułożone co najmniej 20 cm powyżej podłoża w pozycji wbudowania.

- Elementy ścienne należy składować w pozycji pionowej na podkładach o wysokości min. 20 cm i zabezpieczyć przed przewróceniem się. Mogą one opierać się o kozły, przy czym kąt nachylenia elementów do poziomu nie powinien być większy niż 15°. Poszczególne elementy ścienne powinny być oddzielone od siebie za pomocą przekładek z twardej płyty pilśniowej. Przekładki te powinny znajdować się także w narożach elementów ściennych.

- Elementy ram i tuków mogą być składowane poziomo na podkładach rozmieszczonych nie rzadziej niż co 30 cm. Dolna warstwa elementów powinna znajdować się co najmniej 20 cm nad utwardzonym gruntem.

12.6.4. Ogólne warunki odbioru konstrukcji

• W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych może być dokonywany w trakcie robót oraz po ich zakończeniu.

• Do odbioru końcowego powinny być przedłożone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz dokumentacja powykonawcza.

• Odstępstwa od  dokumentacji (projektu technicznego) powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym dowodem.

•  Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakości:

- wbudowanych materiałów,

- wykonania elementów przed ich montażem,

- gotowej konstrukcji.

12.6.5. Warunki wykonania i odbioru więźby dachowej i dźwigarów dachowych

A. Ciesielska konstrukcja dachu

• Dokumentacja techniczna powinna zawierać rzut poziomy więźby dachowej w skali 1:100 i niezbędne przekroje dla objaśnienia układu pionowego i wysokości. W przypadku dachu o bardziej złożonej konfiguracji i konstrukcji projekt powinien być opracowany w skali 1:50, a szczegóły połączeń w podziałce 1:10. Na podstawie projektu sporządza się wykaz materiału drzewnego, przy czym przy zamawianiu materiałów wymiary poszczególnych elementów zaleca się podawać z pewnym nadmiarem (10÷20 cm), gdyż wykonane uprzednio mury budynku mogą wykazywać pewne odchyłki. Drewno powinno być zamówione wcześniej, przed rozpoczęciem robót ciesielskich, pozwoli to sprawdzić i posegregować na odpowiednie asortymenty.

•  Przed przystąpieniem do montowania dachu wszystkie elementy konstrukcji powinny być starannie przygotowane wg dokładnych wymiarów ze wszystkimi ścięciami, wrębami itp. Niedopuszczalna jest obróbka elementów przez wzajemne dopasowywanie ich dopiero przy ustawianiu wiązarów i krokwi na murach budynku. Poszczególne elementy więźby należy przed zmontowaniem w konstrukcji dachowej dokładnie przyciąć i obrobić we właściwych miejscach.

•  W wiązarach ciesielskich należy szczególnie starannie wykonywać połączenia na wręby. Szerokość elementów łączonych na wręby nie powinna być niniejsza niż 50 mm. Jeżeli w połączeniu elementów stosuje się śruby, to szerokość łączonych elementów na wręby nie może być mniejsza niż 80 mm i nie mniejsza niż 6-krotna średnica śruby.

•  Przy projektowaniu kształtu i wymiarów wrębu powinny być spełnione warunki podane na rys. 12.6-1:

-głębokość h1 we wrębach pośrednich h1 s 0,25h, podporowych h2 s 0,3h, ale nie mniej niż 20 mm,

- długość płaszczyzny ścinania I nie powinna być mniejsza niż 1,5 h i nie mniejsza niż 200 mm.

• Do nanoszenia wymiarów i kształtów wrębów na  elementach więźby potrzebne  są: sznur lub cienki drut, laty długości 5 m z prostymi krawędziami, miarki stalowe, uniwersalny wyznacznik ciesielski.

• Przy wykonywaniu dużej liczby jednakowych elementów należy stosować wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotności 18%, sklejki lub twardych płyt pilśniowych. Dokładność   wykonania   wzornika   wynosi ± l mm i należy go okresowo sprawdzać. Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od długości projektowanych więcej niż 0,5 mm.

• Odchyłki rozstawu wiązarów nie powinny przekraczać ± 2 cm, natomiast rozstawu krokwi i płatwi w osiach nie mogą być większe niż ± l cm.

• Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem należy odizolować co najmniej jedna warstwą papy.

• Wiązary o dużej rozpiętości należy montować na pomostach roboczych wykonanych z desek jednostronnie ostruganych i wilgotności nie większej niż 18%. Pomost powinien być wypoziomowany i zabezpieczony przed osiadaniem. Na pomost należy nanieść zarys montowanej konstrukcji. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe przy nanoszeniu konstrukcji na pomost montażowy wynoszą:

-w konstrukcjach o rozpiętości do 15 m: na długości przęsła ± 5 mm oraz ± 2 mm w przedziałach międzywęzłowych i wysokości wiązara,

- w konstrukcjach o rozpiętości powyżej 15 m:

- odpowiednio - ± 10 mm i ± 4 mm.

•  Wykonane wiązary należy chronić przed opadami atmosferycznymi. Zwykle są one układane w stosy rozdzielane przekładkami i przykrywane folią lub papą. Można je magazynować w pomieszczeniach osłoniętych od opadów atmosferycznych.

•  Wiązary, elementy składowe powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w czasie transportu. Śruby, ściągi itp. powinny być skręcone przed załadowaniem. Po wyładowaniu należy dokonać przeglądu i usunąć powstałe uszkodzenia i dokręcić śruby.

• Przed trwałym zamocowaniem wiązarów dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe:

- w rozstawie osiowym wiązarów w rzucie poziomym ± 10 mm,

- w odchyleniu wiązara od płaszczyzny pionowej - 0,5 % wysokości dźwigara,

- w przesunięciu osi węzłów podporowych od osi podpór - ± 10 mm.

• Po ostatecznym trwałym zamocowaniu wiązarów dopuszczalne są następujące odchyłki:

- w długości wiązara ± 20 mm przy rozpiętości 15 m oraz ± 30 mm przy rozpiętości większej,

- w wysokości wiązara ±10 mm przy rozpiętości 15 m oraz ± 20 mm przy rozpiętości większej.

• Wiązary powinny spoczywać na murłatach lub na oczepach szkieletu ściennego. Dopuszczalna różnica poziomów podparcia zależy od długości wiązara i nie powinna być większa, niż wynika to z zależności: A = c • L, gdzie: c = 2 mm, L - długość wiązara w m.

• W przypadku zastosowania do przekryć wiązarów kratowych na łączniki mechaniczne, wiązarów łukowych  lub  łukowo-kratowych, a także łuków klejonych - odchyłki wymiarowe należy ustalić na podstawie obliczeń statycznych zgodnie z PN-B-03150:2000.

B. Dźwigary dwuteowe

• W przekryciach o mniejszej rozpiętości (8÷15) i małym spadku połaci jako konstrukcje nośne są stosowane belki złożone o przekroju dwuteowym z pasami równoległymi lub belki z dolnym pasem prostym, górnym zaś dwuspadkowym. Wysokość belek w środku

rozpiętości H = ⅛ ÷ 1/12 Pasy takich belek są wykonane z podwójnych desek od 25 x 160 mm do 70 x 220 mm połączonych za pomocą gwoździ ze ścianką z 2-warstwowo krzyżujących się pod kątem 45° desek o grubości 19 + 25 mm i szerokości nie mniejszej niż 16 cm. Belka jest wzmocniona żebrami usztywniającymi rozstawionymi co 0,1L do 0.125L przede wszystkim na podporach i miejscach działania sił skupionych.

• Przy odbiorze konstrukcji należy sprawdzić, czy obydwie deski pasa są zwrócone ku ściance tymi samymi stronami, np. odrdzeniowymi. Ponadto szczególną uwagę należy poświęcić rozwiązaniom konstrukcyjnym złączy pasów, a także liczbie i rozmieszczeniu gwoździ łączących krzyżulce z pasem, zgodności ich z dokumentacją techniczną i wymogami dotyczącymi połączeń gwoździowych, zawartymi w PN-B-03150:2000.

•  Belki złożone o przekroju dwuteowym lub skrzynkowym mogą być też wykonane z drewnianych pasów i środników ze sklejki o grubości min. 8 mm lub innych materiałów drewnopochodnych, jak płyty OSB, twarde i bardzo twarde płyty pilśniowe sklejane na płask itp. Środnik jest połączony z pasami za pomocą kleju. Środnik wykonany z innych materiałów drewnopochodnych podlega obliczeniom statycznym. Szerokość desek stanowiących pasy nie powinna być większa niż 100 mm. Szersze deski  powinny  mieć  odpowiednie  nacięcia wzdłużne. Grubość desek nie powinna przekraczać 30 mm.

•  Klejone konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny być wykonywane  w  wyspecjalizowanych   zakładach przez wykwalifikowanych pracowników i pod nadzorem technicznym. W przypadku gdy konstrukcje te nie są produkowane przez wyspecjalizowane wytwórnie, należy dokonać tzw. odbioru międzyoperacyjnego, a w szczególności przeprowadzić kontrolę:

- jakości stosowanych materiałów,

-wilgotności i temperatury powietrza w pomieszczeniu klejenia i porównać z wymogami technologii klejenia określonymi przez producenta kleju,

- przestrzegania właściwej ilości kleju naniesionego na obu powierzchniach klejonych warstw, czasu otwartego i zamkniętego klejenia oraz właściwego docisku,

- czasu klimatyzowania sklejonych elementów pod ciśnieniem i po zwolnieniu docisku,

-jakości wykonania złączy i poszczególnych warstw (sklein) w elementach klejonych warstwowo.

•  Przy odbiorze konstrukcji klejonych warstwowo należy zwrócić uwagę na grubość sklein (0,1÷0,2 mm zależnie od rodzaju kleju) oraz występowania rozwarstwień sklein i ocenę ich wpływu na wytrzymałość elementów.

•  Konstrukcje lub elementy uznane za wykonane niezgodnie z dokumentacją powinny być rozebrane i po naprawie powtórnie zmontowane.

• Elementy konstrukcji klejonych dostarczone na budowę uznane za wątpliwej jakości należy zwrócić wytwórni lub po przekwalifikowaniu wykorzystać do mniej odpowiedzialnych ustrojów.

12.6.6. Montaż wiązarów i złożonych belek dwuteowych

•  Montaż wymaga odpowiedniego sprzętu i pewnego doświadczenia. Przy podnoszeniu wiązarów należy zabezpieczyć je przed zwichrzeniem oraz rozluzowaniem połączeń mechanicznych. Elementy smukłe należy przed podniesieniem czasowo usztywnić dodatkowymi prętami lub uchwytami. Miejsca zawieszania wiązara za pomocą uchwytów linowych powinny być tak dobrane, aby podczas jego przesuwania na ostateczne położenie naprężenia w poszczególnych przekrojach nie przekraczały wytrzymałości obliczeniowej drewna.

• Miejsca zawieszenia belek złożonych dwuteowych ze ścianką krzyżulcową lub ścianką ze sklejki, a także belek klejonych warstwowo, można wyznaczyć po ustaleniu obciążenia qkr belki podnoszonej dwiema linami skierowany-

£

mi pionowo, w założeniu że —a0,3 (por. rys.

12.6-2) można wyznaczyć, rozwiązując zagadnienie metodą energetyczną [5]

gdzie: c - odległość liny od krawędzi belki, mm, I - długość belki, mm, e - odległość punktu zaczepienia lin od osi ciężkości przekroju poprzecznego belki, mm,

Iy - moment bezwładności pasów względem osi pionowej y-y przekroju lub

całego przekroju w przypadku belki klejonej warstwowo (pomijając moment bezwładności pasów jako bardzo mały), mm4, E = Eomean -moduł sprężystości podłużnej

drewna,

Największą wartość qkr osiąga, gdy c = 0,22 1. Uwzględniając pewien współczynnik bezpieczeństwa, np. n = 1,4, ciężar własny belki q powinien być mniejszy od wartości

ą = Stzi kN/mm.

• Miejsca zaczepienia uchwytów linowych

powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami za pomocą podkładek.

• Wiązary i dżwigary pełnościenne ustawione na podporach powinny być niezwłocznie połączone tężnikami stałymi lub tymczasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usunięcie zawieszenia wiązara z haka dźwigu montażowego przed zabezpie-' czeniem stateczności wiązara jest niedopuszczalne.

•  Końce belek o dużej smukłości powinny być w miejscach oparcia odpowiednio zamocowane. Sposób zamocowania zależy między innymi  od  smukłości belek złożonych  lub warstwowo klejonych (rys. 12.6-3). Końce powinny być usztywnione, gdy smuklość przekroju wynosi:

— -3 + 4 -za  pomocą

a punkty podparcia powinny leżeć

— = 5 + 6 -jak wyżej i dodatkowo usztywnione prętami rozmieszczonymi co 2,5 m.

Belki, których smukłość przekroju — = 6 4- 10, powinny mieć obie krawędzie (górne i dolne) zabezpieczone przed poziomym bocznym przemieszczeniem, np. belki drugorzędne między dźwigarami głównymi.

12.6.7. Wykonywanie budynków o lekkiej konstrukcji szkieletowej

Szkieletowe budynki drewniane, tzw. systemu amerykańsko-kanadyjskiego. podzielić można na dwie grupy: szkielet z płaszczyzną roboczą (rys. 12.6-5a) i bez płaszczyzny roboczej (rys. 12.6-5b).

• W pierwszym rozwiązaniu strop nad kondygnacją podziemną powinien tworzyć płaszczyznę, na której montuje się prefabrykowane szkielety ścian wewnętrznych i zewnętrznych i podnosi do pozycji pionowej. Szkielet wyższej kondygnacji wykonuje się i montuje dopiero po pokryciu ślepą podłogą stropu nad niższą kondygnacją (parterem).

•  W drugim rozwiązaniu, tj. szkielecie bez płaszczyzny roboczej, słupki ścian zewnętrznych i niektórych wewnętrznych nośnych są ciągłe przez dwie kondygnacje. Ogólnie biorąc bardziej popularne i mniej kosztowne jest wykonanie szkieletów z płaszczyzną roboczą, szczególnie w budownictwie  mieszkaniowym. Natomiast w budynkach o bardziej złożonych rozwiązaniach architektoniczno-konstrukcyjnych, np. z pomieszczeniami o wysokości 2 kondygnacji, może wystąpić konieczność stosowania szkieletu bez płaszczyzny roboczej.

• Szkielet bez płaszczyzny roboczej montowany jest w taki sposób, że elementy ustawiane są od razu w pozycji ich przeznaczenia.

•  Szkielet z płaszczyzną roboczą pozwała na montaż fragmentów ściany w pozycji poziomej na wykonanym stropie, czyli na tzw. płaszczyźnie roboczej i, po odpowiednim stężeniu, podniesienie ich do pozycji pionowej i ustawienie na właściwym miejscu. System pozwala również na prefabrykowanie fragmentów ściany poza montowanym budynkiem.

•   Szczegóły połączeń belek stropowych ze szkieletem ścian nośnych w systemie z płaszczyzną   roboczą  przedstawia  rys.   12.6-6a, a w konstrukcji bez płaszczyzny roboczej rys. 12.6-6b.

• Szkielet ścian nośnych składa się z: podwaliny, słupów, nadproży i oczepu. Podwalina jest elementem przekroju identycznym jak pozostałe elementy ściany. W budownictwie szkieletowym ma ona grubość 38 mm, gdy w dotychczasowych rozwiązaniach krajowych podwaliny były wykonywane z bali o wysokości przekroju przekraczającej 100 mm.

•  Prawidłowe przymocowanie podwaliny do fundamentu zabezpiecza budynek przed deformacjami pod wpływem silnych wiatrów. W szkieletowych budynkach drewnianych ma to duże znaczenie z uwagi na stosunkowo mały ciężar budynków i związanego z tym niebezpieczeństwa poderwania elementów czy nawet całego budynku.

•  Najczęściej stosowanym sposobem jest zabetonowanie w fundamencie kotew stalowych o przekroju okrągłym i średnicy około 12 mm. Można również stosować zabetonowane płaskowniki, do których przykręca się podwalinę, a także kołki wstrzeliwane lub rozporowe. Kotwie umieszcza się w pobliżu narożników i wzdłuż ścian w odległościach nie większych niż 2,4 m. Kotwie osadza się na głębokości minimum 200 mm w ścianach betonowych monolitycznych i 400 mm w ścianach z pustaków betonowych wypełnionych betonem. Schemat połączenia podwalin z fundamentami przedstawia rys. 12.6-7.

• Połączenia belek stropowych z podciągami

drewnianymi ilustruje rys. 12.6-9, a oparcie belek drewnianych na podciągu stalowym przedstawia rys. 12.6-10.

• Ściany zewnętrzne budynku mają strukturę warstwową. Zasadniczą rolę nośną pełni szkielet.   Pomiędzy   elementami   szkieletu układa się warstwę termoizolacyjną, zwykle w postaci wełny mineralnej lub waty szklanej, rzadziej styropianu czy pianki poliuretanowej. Od wewnątrz stosuje się najczęściej okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, stanowiące podkład pod warstwy wykończeniowe (np. tapety) i jednocześnie  chroniące  drewno  szkieletu w przypadku pożaru. Pomiędzy okładziną wewnętrzną a zasadniczą częścią ściany (szkielet z wypełnieniem termoizolacyjnym) stosuje się paroizolację z folii polietylenowej. Od strony zewnętrznej do słupków szkieletu przymocowuje się zwykle impregnowane płyty z materiałów drewnopochodnych, wiatroizolację i siding albo murowaną ściankę elewacyjną z pozostawioną szczeliną wentylacyjną.

• Belki stropowe rozstawione są w takim samym odstępie jak słupy. W środku rozpiętości usztywniamy je łatami zbitymi na krzyż, a na podporach deskami. Elementy konstrukcji stropowej  przybijamy gwoździami do  oczepów. Belki nadokienne i naddrzwiowe złożone z 2 desek na rąb opierają się na krótkich deskach, słupkach przybitych do słupków szkieletu ściennego. Belki podokienne wykonuje się zwykle z pojedynczych desek. Klasa jakości drewna stosowanego do konstrukcji i deskowania jak w p. 12.6.3.

•  Montaż elementów klatki schodowej ilustruje rys. 12.6-11.

• Usztywnienia ścian (stężenia) są potrzebne dla  zapewnienia  odpowiedniej  sztywności konstrukcji głównie z uwagi na działanie sił poziomych wywołanych parciem i ssaniem wiatru. Jako usztywnienia stosuje się deski o przekroju 19 x 89 mm lub specjalne lekkie elementy stalowe. Umieszcza się je po zewnętrznej stronie słupków pod kątem 45°, od podwaliny ściany aż do oczepu słupa narożnego. Jeżeli otwór okienny uniemożliwia zastosowanie stężenia pod kątem 45°, zwiększa się ten kąt, ale takie stężenie powinno połączyć co najmniej  trzy przestrzenie  międzysłupowe. Poszycie ścian zewnętrznych przymocowuje

się od zewnątrz do elementów szkieletu ściany, takich jak: słupy, podwaliny, oczepy oraz nadproża okienne i drzwiowe. Na poszyciu układa się następnie zewnętrzne wykończenie ścian. Niektóre rodzaje poszycia ścian zwiększają sztywność konstrukcji na tyle, że nie trzeba stosować zastrzałów.

•  Poszycia ścian można wykonywać z desek, płyt pilśniowych miękkich i twardych, sklejki, różnych płyt wiórowych, płyt o ukierunkowanych włóknach OSB (Oriented Strand Board), płyt oklejanych, w których rdzeń (z materiału drewnopochodnego) jest oklejany obustronnie fornirem, płyt gipsowo-kartonowych i innych. Do  konstrukcyjnych  materiałów poszyciowych, które mogą także usztywniać konstrukcję, należą: płyty ze sklejki grubości 13 mm, płyty wiórowe wodoodporne (V-100) oraz płyty o ukierunkowanych włóknach OSB przymocowane pionowo w narożnikach.

• Papier poszyciowy (osłonowy) umieszcza się na poszyciu zewnętrznym ścian. Umożliwia on ruch pary wodnej i zabezpiecza przed wodą od opadów atmosferycznych oraz pozwala częściowo kontrolować napływ powietrza. Papier osłonowy jest pokryty warstwą asfaltu o masie 7,3 N/m2. Papieru osłonowego nie używa się na poszycie ze  sklejki, płyt pilśniowych itp. W tym przypadku stosuje się pasy papieru o szerokości minimum 200 mm przymocowane wokół ościeży okiennych i drzwiowych, co zmniejsza infiltrację powietrza. Jeżeli ściany budynku są wykańczane tynkiem lub oblicówką z cegieł, wówczas papier osłonowy stosuje się niezależnie od materiału, z jakiego wykonano poszycie ścian.

•  Okładziny ścian zewnętrznych wykonuje się najczęściej w postaci deskowania, omurowania  cegłą licówką,  oblicowania  listwami z  tworzyw sztucznych (siding)  imitujących często deskowanie. Rzadziej stosuje się okładziny metalowe, różnego rodzaju płyty elewacyjne na bazie specjalnie preparowanego kartonu, lignocementowe, płyty warstwowe ze sklejki, pianki poliuretanowej i płytek ceramicznych itp., które pełnią niekiedy rolę docieplenia.

•  Deskowanie ścian zewnętrznych może mieć układ desek: poziomy, pionowy lub mieszany, rzadziej ukośny. Stosuje się deski, których grubość przed ostruganiem waha się w granicach 19-25 mm, a szerokość nie przekracza 150 mm. Zaleca się, aby wilgotność drewna zawierała się w granicach od 10-12% i nie przekraczała 18%. Deski oblicówki powinny być tak wyprofilowane, aby woda deszczowa mogła łatwo po nich spływać, nie mogła wpłynąć do wnętrza budynku oraz nie tworzyły się miejsca, w których mogłaby się zatrzymywać. Deski przybija się do łat, tak aby pomiędzy ścianą a deskowaniem była pozostawiona szczelina wentylacyjna o szerokości około 25 mm otwarta u dołu i góry. W przypadku zastosowania łat poziomych należy w nich nawiercić otwory. Szczelina wentylacyjna powoduje, że deski elewacyjne znajdują się w dość korzystnych warunkach, ponieważ mogą obustronnie „oddychać", w związku z czym nie są bezpośrednio zagrożone korozją biologiczną. Jednakże dla zabezpieczenia barwy i wyglądu drewna przed wpływem czynników atmosferycznych stosuje się zazwyczaj impregnację specjalnymi środkami.

•  Od wymiarów ustalonych w dokumentacji technicznej dopuszcza się następujące odchyłki:

± 3 cm na całej długości ściany,

± 2 cm na całej wysokości ściany,

± l cm na wysokości jednej kondygnacji,

± l cm w rozstawie.

12.6.8. Montaż budynków z prefabrykowanych elementów płytowych

• Ogólna charakterystyka

• Montaż budynków z prefabrykowanych płyt należy przeprowadzić zgodnie z projektem technicznym przyjętego systemu.

•  Do prac montażowych można przystąpić po całkowitym wykonaniu stanu zerowego budynku, po osadzeniu w ścianach fundamentowych   stalowych   elementów   kotwiących i sprawdzeniu, czy niedokładności, np. w pionowości ścian, poziomie stanu zerowego, geometrii  układu  ścian,  rozstawu  kotwi  itp., mieszczą się w granicach tolerancji. Należy również sprawdzić prawidłowość izolacji przeciwwilgociowych.

• W budynkach z prefabrykowanych elementów płytowych dopuszcza się następujące tolerancje wymiarowe:

a) półfabrykaty z płyt: - szerokość ± l mm, długość ± 2 mm, po przekątnej ± 2 mm,

b) półfabrykaty z drewna litego:

- grubość do 100 mm ± 0,5 mm, grubość powyżej 100 mm ± l mm,

- szerokość do 100 mm ± 0,5 mm, szerokość powyżej 100 mm ± l mm,

- długość ± l mm,

c) elementy:

- grubość ± 2 mm,

- długość elementów ściennych lub szerokość elementów stropowych ± 2 mm,

- wysokość elementów ściennych lub długość elementów stropowych ± 3 mm, po przekątnej ± 3 mm.

• Złącza prefabrykowanych elementów płytowych dzielą się na poziome i pionowe. Przykłady rozwiązań złączy w systemie Stolbud-1 przedstawiono na rysunkach: 12.6-12 -h 12.6-15, a  złączy  pionowych  na  rysunkach   12.6-16 i 12.6-17.

12.6.9. Montaż konstrukcji siupowo-ryglowej z elementów klejonych

• Montaż, ustawienie elementów konstrukcji drewnianych, składa się z: przygotowania podpór (stóp fundamentowych), podwieszania elementów lub zespołów konstrukcyjnych do haków żurawi montażowych, podnoszenia, naprowadzania, mocowania, kontroli i regulacji położenia.

• Wybór metody montażu zależy od właściwości konstrukcji, tj. rozmiarów, ciężaru elementów i rodzaju złączy (przegubowych, sztywnych). W większości przypadków montaż budowli (budynku) polega na ustawieniu w zaprojektowanym położeniu oddzielnych elementów konstrukcyjnych; jest to tzw. metoda składania elementów konstrukcyjnych.  Stosowana jest również metoda scalania wstępnego kilku elementów w większy zespół montażowy (np. dwóch dźwigarów kratowych połączonych tężni-kami) i postawieniu na przygotowane uprzednio podpory (fundamenty, słupy). Metoda ta w pewnej mierze stanowi uzupełnienie pierwszej.

•  Sposób montażu zależy od charakteru budowli. Z elementów drewnianych warstwowo klejonych wykonuje  się często konstrukcje nośne hal, które mają duże wymiary w rzucie poziomym i znacznie mniejsze od nich wysokości. Do montażu tego typu budowli, zwanych niekiedy płaskimi, stosowane są dźwignice szybko i łatwo poruszające się w kierunku poziomym, do których można zaliczyć żurawie samochodowe lub gąsienicowe i w pewnej mierze żurawie wieżowe.

• Przy wyborze urządzeń montażowych należy znać ich udźwig oraz największy ciężar montowanego   elementu.   Zastosowany  do montażu sprzęt mechaniczny powinien: mieć udźwig (przy wymaganym wysięgu) o około 5% większy od największego ciężaru elementu montowanego wraz z osprzętem, mieć wysięg większy o co najmniej 500 mm od potrzebnego do ustawienia najdalej  montowanej  części konstrukcji, posiadać wysięg większy o co najmniej 500 mm od górnej krawędzi najwyżej montowanego prefabrykatu. Urządzenia pomocnicze, jak zawiesia, trawersy itp., powinny odpowiadać wymogom zawartym w projekcie organizacji montażu. Wszystkie urządzenia pomocnicze powinny posiadać tabliczki z podanymi wartościami udźwigu.

•   Przed  rozpoczęciem  robót  budowlano--montażowych należy:  założyć geodezyjną osnowę  realizacyjną, wyznaczyć  główną  oś wznoszonego obiektu budowlanego oraz osie fundamentów.

•  Ustawianie podpór (słupów) budynku poprzedzane jest sprawdzeniem zgodności z projektem wykonanego stanu zerowego budowli, jej  wymiarów i  kształtu rzutu poziomego, rzędnych wysokości stóp lub ław fundamentowych oraz wyznaczeniem na fundamentach osi słupów innych elementów nośnych. Osie te należy utrwalić na krawędziach stóp lub ław za pomocą stalowych trzpieni lub w inny sposób zapewniający  nienaruszalność znaków umożliwiających właściwe ustawienie konstrukcji. Sprawdzenie stanu surowego jakości i dokładności wykonania należy realizować w sposób komisyjny.

• W przypadku konstrukcji ryglowo-slupowej najpierw   ustawia   się   na   przygotowanych uprzednio fundamentach słupy przy użyciu żurawi samochodowych o udźwigu 30 do 60 kN. Pionowość ustawienia sprawdza się przy użyciu teodolitu lub pionu, a następnie zabezpiecza przez dokręcanie nakrętek (rys. 12.7-18).

•  Na głowicach słupów umieszcza się rygle

(dźwigary) i łączy ich końce z głowicami słupów 2 śrubami. Dla górnej śruby przewidziany jest w ryglu otwór owalny; umożliwia to swobodny obrót końcowych przekrojów rygla, stwarza charakter przegubowego połączenia rygla ze słupem (rys. 12.6-19). Dźwigary podnosi się zawiesiami dwucięgnowymi.

•  Po ustawieniu 2 układów nośnych, skrajnego i przedskrajnego, łączymy je płatwiami i tężnikiem kratowym (połaciowym), tworząc w  ten  sposób  konstrukcję  sztywną  przestrzennie.

• Kolejne układy nośne (po ustawieniu na podporach i utwierdzeniu ich poprzez dokręcanie nakrętek) należy górą usztywniać płatwiami. Płatwie łączy się w sposób nieprzesuwny z ryglami (dźwigarami). Płatwie połączone z ryglami w sposób przedstawiony na rys. 12.6-20 zabezpieczają belki smukłe (rygle) nie wchodzące w skład bloku przestrzennego.

Przy montażu układów ryglowo-słupowych dopuszcza się pewne odchyłki. Wartości odchyłek zestawiono w tabl. 12.6-6.

Dopuszczalne odchyłki przy montażu konstrukcji

Tablica 12.6-6,

| Nazwa odchyłki | Wartość odchyłki [mm] | Sposób wyznaczenia |
| --- | --- | --- |
| Słup Położenie osi słupa w dolnym przekroju względem osi teoretycznych | ± 5 | teodolitem lub naciągniętym drutem i pomiarem linią stalową z podziałką |
| Odchylenie wierzchołka słupa od poziomu przy wysokości: H < 10 m H;- 10 m | 10 | jw. |
|  | 1/1000 H, ale maks. 25 | naciągniętym drutem i pomiarem linią stalową z podziałką |
| Krzywizna trzonu | 1/1000 H, ale maks. 15 | naciągniętym drutem i pomiarem linią stalową z podziałką |
| Belki pelnościenne Odchylenie poziomów węzłów podporowych od projektowanych | 20 | niwelatorem lub taśmą stalową |
| Odchylenie górnej krawędzi belki w środku rozpiętości od pionowej płaszczyzny przechodzącej przez środki podpór przy wysokości układu nośnego H | ^H 250 | teodolitem i taśmą stalową |

12.6.10. Montaż trójprzegubowych konstrukcji ramowych i łukowych z elementów klejonych

• Montaż ramowych układów trójprzegubowych z drewna warstwowo klejonego odbywa się najczęściej za pomocą dźwigów samojezdnych mających udźwig od 60 do 160 kN. Dźwigi te są użyteczne przy ustawianiu ram o rozpiętości od 12 do 30 m i wysokości od 2,7 do 6,0 m.

•  Łączenie połówek ramy trójprzegubowej w zworniku (przegubie kalenicowym) odbywa się z rusztowań przesuwnych, zaprojektowanych specjalnie dla tego typu operacji montażowej albo z pomostu roboczego umieszczonego na dźwigu samojezdnym. Na rys. 12.6-21. przedstawiono schematycznie montaż ram DK-2 z drewna warstwowo klejonego.

•  W przypadku konstrukcji łukowych trójprzegubowych pełnościennych z drewna klejonego warstwowo o dużej rozpiętości, a także łu-

kowokratowych trójprzegubowych, montaż wymaga opracowania specjalnych metod. Jed-    nym ze sposobów może być montaż przy użyciu wież montażowych i wciągarek. Na rys. 12.6-22 przedstawiono schematycznie montaż łuków trójprzegubowych pełnościennych, w Słowacji Półłuki montowano parami i łączono w zworniku z pomostu roboczego na wieży montażowej

Literatura uzupełniająca

[1] Kanadyjski szkieletowy dom drewniany. Wyd. Murator, Warszawa 1995.

[2] Mateja K., Nożyński W., Podlecki S.: Projektowanie i wykonywanie domów mieszkalnych ze szkieletem drewnianym. System amerykańsko-kanadyjski w warunkach polskich. Wyd. Amerykańsko-Polski Instytut Budownictwa, Warszawa-Gdańsk 1996.

[3] Mielczarek Z.: Budownictwo drewniane. Arkady, Warszawa 1994.

[4] Ostapiuk H.: Przybliżone określenie warunków stateczności smuklych belek stalowych zawieszonych w dwóch punktach. Kon-

strukcje Metalowe 4/73 Mostostal, Warszawa 1973.

[5] Thallon R.: Oct piwnicy aż po dach. Wyd. Murator, Warszawa 1995.

[6] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo ogólne cz. 2., Arkady, Warszawa 1990.

[7] System Stolbud - 1. Śioiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 773/90. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1991.

Normy

Patrz spis norm po rozdz.: 5.13 i 8.6