12.13 ROBOTY MUROWE WYKONYWANE W OKRESIE ZIMOWYM

12.13.1. Uwagi ogólne

• Istota robót zimowych polega na zabezpieczaniu ludzi i procesów mokrych przed oddziaływaniem niskiej temperatury.

• Temperatury poniżej +5°C występują przeważnie w okresie od  15 października  do 15 kwietnia (patrz Instrukcja ITB ). Przedłużają one lub przerywają wiązanie i twardnienie zapraw i betonów oraz uniemożliwiają prowadzenie robót związanych z procesami mokrymi. Ponadto utrudniona jest praca ludzi na otwartej przestrzeni, a przepisy bhp zabraniają pracy w temperaturze niższej od -15°C. Proces wiązania i twardnienia cementowych zapraw i betonów zwalnia się w temperaturach od + 10°C do -3°C, w niższych zaś ustaje. Prace wykonywane w temperaturach niższych od -5°C przyjmuje się za roboty w zimie.

•  Zależnie od rodzaju robót i warunków atmosferycznych postępuje się następująco:

a)  przy temperaturach nie spadających poniżej -5°C, gdy dysponuje się nie przemrożonymi materiałami, wystarczy świeżo wykonany element okryć np. matami z tworzywa sztucznego lub warstwą trocin na czas wiązania spoiwa.

Przy spoiwach egzotermicznych wykorzystuje się samonagrzew mieszanki,

b) przy temperaturach niższych (w zasadzie od -5°C do -10°C) lub przemrożeniu materialów trzeba je podgrzać i też okryć wykonany element,

c)  w analogicznych przypadkach stosowane są domieszki do spoiw, które obniżają punkt zamarzania lub zwiększają proces samonagrzewu,

d) przy temperaturach poniżej -10°C elementy wykonane w procesach mokrych trzeba ogrzewać za pomocą specjalnych urządzeń,

e)  pewnym, ale kosztownym sposobem wykonywania robót zimowych są cieplaki, tzn. prowizoryczne budynki osłaniające wznoszony budynek lub jego część.

Sposoby postępowania wymienione w punktach a, b i c nazywane są metodą zachowania

ciepła, w punkcie d - metodą podgrzewania, a ostatnim - metodą cieplaków. Najczęściej stosowana jest metoda zachowania ciepła.

Wybór metody wykonania robót zimowych zależy od przydatności termicznej i względów ekonomicznych.

12.13.2. Prowadzenie robót zimowych

•  Roboty zimowe dzielą się na prowadzone: a) na otwartym powietrzu, b) w budynkach zamkniętych, ale bez urządzeń grzewczych, c) w budynkach zamkniętych z czynnym ogrzewaniem.

- Wybór metody wykonywania robót i zaopatrzenia budowy w potrzebne urządzenia zależy w znacznym stopniu od spodziewanej średniej temperatury miesiąca. Orientacyjnie temperatury są podane w tablicy 12.13-1.

- Roboty stanu surowego mogą być prowadzone w temperaturze do -15°C, przy zastosowaniu odpowiedniej metody.  Roboty wykończeniowe nie powinny być wykonywane w temperaturze niższej od +5°C, tynkarskie i malarskie nawet poniżej +10°C. Należy zatem dążyć do zamknięcia budynku przed rozpoczęciem robót wykończeniowych.

Tablica 12.13-1

Średnie miesięczne temperatury w okresie zimowym

| Miejscowość | X | XI | XII | I | II | III |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Warszawa | 7,8 | 2,3 | -1,3 | -2,9 | -2,0 | 1,8 |
| Białystok | 7,2 | 2,3 | -2,4 | -4,2 | -3,4 | 0.5 |
| Kraków | 8,6 | 3,1 | -0,8 | -2,5 | -1,4 | 3,0 |
| Lublin | 7,6 | 2,0 | -1,9 | -3,5 | -2,6 | 1,4 |
| Szczecin | 8,5 | 3,5 | 0,5 | -0,9 | -0,1 | 3,0 |
| Gdańsk | 8,1 | 3,2 | -0,1 | -1,6 | -1,1 | 1,6 |
| Poznań | 8,6 | 3,5 | 0,0 | -1,4 | -0,5 | 3,0 |
| Zielona Góra | 8,4 | 3,1 | 0,0 | -1,3 | -0,3 | 3.1 |
| Wrocław | 9,0 | 3,6 | 0,4 | -1,1 | -0,2 | 3,4 |

12.13.3. Przygotowanie placu budowy i robót

• Jeszcze przed początkiem sezonu zimowego, przygotowuje się plac budowy do robót zimowych, zaopatrując go w potrzebny sprzęt i urządzenia, szczególnie grzewcze.

- Ociepla się i wyposaża w urządzenia grzewcze pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi (pakamery, biura i sanitariaty) oraz magazyny materiałów wrażliwych na mróz. Trzeba też zgromadzić odzież ochronną dla załogi.

- Hałdy kruszywa należy usytuować jak najbliżej punktów zużycia. Przed nastaniem niskich temperatur nakrywa się kruszywo folią lub plandekami i ocieplającymi matami ze słomy lub tworzyw sztucznych.

- Zabezpiecza się też drogi przed zaspami śnieżnymi.

- Przewody wodociągowe i kanalizacyjne izoluje się cieplnie

- Urządza się węzly przygotowania zapraw i betonów w cieplaku

- W celu zapewnienia wbudowanym materiałom właściwej temperatury trzeba opracować bilans cieplny z uwzględnieniem temperatury wyjściowej, temperatury ewentualnego podgrzania, strat ciepła w czasie przygotowania oraz przewozu składników do węzła i z węzła w miejsce wbudowania. W czasie mieszania, przewozu i układania w deskowaniu lub na murze mieszanka betonowa lub zaprawa cementowa traci około 0,012-0,015°C na minutę. Straty ciepła powodujące obniżanie się temperatury betonu lub zaprawy zależą od stale zmieniającej się temperatury zewnętrznej i temperatury materiału oraz sposobu osłonięcia przewożonej mieszanki.

- Potrzebne są też pomieszczenia do przeglądów technicznych i remontów maszyn i sprzętu oraz do produkcji zbrojenia lub innych elementów wytwarzanych na budowie.

- Sprawdza się napowietrzne przewody elektryczne, czy sieć jest dobrze umocowana i nadmiernie nie napięta, aby przewody nie pękały w czasie mrozu. Rozdzielnie i przyłącza elektryczne muszą być zabezpieczone przed zawilgoceniem śniegiem. Prowizoryczne przewody kablowe, narażone na zasypanie śniegiem, należy oznakować prętami pomalowanymi na czerwono.

- Środki transportowe i maszyny budowlane przygotowuje się do pracy w niskiej temperaturze. Maszyny przed użyciem ich do robót powinny być poddane dokładnemu przeglądowi, aby uniknąć zamarzania smarów i płynów chłodzących. W czasie przestojów wskazane jest wprowadzanie maszyn do pomieszczeń zamkniętych, a co najmniej okrywanie ich plandekami.

• Podgrzewanie węzłów betoniarskich, cieplaków i budynków zamkniętych wykonuje się za pomocą instalacji analogicznych do centralnych ogrzewań wyposażonych w kotły przeważnie parowe niskociśnieniowe, opalane węglem, olejem napędowym lub elektrycznie. Stosowane są też agregaty cieplne wytwarzające ciepłe powietrze. Najwłaściwsze są agregaty przeponowe na olej napędowy, gdyż wytwarzane w nich ciepło jest przekazywane w wymienniku ciepła strumieniowi powietrza, dzięki czemu powietrze nie zawiera spalin. Charakterystykę tych agregatów podano w tablicy 12.13-2.

Charakterystyka techniczna przeponowych agregatów cieplnych typu AGP

| Parametr | AGP-20 | AGP -50 MI | AGP80M |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydajność cieplna [kJ/h] | 84000 | 210000 | 336000 |
| Ilość tłoczonego pow. na wylocie [m3/h] | 200 | 2200 | 2500 |
| Temperatura pow. na wylocie [°C] | 130 | 120 | 150 |
| Zużycie oleju napędowego [kg/h] | 2,25 | 6,3 | 10 |
| Masa agregatu [kg] | 50 | 160 | 120 |

• Istotną sprawą jest wartość izolacyjna prowizorycznych przegród i osłon, szczególnie przy metodzie zachowania ciepła. Orientacyjne współczynniki przenikania ciepła U przez przegrody prowizoryczne podano w tablicy 12.13-3.

Tablica 12.13-3

Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody prowizoryczne

| Rodzaj przegrody (osłony) | Współczynnik U [W/(m2K)] |
| --- | --- |
| Deskowanie bez okrycia | 6,40 |
| Deskowanie okryte matą słomianą gr. 5 cm | 1,60 |
| Deskowanie okryte matą słomianą gr. 10 cm | 0,90 |
| Deskowanie okryte styropianem gr. 2 cm | 1,50 |
| Deskowanie okryte styropianem gr. 5 cm | 0,80 |
| Przykrycie papą | 11,85 |
| Przykrycie warstwą trocin gr. 10 cm | 1,40 |
| Przykrycie warstwą trocin gr. 20 cm | 0,70 |
| Przykrycie matą słomianą gr. 5 cm | 2,00 |
| Przykrycie matą z wełny mineralnej gr. 5 cm | 0,90 |

• Urządzenia grzewcze koniecznie przy robotach zimowych zwiększają stopień zagrożenia pożarowego. Kierownik budowy w porozumieniu z właściwą dla placu budowy jednostką straży pożarnej   powinien  ustalić  sposoby ochrony wznoszonego obiektu przed pożarem. Głównie trzeba zabezpieczyć przed zamarznięciem zbiorniki wody i hydranty oraz sprawdzić i uzupełnić lub wymienić gaśnice ppoż.

•   Utrzymanie należytego stopnia bezpieczeństwa wymaga m.in.:

- rygorystycznego przestrzegania przepisów bhp, ze względu na obniżoną zdolność reagowania człowieka w obniżonych temperaturach na różne zjawiska i zdarzenia,

- utrzymywania stałego porządku na placu budowy oraz zabezpieczenia stanowisk roboczych i dróg komunikacyjnych przed poślizgiem wskutek oblodzeń,

- stosowania osłon przed wiatrem stanowisk roboczych i punktów ogrzewania się robotników pracujących na otwartej przestrzeni,

- zapewnienia prawidłowego odprowadzania gazów spalinowych przez urządzenia grzewcze, aby uniknąć zatruć i wybuchów,

- zapewnienia dobrej wentylacji zamkniętych pomieszczeń,

- wyposażenia załogi w odzież ochronną urządzenia suszarni (aby na drugi dzień odzież była sucha),

- wydawania pracownikom gorących posiłków regeneracyjnych,

- nieurządzania stanowisk pracy i składowisk materiałów bezpośrednio pod elektrycznymi liniami napowietrznymi (zwiększona możliwość zerwania się przewodów w bardzo niskich temperaturach),

- przeszkolenia załogi w technologii robót zimowych i bhp w zimie.

12.13.5. Składowanie i podgrzewanie materiałów

•  Materiały nie reagujące na niskie temperatury trzeba chronić tylko przed zawilgoce-

niem, gdyż np. cegły czy kamienie oblodzone nie mogą być wbudowane, a zamoczone kruszywo skawala się. Materiały płynne i wrażliwe na mróz, jak np. farby, trzeba przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze nie spadającej poniżej +5°C.

• Woda i kruszywo stosowane do zapraw i betonów w robotach zimowych muszą być często podgrzane przed ich dowiezieniem do węzła betoniarskiego. Czasem z bilansu wynika, że wystarcza podgrzanie tylko wody, którą wlewa się do kruszywa i dopiero wtedy dodaje cement, bo zalany gorącą wodą od razu wiąże.

- Wodę podgrzewa się albo przepuszczając ją przez wężownicę, umieszczoną w piecu albo w zbiorniku z wężownicą parową

- Najprostszym urządzeniem do podgrzewania małych porcji kruszywa jest płyta żeliwna ułożona nad paleniskiem. Do podgrzewania dużych ilości kruszywa buduje się specjalne piece dwukomorowe o pojemności 8-10 m3, w które wsypuje się kruszywo przez otwory górne, a pobiera z otworów dolnych. Innym sposobem jest układanie hałd kruszywa na ruszcie z rur ogrzewanych parą. Kruszywo może być też podgrzewane igłami parowymi o średnicy 3/4 i długości 1-2 m z otworami ø 2-3 mm . Igła jest zakończona uchwytem do manipulowania nią. Rzadziej stosowane są pojemniki z wężownicą parową

- Podgrzane materiały zabezpiecza się w czasie przewozu, przeważnie przez przykrycie taczki lub japonki matą, a co najmniej folia. Przy stosowaniu podawania mieszanki za pomocą pomp przewód powinien być zaizolowany cieplnie.

- Orientacyjne temperatury mieszanki uzyskiwane przez podgrzanie kruszywa i wody są podane w tablicy 12.13-4.

Tablica 12.13-4

Orientacyjne temperatury mieszanki zależne od temperatur podgrzania kruszywa i wody

| Temperatura kruszywa PC] | Temperatura wody [°C ] |
| --- | --- |
|  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 5 | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 |
| 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 |
| 15 | 15 | 18 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 |
| 20 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 |
| 30 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 |

- Dopuszczalna temperatura mieszanki zależy od rodzaju cementu (tabl. 12.13-5). Temperatura za wysoka powoduje wiązanie betonu lub zaprawy już w czasie transportu.

Tablica 12.13-5 Dopuszczalna temperatura mieszanki

| Rodzaj cementu | Maksymalna temperatura [°C ] |
| --- | --- |
| Cement szybkosprawny 40 | 25 |
| Cement portlandzki 45 | 35 |
| Cement portlandzki 35 | 40 |
| Cement portlandzki 25 | 45 |
| Cement hutniczy | 45 |

12.13.6. Wykonywanie robót ziemnych

Wykonywania robót ziemnych w zimie na ogół unika się. Gdy nie zostały przewidziane, a zachodzi konieczność ich wykonania, trzeba - przed doprowadzeniem koparki - młotami pneumatycznymi lub elektrycznymi rozdrobnić zmarzniętą warstwę gruntu. W czasie ostrych zim może opłacać się rozmrożenie gruntu za pomocą igieł parowych, takich jak stosowane do podgrzewania hałd kruszywa. Nie można ich stosować jednak do gruntów spoistych, bo je upłynniają, co utrudnia wydobycie. Do takich gruntów stosuje się igły wodne .

Wstawia się je w otwory wywiercone wiertarką i zasila gorącą wodą ze zbiornika podgrzewanego wężownicą zasilaną z kotła parowego. Wodę do igieł tłoczy specjalna pompa. Przy zgodzie zakładu energetycznego można stosować rozmrażanie igłami elektrycznymi, wprowadzanymi w zamarznięty grunt w taki sam sposób jak igły wodne.

Jeśli w projekcie organizacji budowy ziemne roboty zimowe zostały przewidziane, opłaca się przed nastaniem okresu zimowego cala powierzchnię przyszłego wykopu przykryć matami słomianymi, liśćmi lub w inny sposób, aby uniknąć zamarznięcia gruntu. Dotyczy to szczególnie gruntów spoistych i wilgotnych.

12.13.7. Wykonywanie robót betonowych

• Mieszanki betonowe w okresie zimowym powinny być wykonywane na cementach portlandzkich marek 350 lub cementach szybko-sprawnych. Nie można stosować cementów hutniczych ani glinowych. Zaleca się cementy o zawartości glinianu trójwapniowego poniżej 10%. Skład mieszanki betonowej projektuje się w sposób omówiony w rozdz. 5.5 (patrz również PN-8a/B-06250) bez uwzględniania domieszek. W celu zwiększenia kaloryczności - szczególnie przy metodzie zachowania ciepła - stosuje się specjalne domieszki do cementu w celu przyspieszenia wiązania i twardnienia betonu. Przy gęstym zbrojeniu lub skomplikowanym kształcie deskowań używa się plastyfikatorów zwanych też upłynniaczami, dzięki którym można zmniejszyć ilość wody nawet o 15%. Niektóre plastyfikatory opóźniają wiązanie cementu. Plastyfikatory i domieszki tzw. przeciwmrozowe są produkowane przez różne firmy pod rozmaitymi nazwami handlowymi. Ich producenci podają na opakowaniach odpowiednie porcje w stosunku do cementu lub wody zasobowej. Przed ich zastosowaniem należy sprawdzić, czy mają aprobatę techniczną ITB lub innej upoważnionej placówki naukowo-badawczej.

• Ze względu na wpływ, jaki wywiera niska temperatura na mieszankę betonową, rozróżnia się trzy zakresy temperatur:

- Temperatury pierwszego zakresu, od +5 do 0°C, powodują tylko opóźnienie wiązania i twardnienia betonu. Wystarczy w tym przypadku zastosowanie mieszanki o wysokim wskaźniku c/w i staranne okrycie wykonanego elementu. Gdy trzeba użyć przemarzniętego kruszywa, musi być ono podgrzane. Beton w tych temperaturach osiąga tylko 30-60% wytrzymałości końcowej (28-dniowej).

- W drugim zakresie temperatur (od O do -3°C) musi być z reguły stosowane podgrzewanie kruszywa. Przeważnie roboty są wykonywane metodą zachowania ciepła, stąd używa się dodatków przeciwmrozowych lub przyspieszających proces wiązania i twardnienia betonu. Niezbędne są też osłony zmniejszające straty ciepła.

- W trzecim zakresie temperatur (od -3 do -15°C) konieczne jest nie tylko podgrzewanie materiałów, ale również gotowych elementów lub części budynków. Stosowane są też cieplaki, osłony i specjalne ogrzewane deskowania

• Cieplaki mogą być stale i obejmować cały obiekt przetaczane z segmentu na segment lub przestawiane, osłaniające tylko jeden element budynku lub budowli . Konstrukcją nośną cieplaków jest szkielet drewniany lub lekki metalowy pokryty plandeką bądź folią, albo lekkimi płytami wiórowymi, paździerzowymi, pilśniowymi itp. Ogrzewa się je nagrzewnicami powietrznymi

12.13.8. Murowanie w okresie niskich temperatur

•  Murowanie powinno się odbywać w czasie, gdy temperatura zewnętrzna nie spada poniżej -5°C, gdyż cienkie warstwy zaprawy w spoinach łatwo zamarzają. Cegła, kamień lub bloczki nie mogą być zamarznięte i oblodzone, muszą zostać rozmrożone przez składowanie w ciepłym pomieszczeniu. Stosuje się zaprawy tylko cementowe na cemencie szybkosprawnym lub portlandzkim 35 z dodatkiem plastyfikatorów. Do zaprawy dodaje się też chlorek wapnia w ilości do 4% w stosunku do masy cementu. Zmniejsza on ilość potrzebnej wody zarobowej i obniża jej punkt zamarzania.

•  Muruje się ściany kolejnych pomieszczeń, które nakrywa się stropami, po czym strop i ściany okrywa się matami, otwory okienne i drzwiowe zasłania tarczami z desek lub w inny sposób i pomieszczenie ogrzewa nagrzewnicami powietrznymi albo  koksownikami, które wydzielają duże ilości tlenku węgla, co przyspiesza karbonizacje zaprawy. Ogrzewanie koksownikami wymaga odpowiedniego przyuczenia załogi, aby uniknąć wypadków zaczadzenia.

Proces wiązania zaprawy trzeba kontrolować. W tym celu wstawia się w spoiny muru rurki szklane lub z tworzyw sztucznych o średnicy 12 mm po jednej na każde 5 m2 ściany i termometrem mierzy się temperaturę zaprawy. Gdy spadnie ona poniżej 0°C, trzeba mur podgrzać, najłatwiej gazowym miotaczem płomieni.

12.13.9. Wykonywanie robót wykończeniowych

• Wykończeniowe roboty zewnętrzne w okresie zimowym można wykonywać tylko w procesach suchych, na przykład docieplanie ścian metodą lekką suchą lub okładanie elewacji „si-dingiem". Próby wykonywania tynków elewacyjnych z zapraw z dodatkiem wapna mielonego niegaszonego przynosiły niepewne wyniki.

• Wewnętrzne roboty wykończeniowe można prowadzić tylko w zamkniętych i ogrzewanych pomieszczeniach. Najlepiej jest doprowadzić budowę do tzw. zamkniętego stanu surowego z założoną oszkloną stolarką i uruchomionym ogrzewaniem. Jeśli budynek znajduje się w tzw. stanie surowym otwartym, to trzeba wszystkie otwory zasłonić i zapewnić ogrzewanie wnętrza nagrzewnicami powietrznymi. Nawet w czasie przerw w pracy temperatura pomieszczeń nie może spaść poniżej +5°C. Potrzebne jest też sztuczne oświetlenie, z uwagi na krótki dzień ł zasłonięcie okien na ogół nieprzezroczystymi tarczami. Technika wykonywania robót jest taka sama jak w okresie letnim. Tylko zaprawę trzeba przygotowywać w ogrzewanym pomieszczeniu lub cieplaku.