D-04.05.01

PODBUDOWA  I  ULEPSZONE  POD£O¯E

Z  GRUNTU  LUB  KRUSZYWA

STABILIZOWANEGO   CEMENTEM

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego pod³o¿a z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem do Rm=2,5 MPa. pod jezdniê i parkingi w ramach przebudowy nawierzchni Centrum Miasta Kêpna – Rynek i ulica Ratuszowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonaniem podbudowy i ulepszonego pod³o¿a z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem do Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012 [17], o gruboœci warstwy min. 15 cm.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zagêszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, która po osi¹gniêciu w³aœciwej wytrzyma³oœci na œciskanie, stanowi fragment noœnej czêœci nawierzchni drogowej.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby równie¿ dodatków ulepszaj¹cych, np. popio³ów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych iloœciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagêszczona i stwardnia³a w wyniku ukoñczenia procesu wi¹zania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby dodatków ulepszaj¹cych, np. popio³ów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych iloœciach, zagêszczona i stwardnia³a w wyniku ukoñczenia procesu wi¹zania cementu.

1.4.5. Pod³o¿e gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagêszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, na której uk³adana jest warstwa podbudowy.

1.4.6. Pozosta³e okreœlenia s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. materia³y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod³o¿e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 2.

2.2. Cement

Nale¿y stosowaæ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. W³aœciwoœci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

| Lp. | W³aœciwoœci |
| --- | --- |

Klasa cementu

32,5

1

Wytrzyma³oœæ na œciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej ni¿:

- cement portlandzki bez dodatków

- cement hutniczy

- cement portlandzki z dodatkami

16

16

| 16 |
| --- |
| 2 | Wytrzyma³oœæ na œciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej ni¿: | 32,5 |
| 3 |

Czas wi¹zania:

- pocz¹tek wi¹zania, najwczeœniej po up³ywie, min.

- koniec wi¹zania, najpóŸniej po up³ywie, h

60

| 12 |
| --- |
| 4 | Sta³oœæ objêtoœci, mm, nie wiêcej ni¿ | 10 |

Badania cementu nale¿y wykonaæ zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbywaæ siê zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bêdzie d³u¿szy od trzech miesiêcy, mo¿na go stosowaæ za zgod¹ In¿yniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wyka¿¹ jego przydatnoœæ do robót.

2.3. Grunty

Przydatnoœæ gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem nale¿y oceniæ na podstawie wyników badañ laboratoryjnych, wykonanych wed³ug metod podanych w PN-S-96012 [17].

Do wykonania podbudów i ulepszonego pod³o¿a z gruntów stabilizowanych cementem nale¿y stosowaæ grunty spe³niaj¹ce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mo¿na uznaæ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badañ laboratoryjnych wyka¿¹, ¿e wytrzyma³oœæ na œciskanie i mrozoodpornoœæ próbek gruntu stabilizowanego s¹ zgodne z wymaganiami okreœlonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012 [17]

| Lp. | W³aœciwoœci | Wymagania | Badania wed³ug |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |

Uziarnienie

ziarn przechodz¹cych przez sito # 40 mm,           % (m/m), nie mniej ni¿:

ziarn przechodz¹cych przez sito # 20 mm,             % (m/m), powy¿ej

ziarn przechodz¹cych przez sito # 4 mm,             % (m/m), powy¿ej

cz¹stek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), poni¿ej

100

85

50

20

| PN-B-04481 [2] |
| --- |
| 2 | Granica p³ynnoœci, % (m/m), nie wiêcej ni¿: | 40 | PN-B-04481 [2] |
| 3 | WskaŸnik plastycznoœci, % (m/m), nie wiêcej ni¿: | 15 | PN-B-04481 [2] |
| 4 | Odczyn pH | od 5 do 8 | PN-B-04481 [2] |
| 5 | Zawartoœæ czêœci organicznych, % (m/m), nie wiêcej ni¿: | 2 | PN-B-04481 [2] |
| 6 | Zawartoœæ siarczanów, w przeliczeniu na SO3, % (m/m), nie wiêcej ni¿: | 1 | PN-B-06714-28 [6] |

Grunty nie spe³niaj¹ce wymagañ okreœlonych w tablicy 2, mog¹ byæ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popio³ami lotnymi.

Dodatkowe kryteria oceny przydatnoœci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca siê u¿ycie gruntów o:

wskaŸniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],

zawartoœci ziarn pozostaj¹cych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,

zawartoœci ziarn przechodz¹cych przez sito 0,075 mm - nie wiêcej ni¿ 15%.

Decyduj¹cym sprawdzianem przydatnoœci gruntu do stabilizacji cementem s¹ wyniki wytrzyma³oœci na œciskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mo¿na stosowaæ piaski, mieszanki i ¿wiry albo mieszankê tych kruszyw, spe³niaj¹ce wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mo¿na uznaæ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badañ laboratoryjnych wyka¿¹, ¿e wytrzyma³oœæ na œciskanie i mrozoodpornoœæ próbek kruszywa stabilizowanego bêd¹  zgodne z wymaganiami okreœlonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

| Lp. | W³aœciwoœci | Wymagania | Badania wed³ug |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |

Uziarnienie

ziarn pozostaj¹cych na sicie  # 2 mm,  %,           nie mniej ni¿:

ziarn przechodz¹cych przez sito 0,075 mm, %, nie wiêcej ni¿:

30

15

PN-B-06714-15 [4]

| 2 | Zawartoœæ czêœci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza ni¿: | wzorcowa | PN-B-06714-26 [5] |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Zawartoœæ zanieczyszczeñ obcych, %, nie wiêcej ni¿: | 0,5 | PN-B-06714-12 [3] |
| 4 | Zawartoœæ siarczanów, w przeliczeniu na SO3, %, poni¿ej: | 1 | PN-B-06714-28 [6] |

Je¿eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpoœrednio po dostarczeniu na budowê i zachodzi potrzeba jego okresowego sk³adowania na terenie budowy, to powinno byæ ono sk³adowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczaj¹cych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem ró¿nych rodzajów kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielêgnacji wykonanej warstwy powinna odpowiadaæ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badañ laboratoryjnych mo¿na stosowaæ wodoci¹gow¹ wodê pitn¹. Gdy woda pochodzi z w¹tpliwych Ÿróde³ nie mo¿e byæ u¿yta do momentu jej przebadania, zgodnie z wy¿ej podan¹ norm¹ lub do momentu porównania wyników wytrzyma³oœci na œciskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wod¹ w¹tpliw¹ i z wod¹ wodoci¹gow¹. Brak ró¿nic potwierdza przydatnoœæ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszaj¹ce

Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje siê nastêpuj¹ce dodatki ulepszaj¹ce:

wapno wg PN-B-30020 [12],

popio³y lotne wg PN-S-96035 [18],

chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgod¹ In¿yniera mog¹ byæ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dzia³aniu, posiadaj¹ce aprobatê techniczn¹ wydan¹ przez uprawnion¹ jednostkê.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zale¿noœci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzyma³oœæ gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spe³niaæ wymagania okreœlone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegól-

nych warstw podbudowy i ulepszonego pod³o¿a

Lp.

Rodzaj warstwy w konstrukcji

| nawierzchni drogowej | Wytrzyma³oœæ na œciskanie próbek nasyconych wod¹ (MPa) | WskaŸnik mrozood- |
| --- | --- | --- |
| po 7 dniach | po 28 dniach | pornoœci |
| 1 | Podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 | do 2,2 | do 5,0 | 0,7 |
| 2 | Warstwa ulepszenia s³abego pod³o¿a z gruntów w¹tpliwych oraz wysadzinowych | do 1,6 | do 2,5 | 0,6 |

3. sprzêt

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonania robót

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania podbudowy lub ulepszonego pod³o¿a stabilizowanego spoiwami powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:

w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:

mieszarek stacjonarnych,

uk³adarek lub równiarek do rozk³adania mieszanki,

walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagêszczania,

zagêszczarek p³ytowych, ubijaków mechanicznych lub ma³ych walców wibracyjnych do zagêszczania w miejscach trudnodostêpnych,

w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:

mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami,

spycharek, równiarek lub sprzêtu rolniczego (p³ugi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu,

ciê¿kich szablonów do wyprofilowania warstwy,

rozsypywarek wyposa¿onych w os³ony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokoœci do rozsypywania spoiw,

przewoŸnych zbiorników na wodê, wyposa¿onych w urz¹dzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagêszczania,

zagêszczarek p³ytowych, ubijaków mechanicznych lub ma³ych walców wibracyjnych do zagêszczania w miejscach trudnodostêpnych.

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia³ów

Transport cementu powinien odbywaæ siê zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

Transport wapna powinien odbywaæ siê zgodnie z PN-B-30020 [12].

Transport popio³ów lotnych powinien odbywaæ siê zgodnie z PN-S-96035 [18].

¯u¿el wielkopiecowy granulowany mo¿na przewoziæ dowolnymi œrodkami transportu w sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Mieszankê kruszywowo-spoiwow¹ mo¿na przewoziæ dowolnymi œrodkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym  zawilgoceniem.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst¹pienia do robót

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie mo¿e byæ wykonywana wtedy, gdy pod³o¿e jest zamarzniête i podczas opadów deszczu. Nie nale¿y rozpoczynaæ stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, je¿eli prognozy meteorologiczne wskazuj¹ na mo¿liwy spadek temperatury poni¿ej 5oC w czasie najbli¿szych 7 dni.

5.3. Przygotowanie pod³o¿a

Pod³o¿e gruntowe powinno byæ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagêszczeniem pod³o¿a”.

Paliki lub szpilki do prawid³owego ukszta³towania podbudowy i ulepszonego pod³o¿a powinny byæ wczeœniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny byæ ustawione w osi drogi i w rzêdach równoleg³ych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez In¿yniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo¿liwiaæ naci¹gniêcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstêpach nie wiêkszych ni¿ co 10 m.

Je¿eli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma byæ uk³adana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nale¿y ustawiæ na pod³o¿u prowadnice w taki sposób, aby wyznacza³y one œciœle linie krawêdzi uk³adanej warstwy  wed³ug dokumentacji projektowej. Wysokoœæ prowadnic powinna odpowiadaæ gruboœci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezagêszczonym. Prowadnice powinny byæ ustawione stabilnie, w sposób wykluczaj¹cy ich przesuwanie siê pod wp³ywem oddzia³ywania maszyn u¿ytych do wykonania warstwy.

5.4. Sk³ad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej

Zawartoœæ cementu w mieszance nie mo¿e przekraczaæ wartoœci podanych w tablicy 5. Zaleca siê taki dobór mieszanki, aby spe³niæ wymagania wytrzyma³oœciowe okreœlone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zawartoœci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawartoœæ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub mieszance kruszywa

stabilizowanego cementem dla poszczególnych warstw podbudowy i ulepszonego pod³o¿a

Lp.

| Kategoria | Maksymalna zawartoœæ cementu, % w stosunku do masy suchego gruntu lub kruszywa |
| --- | --- |
|  | ruchu | podbudowa pomocnicza | ulepszone pod³o¿e |
| 1 | KR 2 do KR 6 | 6 | 8 |

Zawartoœæ wody w mieszance powinna odpowiadaæ wilgotnoœci optymalnej, okreœlonej wed³ug normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancj¹ +10%, -20% jej wartoœci.

Zaprojektowany sk³ad mieszanki powinien zapewniaæ otrzymanie w czasie budowy w³aœciwoœci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreœlonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metod¹ mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metod¹ mieszania na miejscu mo¿na u¿yæ specjalistycznych mieszarek wieloprzejœciowych lub jednoprzejœciowych albo maszyn rolniczych. Grunt przewidziany do stabilizacji powinien byæ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nale¿y sprawdziæ jego wilgotnoœæ i w razie potrzeby j¹ zwiêkszyæ w celu u³atwienia rozdrobnienia. Woda powinna byæ dozowana przy u¿yciu beczkowozów zapewniaj¹cych równomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wod¹ mo¿na dodawaæ do gruntu dodatki ulepszaj¹ce rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Je¿eli wilgotnoœæ naturalna gruntu jest wiêksza od wilgotnoœci optymalnej o wiêcej ni¿ 10% jej wartoœci, grunt powinien byæ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nale¿y dodaæ i przemieszaæ z gruntem dodatki ulepszaj¹ce, np. wapno lub popio³y lotne, w iloœci okreœlonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich u¿ycie jest przewidziane w tej¿e recepcie.

Cement nale¿y dodawaæ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w iloœci ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszaj¹ce powinny byæ dodawane przy u¿yciu rozsypywarek cementu lub w inny sposób zaakceptowany przez In¿yniera.

Grunt powinien  byæ wymieszany z cementem w sposób zapewniaj¹cy jednorodnoœæ na okreœlon¹ g³êbokoœæ, gwarantuj¹c¹ uzyskanie projektowanej gruboœci warstwy po zagêszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na jednorodnoœæ wymieszania gruntu w obrêbie skrajnych pasów o szerokoœci od 30 do 40 cm, przyleg³ych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nale¿y sprawdziæ wilgotnoœæ mieszanki. Je¿eli jej wilgotnoœæ jest mniejsza od optymalnej o wiêcej ni¿ 20%, nale¿y dodaæ odpowiedni¹ iloœæ wody i mieszankê ponownie dok³adnie wymieszaæ. Wilgotnoœæ mieszanki przed zagêszczeniem nie mo¿e ró¿niæ siê od wilgotnoœci optymalnej o wiêcej ni¿ +10%, -20% jej wartoœci.

Czas od momentu roz³o¿enia cementu na gruncie do momentu zakoñczenia mieszania nie powinien byæ d³u¿szy od 2 godzin.

Po zakoñczeniu mieszania nale¿y powierzchniê warstwy wyrównaæ i wyprofilowaæ do wymaganych w dokumentacji projektowej rzêdnych oraz spadków poprzecznych i pod³u¿nych. Do tego celu nale¿y u¿yæ równiarek i wykorzystaæ prowadnice pod³u¿ne, uk³adane ka¿dorazowo na odcinku roboczym. Od u¿ycia prowadnic mo¿na odst¹piæ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantuj¹cej odpowiedni¹ równoœæ warstwy, po uzyskaniu zgody In¿yniera. Po wyprofilowaniu nale¿y natychmiast przyst¹piæ do zagêszczania warstwy. Zagêszczenie nale¿y przeprowadziæ w sposób okreœlony w p. 5.8.

5.6. Stabilizacja metod¹ mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sk³adniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszaj¹ce, powinny byæ dozowane w iloœci okreœlonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna byæ wyposa¿ona w urz¹dzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objêtoœciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien byæ krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez In¿yniera po wstêpnych próbach. W mieszarkach typu ci¹g³ego prêdkoœæ podawania materia³ów powinna byæ ustalona i na bie¿¹co kontrolowana w taki sposób, aby zapewniæ jednorodnoœæ mieszanki. Wilgotnoœæ mieszanki powinna odpowiadaæ wilgotnoœci optymalnej z tolerancj¹ +10% i -20% jej wartoœci. Przed u³o¿eniem mieszanki nale¿y ustawiæ prowadnice i pod³o¿e zwil¿yæ wod¹.

Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna byæ uk³adana przy pomocy uk³adarek lub równiarek. Gruboœæ uk³adania mieszanki powinna byæ taka, aby zapewniæ uzyskanie wymaganej gruboœci warstwy po zagêszczeniu.

Przed zagêszczeniem warstwa powinna byæ wyprofilowana do wymaganych rzêdnych, spadków pod³u¿nych i poprzecznych. Przy u¿yciu równiarek do rozk³adania mieszanki nale¿y wykorzystaæ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równoœci profilu warstwy. Od u¿ycia prowadnic mo¿na odst¹piæ przy zastosowaniu technologii gwarantuj¹cej odpowiedni¹ równoœæ warstwy, po uzyskaniu zgody In¿yniera. Po wyprofilowaniu nale¿y natychmiast przyst¹piæ do zagêszczania warstwy.

5.7. Zagêszczanie

Zagêszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nale¿y prowadziæ przy u¿yciu walców g³adkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Zagêszczanie podbudowy oraz ulepszonego pod³o¿a powinno rozpocz¹æ siê od ni¿ej po³o¿onej krawêdzi i przesuwaæ pasami pod³u¿nymi, czêœciowo nak³adaj¹cymi siê, w stronê wy¿ej po³o¿onej krawêdzi. Pojawiaj¹ce siê w czasie zagêszczania zani¿enia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musz¹ byæ natychmiast naprawiane przez wymianê mieszanki  na pe³n¹ g³êbokoœæ, wyrównanie i ponowne zagêszczenie. Powierzchnia zagêszczonej warstwy powinna mieæ prawid³owy przekrój poprzeczny i jednolity wygl¹d.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagêszczania i obróbki powierzchniowej musz¹ byæ zakoñczone przed up³ywem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagêszczania i obróbki powierzchniowej musz¹ byæ zakoñczone nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 5 godzin, licz¹c od momentu rozpoczêcia mieszania gruntu z cementem.

Zagêszczanie nale¿y kontynuowaæ do osi¹gniêcia wskaŸnika zagêszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,0 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

Specjaln¹ uwagê nale¿y poœwiêciæ zagêszczeniu mieszanki w s¹siedztwie spoin roboczych pod³u¿nych i poprzecznych oraz wszelkich urz¹dzeñ obcych.

Wszelkie miejsca luŸne, rozsegregowane, spêkane podczas zagêszczania lub w inny sposób wadliwe, musz¹ byæ naprawione przez zerwanie warstwy na pe³n¹ gruboœæ, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sk³adzie i ponowne zagêszczenie. Roboty te s¹ wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze

W miarê mo¿liwoœci nale¿y unikaæ pod³u¿nych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na ca³ej szerokoœci.

Jeœli jest to niemo¿liwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa  nale¿y pionow¹ krawêdŸ wykonanego pasa zwil¿yæ wod¹. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w u³o¿onej i zagêszczonej mieszance, nale¿y niezw³ocznie obci¹æ pionow¹ krawêdŸ. Po zwil¿eniu jej wod¹ nale¿y wbudowaæ kolejny pas. W podobny sposób nale¿y wykonaæ poprzeczn¹ spoinê robocz¹ na po³¹czeniu dzia³ek roboczych. Od obciêcia pionowej krawêdzi w wykonanej mieszance mo¿na odst¹piæ wtedy, gdy czas pomiêdzy zakoñczeniem zagêszczania jednego pasa, a rozpoczêciem wbudowania s¹siedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

5.9. Pielêgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Pielêgnacja powinna byæ przeprowadzona wed³ug jednego z nastêpuj¹cych sposobów:

skropienie warstwy emulsj¹ asfaltow¹, albo asfaltem D200 lub D300 w iloœci od 0,5 do 1,0 kg/m2,

skropienie specjalnymi preparatami pow³okotwórczymi posiadaj¹cymi aprobatê techniczn¹ wydan¹ przez uprawnion¹ jednostkê, po uprzednim zaakceptowaniu ich u¿ycia przez In¿yniera,

utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wod¹ w ci¹gu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,

przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczaln¹ foli¹ z tworzywa sztucznego, u³o¿on¹ na zak³ad o szerokoœci  co najmniej 30 cm i zabezpieczon¹ przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

przykrycie warstw¹ piasku lub grubej w³ókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielêgnacji, zaproponowane przez Wykonawcê i inne materia³y przeznaczone do pielêgnacji mog¹ byæ zastosowane po uzyskaniu akceptacji In¿yniera.

Nie nale¿y dopuszczaæ ¿adnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.  Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie za zgod¹ In¿yniera.

5.10. Odcinek próbny

Wykonawca ma obowi¹zek wykonania odcinka próbnego na co najmniej 3 dni przed rozpoczêciem robót, w celu:

stwierdzenia czy sprzêt budowlany do spulchnienia, mieszania, rozk³adania i zagêszczania  jest w³aœciwy,

okreœlenia gruboœci warstwy materia³u w stanie luŸnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej gruboœci warstwy po zagêszczeniu,

okreœlenia potrzebnej liczby przejœæ walców do uzyskania wymaganego wskaŸnika zagêszczenia warstwy.

Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien u¿yæ materia³ów oraz sprzêtu takich, jakie bêd¹ stosowane do wykonywania podbudowy lub ulepszonego pod³o¿a. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosiæ od 400 do 800 m2. Odcinek próbny powinien byæ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In¿yniera.

Wykonawca mo¿e przyst¹piæ do wykonywania podbudowy lub ulepszonego pod³o¿a  po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez In¿yniera.

5.11. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego pod³o¿a

Podbudowa i ulepszone pod³o¿e po wykonaniu, a przed u³o¿eniem nastêpnej warstwy, powinny byæ utrzymywane w dobrym stanie.  Je¿eli Wykonawca bêdzie wykorzystywa³, za zgod¹ In¿yniera, gotow¹ podbudowê lub ulepszone pod³o¿e do ruchu budowlanego, to jest obowi¹zany naprawiæ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynik³ych z niew³aœciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego pod³o¿a obci¹¿a Wykonawcê robót.

Wykonawca jest zobowi¹zany do przeprowadzenia bie¿¹cych napraw podbudowy lub ulepszonego pod³o¿a  uszkodzonych wskutek oddzia³ywania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i œniegu oraz mróz.

Wykonawca jest zobowi¹zany wstrzymaæ ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, je¿eli wyst¹pi mo¿liwoœæ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego pod³o¿a.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna byæ przykryta przed zim¹ warstw¹ nawierzchni lub zabezpieczona przed niszcz¹cym dzia³aniem czynników atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez In¿yniera.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaæ badania spoiw, kruszyw i gruntów  przeznaczonych do wykonania robót i przedstawiæ wyniki tych badañ In¿ynierowi w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów

Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ  i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego pod³o¿a stabilizowanych spoiwami  podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czêstotliwoœæ badañ i pomiarów

Czêstotliwoœæ badañ

Lp.

Wyszczególnienie badañ

Minimalna liczba badañ na dziennej dzia³ce roboczej

Maksymalna powierzchnia podbudowy lub ulepszonego pod-

³o¿a przypadaj¹ca

| na jedno badanie |
| --- |
| 1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa |
| 2 | Wilgotnoœæ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem |
| 3 | Rozdrobnienie gruntu 1) | 2 | 600 m2 |
| 4 | Jednorodnoœæ i g³êbokoœæ wymieszania 2) |
| 5 | Zagêszczenie warstwy |
| 6 | Gruboœæ podbudowy lub ulepszonego pod³o¿a | 3 | 400 m2 |
| 7 |

Wytrzyma³oœæ na œciskanie

7 i 28-dniowa

6 próbek

| 400 m2 |
| --- |
| 8 | Mrozoodpornoœæ | przy projektowaniu i w przypadkach w¹tpliwych |

9

10

11

12

Badanie spoiwa:

cementu,

wapna,

popio³ów lotnych,

¿u¿la granulowanego

| przy projektowaniu sk³adu mieszanki i przy ka¿dej zmianie |
| --- |
| 13 | Badanie wody | dla ka¿dego w¹tpliwego Ÿród³a |

14

| Badanie w³aœciwoœci gruntu lub kruszywa | dla ka¿dej partii i przy ka¿dej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa |
| --- | --- |

Badanie wykonuje siê dla gruntów spoistych

Badanie wykonuje siê przy stabilizacji gruntu metod¹ mieszania na miejscu

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Próbki do badañ nale¿y pobieraæ z mieszarek lub z pod³o¿a przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno byæ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3.

6.3.3. Wilgotnoœæ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnoœæ mieszanki powinna byæ równa wilgotnoœci optymalnej, okreœlonej w projekcie sk³adu tej mieszanki, z tolerancj¹ +10% -20% jej wartoœci.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien byæ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaŸnik rozdrobnienia by³ co najmniej równy 80% (przez sito o œrednicy 4 mm powinno przejœæ 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodnoœæ i g³êbokoœæ wymieszania

Jednorodnoœæ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki. G³êbokoœæ wymieszania mierzy siê w odleg³oœci min. 0,5 m od krawêdzi podbudowy czy ulepszonego pod³o¿a. G³êbokoœæ wymieszania powinna byæ taka, aby gruboœæ warstwy po zagêszczeniu by³a równa projektowanej.

6.3.6. Zagêszczenie warstwy

Mieszanka powinna byæ zagêszczana do osi¹gniêcia wskaŸnika zagêszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.7. Gruboœæ podbudowy lub ulepszonego pod³o¿a

Gruboœæ warstwy nale¿y mierzyæ bezpoœrednio po jej zagêszczeniu w odleg³oœci co najmniej 0,5 m od krawêdzi. Gruboœæ warstwy nie mo¿e ró¿niæ siê od projektowanej o wiêcej ni¿ ( 1 cm.

6.3.8. Wytrzyma³oœæ na œciskanie

Wytrzyma³oœæ na œciskanie okreœla siê na próbkach walcowych o œrednicy i wysokoœci 8 cm. Próbki do badañ nale¿y pobieraæ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roz³o¿onej przed jej zagêszczeniem. Próbki w iloœci 6 sztuk nale¿y formowaæ i przechowywaæ zgodnie z normami dotycz¹cymi poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki nale¿y badaæ po 7 oraz po 28. Wyniki wytrzyma³oœci na œciskanie powinny byæ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.7.

6.3.9. Mrozoodpornoœæ

WskaŸnik mrozoodpornoœci okreœlany przez spadek wytrzyma³oœci na œciskanie próbek poddawanych cyklom zamra¿ania i odmra¿ania powinien byæ zgodny z wymaganiami podanymi w pkt. 2.7.

6.3.10. Badanie spoiwa

Dla ka¿dej dostawy cementu, wapna, popio³ów lotnych, ¿u¿la granulowanego, Wykonawca powinien okreœliæ w³aœciwoœci podane w 2.2.

6.3.11. Badanie wody

W przypadkach w¹tpliwych nale¿y przeprowadziæ badania wody wg PN-B-32250 [13].

6.3.12. Badanie w³aœciwoœci gruntu lub kruszywa

W³aœciwoœci gruntu lub kruszywa nale¿y badaæ przy ka¿dej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. W³aœciwoœci powinny byæ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3 i pkt. 2.4.

6.4. Wymagania dotycz¹ce cech geometrycznych i wytrzyma³oœciowych podbudowy

lub ulepszonego pod³o¿a stabilizowanych spoiwami

6.4.1. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i  pomiarów

Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów dotycz¹cych cech geometrycznych  podaje  tablica 2.

Tablica 2. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i  pomiarów wykonanej podbudowy lub

ulepszonego pod³o¿a stabilizowanych spoiwami

| Lp. | Wyszczególnienie badañ i pomiarów |
| --- | --- |

Minimalna czêstotliwoœæ

| badañ i pomiarów |
| --- |
| 1 | Szerokoœæ | 10 razy na 1 km |
| 2 | Równoœæ pod³u¿na | w sposób ci¹g³y planografem albo co 20 m ³at¹ na ka¿dym pasie ruchu |
| 3 | Równoœæ poprzeczna | 10 razy na 1 km |
| 4 | Spadki poprzeczne | 10 razy na 1 km |
| 5 | Rzêdne wysokoœciowe | co 25 m |
| 6 | Gruboœæ podbudowy i ulepszonego pod³o¿a | w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni¿ raz na 2000 m2 |

6.4.2. Szerokoœæ podbudowy i ulepszonego pod³o¿a

Szerokoœæ podbudowy i ulepszonego pod³o¿a nie mo¿e ró¿niæ siê od szerokoœci projektowanej o wiêcej ni¿ +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krawê¿ników szerokoœæ podbudowy powinna byæ wiêksza od szerokoœci warstwy wy¿ej le¿¹cej o co najmniej 25 cm lub o wartoœæ wskazan¹ w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Równoœæ podbudowy i ulepszonego pod³o¿a

Nierównoœci pod³u¿ne podbudowy i ulepszonego pod³o¿a nale¿y mierzyæ 4-metrow¹ ³at¹ lub planografem, zgodnie z norm¹ BN-68/8931-04 [22]. Nierównoœci poprzeczne podbudowy i ulepszonego pod³o¿a nale¿y mierzyæ 4-metrow¹ ³at¹. Nierównoœci nie powinny  przekraczaæ 15 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego pod³o¿a

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego pod³o¿a powinny byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ z tolerancj¹ ( 0,5 %.

6.4.5. Rzêdne wysokoœciowe podbudowy i ulepszonego pod³o¿a

Ró¿nice pomiêdzy rzêdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego pod³o¿a                 a rzêdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaæ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Ukszta³towanie osi podbudowy i ulepszonego pod³o¿a

Oœ podbudowy i ulepszonego pod³o¿a w planie nie mo¿e byæ przesuniêta w stosunku do osi projektowanej o wiêcej ni¿ ( 5 cm.

6.4.7. Gruboœæ podbudowy i ulepszonego pod³o¿a

Gruboœæ podbudowy i ulepszonego pod³o¿a nie mo¿e ró¿niæ siê od gruboœci projektowanej o wiêcej ni¿:

+10%, -15%.

6.5. Zasady postêpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

i ulepszonego pod³o¿a

6.5.1. Niew³aœciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego pod³o¿a

Je¿eli po wykonaniu badañ na stwardnia³ej podbudowie lub ulepszonym pod³o¿u stwierdzi siê, ¿e odchylenia cech geometrycznych przekraczaj¹ wielkoœci okreœlone w  pkt. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na ca³¹ gruboœæ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza siê inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez In¿yniera.

Je¿eli szerokoœæ podbudowy lub ulepszonego pod³o¿a jest mniejsza od szerokoœci projektowanej o wiêcej ni¿ 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wy¿ej le¿¹cym, to Wykonawca powinien poszerzyæ podbudowê lub ulepszone pod³o¿e przez zerwanie warstwy na pe³n¹ gruboœæ do po³owy szerokoœci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. Nie dopuszcza siê mieszania sk³adników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na w³asny koszt.

6.5.2. Niew³aœciwa gruboœæ podbudowy i ulepszonego pod³o¿a

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglêdem gruboœci Wykonawca wykona naprawê podbudowy lub ulepszonego pod³o¿a przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniêcie zerwanego materia³u i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich w³aœciwoœciach i o wymaganej gruboœci. Roboty te Wykonawca wykona na w³asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast¹pi ponowny pomiar i ocena gruboœci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niew³aœciwa wytrzyma³oœæ podbudowy i ulepszonego pod³o¿a

Je¿eli wytrzyma³oœæ œrednia próbek bêdzie mniejsza od dolnej granicy okreœlonej w pkt. 2.7. dla podbudowy i ulepszonego pod³o¿a, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na now¹ o odpowiednich w³aœciwoœciach na koszt Wykonawcy.

7. obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  i ulepszonego pod³o¿a z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

8. odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy i ulepszonego pod³o¿a z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi obejmuje:

w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robót,

dostarczenie materia³ów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materia³ów i urz¹dzeñ pomocniczych,

roz³o¿enie i zagêszczenie mieszanki,

pielêgnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiarów i badañ laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robót,

spulchnienie gruntu,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materia³ów i urz¹dzeñ pomocniczych,

dostarczenie i rozœcielenie sk³adników zgodnie z recept¹ laboratoryjn¹,

wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi,

zagêszczenie warstwy,

pielêgnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiarów i badañ laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. przepisy zwi¹zane

10.1. Normy

| 1. | PN-B-04300 | Cement. Metody badañ. Oznaczanie cech fizycznych |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-04481 | Grunty budowlane. Badania próbek gruntu |
| 3. | PN-B-06714-12 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoœci zanieczyszczeñ obcych |
| 4. | PN-B-06714-15 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk³adu ziarnowego |
| 5. | PN-B-06714-26 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoœci zanieczyszczeñ organicznych |
| 6. | PN-B-06714-28 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoœci siarki metod¹ bromow¹ |
| 7. | PN-B-06714-37 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego |
| 8. | PN-B-06714-38 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego |
| 9. | PN-B-06714-39 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu ¿elazawego |
| 10. | PN-B-06714-42 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie œcieralnoœci w bêbnie Los Angeles |
| 11. | PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Sk³ad, wymagania i ocena zgodnoœci |
| 12. | PN-B-30020 | Wapno |
| 13. | PN-B-32250 | Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw |
| 14. | PN-C-84038 | Wodorotlenek sodowy techniczny |
| 15. | PN-C-84127 | Chlorek wapniowy techniczny |
| 16. | PN-S-96011 | Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych |
| 17. | PN-S-96012 | Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone pod³o¿e z gruntu stabilizowanego cementem |
| 18. | PN-S-96035 | Drogi samochodowe. Popio³y lotne |
| 19. | BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |
| 20. | BN-64/8931-01 | Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaŸnika piaskowego |
| 21. | BN-64/8931-02 | Drogi samochodowe. Oznaczanie modu³u odkszta³cenia nawierzchni podatnych i pod³o¿a przez obci¹¿enie p³yt¹ |
| 22. | BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar równoœci nawierzchni planografem i ³at¹ |
| 23. | BN-70/8931-05 | Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaŸnika noœnoœci gruntu jako pod³o¿a nawierzchni podatnych |
| 24. | BN-73/8931-10 | Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaŸnika aktywnoœci pucolanowej popio³ów lotnych z wêgla kamiennego |