D - 08.02.03

CHODNIK   Z   P£YT   KAMIENNYCH

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonaniem chodnika z p³yt kamiennych w ramach robót zwi¹zanych z przebudow¹ nawierzchni Centrum Miasta Kêpna – Rynek i ulica Ratuszowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objêtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonaniem chodnika z p³yt kamiennych o gruboœci 7cm i fakturze groszkowanej.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. P³yty chodnikowe kamienne - elementy p³ytowe z kamienia naturalnego obciête do okreœlonych wymiarów i kszta³tu oraz maj¹ce odpowiedni¹ fakturê powierzchni, przeznaczone do budowy chodnika dla pieszych.

1.4.2. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w  SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. P³yty chodnikowe kamienne

2.2.1. Rodzaje materia³u kamiennego do wytwarzania p³yt

P³yty chodnikowe kamienne maj¹ byæ wykonywane z granitu, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹.

Sposób obróbki powierzchni licowej (wierzchniej) faktura p³yt ma byæ groszkowana. P³yty powinny odpowiadaæ wymaganiom BN-86/6747-06 [7]. Cechy fizykomechaniczne p³yt chodnikowych kamiennych podaje tablica 1.

Dopuszczalne wady p³yt chodnikowych kamiennych podaje tablica 2.

Tablica 1.Cechy fizykomechaniczne p³yt chodnikowych kamiennych wg BN-86/6747-06[7]

| Lp. | Cechy | P³yty kamienne z |
| --- | --- | --- |
| granitu |
| 1 | Wytrzyma³oœæ na œciskanie w stanie nasycenia wod¹, MPa, nie mniej ni¿ | 100 |
| 2 | Wytrzyma³oœæ na œciskanie po badaniu mrozoodpornoœci, MPa, nie mniej ni¿ | 80 |
| 3 | Œcieralnoœæ na tarczy Boehmego w stanie nasycenia wod¹, cm, nie wiêcej ni¿ | 0,75 |
| 4 | Nasi¹kliwoœæ wod¹, %, nie wiêcej ni¿ | 0,5 |
| 5 | Odpornoœæ na zamra¿anie, w cyklach, nie wiêcej ni¿ | 25 |

| 6 | Odpornoœæ na niszcz¹ce dzia³anie atmosfery przemys³owej w œrodowisku o zawartoœci SO2, w mg/m3 | od 10 do 200 |
| --- | --- | --- |

Tablica 2. Dopuszczalne wady p³yt chodnikowych kamiennych wg BN-86/6747-06 [7]

| Lp. | Nazwa wady | Faktura p³yty |
| --- | --- | --- |
| groszkowana |
| 1 | Skrzywienie wichrowatoœæ powierzchni licowej, mm | 2 |
| 2 | Odchy³ki k¹towe powierzchni bocznych (stykowych), mm/m | ( 2 |
| 3 | Dopuszczalne zmiany materia³owe wg BN-84/6716-03 [5] p. 3.1 jak dla gatunków bloków z p³yt surowych |

| III |
| --- |
| 4 | Wystêpowanie rdzawych plam | dopuszcza siê na powierzchni do 20% powierzchni p³yty |
| 5 |

Szczerby na krawêdziach ograniczaj¹cych powierzchniê licow¹

liczba na ka¿de 100 cm d³ugoœci krawêdzi p³yty z granitu

d³ugoœæ, mm, dla p³yty z granitu

g³êbokoœæ, mm, dla p³yty z granitu

4

6

3

2.2.2. Sk³adowanie p³yt

P³yty kamienne powinny byæ sk³adowane na pod³o¿u wyrównanym i odwodnionym. P³yty powinny byæ posegregowane wed³ug rodzajów, odmian, typów i wymiarów. P³yty prostok¹tne powinny byæ ustawione na jednym z d³u¿szych boków, powierzchniami obrobionymi do siebie. P³yty nale¿y ustawiaæ na podk³adkach drewnianych i zabezpieczyæ krawêdzie przed uszkodzeniem przek³adkami.

2.3. Piasek

Piasek na podsypkê i do wype³nienia spoin powinien odpowiadaæ wymaganiom PN-B-06712 [2].

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadaæ wymaganiom PN-B-06711 [1].

2.4. Cement

Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byæ cementem portlandzkim klasy „32,5” i odpowiadaæ wymaganiom PN-B-19701 [3].

Przechowywanie cementu powinno byæ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.5.  Woda

Woda powinna byæ odmiany „1” i odpowiadaæ wymaganiom PN-B-32250 [4].

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonania chodnika

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania  chodnika z p³yt kamiennych powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:

betoniarek do wytwarzania zapraw,

wibratorów p³ytowych, ubijaków rêcznych lub mechanicznych,

drobnego sprzêtu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport p³yt chodnikowych kamiennych

P³yty mog¹ byæ przewo¿one dowolnymi œrodkami transportowymi.

P³yty powinny byæ zabezpieczone przed przemieszczeniem siê i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozosta³ych materia³ów

Transport pozosta³ych materia³ów, stosowanych do wykonania chodników z p³yt kamiennych, podano w SST D-08.01.02 „Krawê¿niki kamienne” pkt 4.3.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w pod³o¿u powinno byæ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami pod³u¿nymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagêszczeniem pod³o¿a”. WskaŸnik zagêszczenia koryta nie mo¿e byæ mniejszy od 0,97 wed³ug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Podsypka mo¿e byæ wykonana ze œrednio- lub gruboziarnistego piasku lub z piasku zmieszanego z cementem w proporcji i o gruboœci okreœlonej w dokumentacji projektowej.

Podsypka powinna byæ zwil¿ona wod¹, zagêszczona i wyprofilowana.

5.5. Uk³adanie chodnika z p³yt kamiennych

P³yty nale¿y uk³adaæ zgodnie ze wzorem podanym  w dokumentacji projektowej, SST lub okreœlonym przez In¿yniera. Pochylenie poprzeczne nie powinno byæ wiêksze od   1 do 2%, a w przypadkach uzasadnionych, zaakceptowanych przez In¿yniera, do 3%.

Obrze¿e mo¿e wystawaæ ponad poziom chodnika na wysokoœæ od 2 do 5 cm, znajdowaæ siê na poziomie chodnika lub 1 do 2 cm ni¿ej dla zapewnienia odwodnienia chodnika.

P³yty na ³ukach o promieniu do 30 m powinny byæ uk³adane w odcinkach prostych, ³¹cz¹cych siê przy u¿yciu trójk¹tów lub trapezów wykonanych z p³yt odpowiednio dociêtych.

P³yty na ³ukach o promieniu ponad 30 m nale¿y tak uk³adaæ, aby spoiny rozszerza³y siê wachlarzowo. P³yty mog¹ te¿  byæ przycinane.

Przy urz¹dzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego p³yty odpowiednio dociête nale¿y uk³adaæ w jednym poziomie, reguluj¹c wysokoœæ urz¹dzeñ naziemnych do poziomu chodnika.

P³yty chodnikowe przy urz¹dzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nale¿y zalaæ zapraw¹ cementowo-piaskow¹.

5.6. Spoiny

Szerokoœæ spoin powinna wynosiæ:

na odcinkach prostych do 0,8 cm,

na ³ukach do 3 cm.

Spoiny pomiêdzy p³ytami, po ich oczyszczeniu,  powinny byæ zamulone piaskiem na pe³n¹ gruboœæ p³yty.

5.7. Pielêgnacja chodnika

Chodnik o spoinach wype³nionych piaskiem mo¿na oddaæ do u¿ytku bezpoœrednio po jego wykonaniu

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien przedstawiæ In¿ynierowi  do akceptacji wyniki badañ materia³ów przeznaczonych do budowy chodnika z p³yt kamiennych:

zaœwiadczenie producenta p³yt kamiennych o wykonanych badaniach laboratoryjnych w zakresie cech zewnêtrznych p³yt oraz o badaniach laboratoryjnych cech fizykomechanicznych, wg punktu 2.2,

przeprowadzone przez Wykonawcê sprawdzenie cech zewnêtrznych przy ka¿dorazowym odbiorze dostarczonej partii p³yt: kszta³tu, wymiarów, wygl¹du zewnêtrznego, wad i uszkodzeñ p³yt wg punktu 2.2,

badania w³aœciwoœci piasku, cementu i wody okreœlone w normach podanych w punktach od 2.3 do 2.5.

6.3. Badania w czasie robót

W czasie robót nale¿y wykonywaæ nastêpuj¹ce badania kontrolne:

sprawdzenie wykonania koryta wg punktu 5.2, przy czym dopuszczalne tolerancje wynosz¹ dla:

g³êbokoœci koryta

- o szerokoœci do 3 m:		( 1 cm,

- o szerokoœci powy¿ej 3 m:	( 2 cm,

szerokoœci koryta:			( 5 cm,

sprawdzenie podsypki w zakresie gruboœci i wymaganych spadków poprzecznych i pod³u¿nych i porównaniu z dokumentacj¹ projektow¹ i punktem 5.3,

sprawdzenie u³o¿enia p³yt wg wymagañ punktu 5.5, zdejmuj¹c na ka¿de 200 m2 chodnika 2 p³yty w dowolnym miejscu, sprawdzaj¹c uk³ad p³yt i mierz¹c gruboœæ podsypki; dopuszczalne odchylenia w gruboœci podsypki nie mog¹ przekraczaæ ( 1 cm,

sprawdzenie prawid³owoœci wype³nienia spoin wg punktu 5.6 przez ich wyd³ubanie na d³ugoœci 10 m, w trzech dowolnych miejscach na ka¿de 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokoœci oraz wype³nienia.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1.  Sprawdzenie równoœci chodnika

Równoœæ nawierzchni sprawdza siê co najmniej raz na ka¿de 300 do 500 m2 u³o¿onego chodnika i w miejscach w¹tpliwych, jednak nie rzadziej ni¿ co 50 m. Dopuszczalny przeœwit pod ³at¹ 4 m nie powinien przekraczaæ 0,8 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu pod³u¿nego

Profil pod³u¿ny chodnika sprawdza siê za pomoc¹ niwelacji, nie rzadziej ni¿ co 100 m i w punktach charakterystycznych

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach za³amania niwelety nie mog¹ przekraczaæ ( 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Profil poprzeczny chodnika sprawdza siê za pomoc¹  szablonu z poziomic¹, co najmniej raz na ka¿de 300 do 500 m2 i w miejscach w¹tpliwych, jednak nie rzadziej ni¿ co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjêtego profilu mog¹ wynosiæ ( 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie równoleg³oœci spoin

Równoleg³oœæ spoin sprawdza siê za pomoc¹ dwóch sznurów napiêtych wzd³u¿ spoin i przymiaru z podzia³k¹ milimetrow¹. Dopuszczalne odchylenie wynosi  ( 1 cm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z p³yt kamiennych.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z p³yt kamiennych  obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materia³ów na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

rozœcielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, ew. wykonanie warstwy ods¹czaj¹cej,

u³o¿enie chodnika z p³yt kamiennych,

wype³nienie spoin piaskiem lub zapraw¹ cementowo-piaskow¹,

pielêgnacjê chodnika przez posypanie piaskiem i polewanie wod¹,

przeprowadzenie badañ i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwi¹zane

10.1. Normy

| 1. | PN-B-06711 | Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu zwyk³ego |
| 3. | PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Sk³ad, wymagania i ocena zgodnoœci |
| 4. | PN-B-32250 | Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw |
| 5. | BN-84/6716-03 | Materia³y kamienne. Bloki, formaki i p³yty surowe |
| 6. | BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |
| 7. | BN-86/6747-06 | Elementy p³ytowe z kamienia naturalnego. P³yty posadzkowe zewnêtrzne i wewnêtrzne |