# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# ST-09.00.00

WYKONANIE STUDNI ODGAZOWUJĄCYCH

wraz z drenażem odgazowania

SPIS TREŚCI

ST. 09.00.00

1. WSTĘP..............................................................................3

2. MATERIAŁY..................................................................... 3

3. SPRZĘT.............................................................................3

4. TRANSPORT.................................................................... 4

5. WYKONANIE ROBÓT.......................................................4

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT........................................ 4

7. OBMIAR ROBÓT.............................................................. 5

8. ODBIÓR ROBÓT.............................................................. 5

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.................................................5

10. PRZEPISY ZWIĄZANE................................................... 5

- Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem studni odgazowujących w ramach realizacji zadania p.n.: „Rekultywacja  składowiska odpadów komunalnych  w Mianowicach gmina Kępno.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wskazanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie studni odgazowujących składowisko odpadów.wraz z ułożeniem rurociągów

1.3.1. Wykonanie studni odgazowujących

W zakres robót związanych z wykonaniem studni odgazowujących wchodzą:

a) wykonanie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego studni,

b) wykonanie studni odgazowujących zgodnie z dokumentacja techniczną

c  wykonanie drenażu odgazowującego wg. Pkt.3.2 oraz pkt.4.4.Projektu Budowlanego

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” .

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano

w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.2. Rodzaje materiałów

- Rura perforowana profil S1 typ B o średnicy 150 mm,

- Krąg betonowy o średnicy 1000 mm odpowiadający wymaganiom normy

BN-86/89871-08. Beton klasy B 45; W-8.

- Torf odpowiadający wymogom normy PN-G-98011. Torf rolniczy

- Żwir o średnicy 16/32 mm.

-rury  drenarskie karbowane z otworami z PCV-U bezciśnieniowe wg.PN-C-89221:1998

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” .

3.2. Sprzęt pomiarowy

Do wykonania studni odgazowujących należy stosować następujący sprzęt:

wiertnice mechaniczne,

samochody ciężarowe,

urządzenia pomocnicze.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały do wykonania studni odgazowujących można przewozić dowolnymi

środkami transportu, spełniającymi wymagania bezpieczeństwa.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Zasady wykonywania prac

Roboty geodezyjne

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane

zawierające lokalizację i współrzędne reperów.

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Po zakończeniu robót wiertniczych otwory zostaną namierzone geodezyjnie a następnie

naniesione na mapę powykonawczą.

Prace związane z wykonaniem studni odgazowujących i siecią odgazowania

Wiercenie będzie prowadzone wiertnicą mechaniczną w rurach osłonowych . Średnica

rur osłonowych DN 350.

W otworach zostanie zabudowana kolumna filtracyjna z rur PVC KDN DN 150 profil 51

typ B perforowana. Filtr – żwir 16/32 mm.

Uwaga! Wykonawca robót wiertniczych musi być przygotowany na możliwość występowania gazów.

Kolumna filtracyjna wprowadzona do kręgu betonowego wypełnionego żwirem 16/32 mm na wysokości 60 cm oraz torfem o grubości 40 cm.

Przy studniach odgazowujących (poza obszarem nasadzeń) umieścić tabliczki ostrzegawcze wykonane z PCV o wymiarach min. 25 cm x 40 cm osadzone na elementach (rurach) z tworzywa sztucznego, wkopane w ziemię na głębokość 80 cm.

Rurociągi odgazowania układać wg.Projektu Budowlanego pkt. 1.3.2 j.wyżej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

Jednostką obmiarową jest całość czynności niezbędna do wykonania studni odgazowujących wg dokumentacji oraz ST.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8.2. Termin wykonania odbioru

Odbiór robót związanych z wykonaniem studni odgazowującyh w terenie następuje na

podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych oraz wyników badań

geologicznych, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi nadzoru po wykonaniu całości prac.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania

ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje całość robót wg dokumentacji

i ST, w tym:

wyznaczenie (wytyczenie) geodezyjne otworów,

wykonanie studni odgazowujących,

wykonanie tablic ostrzegawczych,

wykonanie badań wyszczególnionych w dokumentacji i ST,

wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego z naniesieniem na mapę.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Brak