12.9.1. Dokumentacja

• Wymagania podstawowe*

- Dokumentacja techniczna powinna zawierać wszystkie ustalenia projektowe oraz wymagania techniczne niezbędne do wykonania tynków i okładzin. Szczególne znaczenie mają szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

- Dokumentacja techniczna może również zawierać specyficzne uzgodnienia dotyczące przedmiotu i zakresu robót oraz wymagania i warunki wykonania robót, w tym m.in.: instrukcje i procedury technologiczne, uzgodnienia wykonawcze (np. specjalne wymagania dotyczące jakości, zabezpieczeń, terminów itp.), wyniki badań specjalnych (np. właściwości podłoża, badań ogniowych, akustycznych, cieplno-wilgotnościowych itp.), szczegółowe wymagania i ustalenia dotyczące kontroli wykonania robót (np. punktów kontrolnych, odbiorów międzyoperacyjnych itp.).

Zmiany ustaleń powinny być przedmiotem systematycznej ewidencji.

- Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót tynkowych i okładzinowych powinny zawierać: zakres robót oraz prac związanych, wymagania techniczne związane z wykonaniem robót, zasady przedmiaru robót, wskazówki dotyczące zastosowania sprzętu, sposoby transportu materiałów, kontrolę jakości materiałów, zasady odbioru robót.

Wymagania techniczne podaje się poprzez nawiązanie do odnośnych norm, aprobat technicznych lub ustaleń projektowych zgodnie z dokumentacją techniczną obiektu.

- Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać co najmniej: certyfikaty badań materiałów lub deklaracji zgodności dostawcy, wystąpienia o koncesje i uzyskane odpowiedzi, opisy i wyniki działań korygujących,

protokoły ze spotkań roboczych, zapisy z kontroli itd. (patrz również p. 2.2.6).

12.9.2. Tynki zwykle i pocienione

• Materiały do wykonywania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 lub aprobat technicznych.

Do zapraw służących do wykonywania spodnich warstw tynku należy stosować piasek odmiany l wg PN-79/B-06711. Do zapraw przeznaczonych na wierzchnią warstwę tynku o gładkiej powierzchni należy stosować piasek odmiany 2 wg PN-79/B-06711.

Cement przeznaczony do wykończenia powierzchni tynków wypalanych powinien być przesiewany w celu usunięcia ewentualnych grudek i skawaleń.

Gotowe mieszanki tynkarskie do wykonywania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998

• Do wykonywania tynków pocienionych należy stosować masy tynkarskie wymienione w normie PN-B-10106:1997 (w przypadku suchych mieszanek) lub spełniające wymagania odpowiednich aprobat technicznych (w przypadku mas w postaci past).

- Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

- Tynki pocienione wykonywać można na podłożach:

- z betonów kruszywowych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

- z autoklawizowanych betonów  komórkowych,

- z zaprawy cementowo-wapiennej  marki M2÷M7,

- z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych.

Podłoża powinny być równe, niepylące, bez rys, spękań itp. Nadlewki i wystające nierów-

ności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi odpowiadającymi wymaganiom stosownych aprobat technicznych. Zabrudzenia smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć. Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię.

• Wykonywanie  tynków zwykłych. Tynki zwykłe stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych nie zawierające dodatków dekoracyjnych, kwaso-odpornych itp.

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, sposób nanoszenia, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny być wykonane zgodnie z p. 2 normy PN-70/B-10100.

- Przed rozpoczęciem wykonywania tynków zwykłych należy skontrolować przynajmniej:

- przygotowanie podłoży,

- zakończenie robót stanu surowego,

- zakończenie robót instalacyjnych podtynkowych,

- osadzenie ościeżnic drzwiowych i okiennych, -jakość materiałów (np. cementu, wapna, piasku, suchych mieszanek itp.).

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad przedstawionych w p. 3.3.1 normy PN-70/B-10100.

• Wykonanie tynków pocienionych. Tynki pocienione powinny stanowić warstwę ochronną, wyrównawczą, dekoracyjną lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu. Grubość tynków pocienionych wynosi 2÷8 mm.

- Ze względu na fakturę powierzchni rozróżnia się tynki:

-zacierane - otrzymane przez zatarcie pacą lub szczotką wyprawy do uzyskania gładkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna zagłębień w kształcie rowków,

- cyklinowane - otrzymane przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po jej wstępnym utwardzeniu cykliną zębatą o wysokości zębów odpowiadającej wymiarom najgrubszego ziarna,

-natryskowe - otrzymane metodą natrysku miotełką, pędzlem, agregatem tynkarskim lub pistoletem natryskowym,

- wytłaczane - otrzymane przez modelowanie nałożonej masy za pomocą rolki.

Przed rozpoczęciem wykonywania tynków należy przeprowadzić kontrolę przynajmniej:

- przygotowania podłoża,

- zakończenia robót stanu surowego,

- zakończenia robót instalacyjnych podtynkowych,

- osadzenia ościeżnic drzwiowych i okiennych.

- Przy wykonywaniu tynków pocienionych należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta w zakresie przygotowania podłoża, przygotowania masy tynkarskiej oraz sposobu i warunków nakładania.

- Tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C, pod warunkiem że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. Dopuszcza się wykonywanie robót tynkowych w temperaturze niższej tylko przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających.

- Świeże tynki powinny być chronione przed zbyt intensywnym działaniem promieni słonecznych (szczególnie w okresie letnim) i opadami atmosferycznymi.

• Kontrola wykonania tynków zwykłych powinna być przeprowadzona w zakresie:

- przyczepności tynku do podłoża,

- mrozoodporności,

- grubości,

- wyglądu powierzchni,

- wad i uszkodzeń powierzchni (nierówności, wypryski i spęcznienia, pęknięcia, wykwity, zacieki itd.),

- wykończenia na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych,

- wykończenia naroży i obrzeży,

- prawidłowości wykonania powierzchni i kra-wędzi (tabl. 12.9-1).

| Kategoria tynku | Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej | Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku | Ochylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pionowego | poziomego |  |
| Tynki jednowarstwowe 0 I la | nie podlegają sprawdzeniu |
| Tynki dwuwarstwowe II | s 4 mm na długości łaty kontrolnej 2 m | s 3 mm na 1 m | s 4 mm na 1 m i ogółem s 10 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) | s 4 mm na 1 m |
| Tynki pospolite III | s 3 mm i w Liczbie s 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 dni | z 2 mm na 1 m i ogółem s 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz s 6 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości | s 3 mm na 1 m i ogółem s 6 mm na całej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) | s 3 mm na 1 m |
| Tynki doborowe filcowane (f) i wypalane (w) IV IVf rvw | s 2 mm i w liczbie s 2 na całej długości łaty kontrolnej 2 m | s 1,5 mm na 1 m i ogółem s 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz s 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości | <: 2 mm na 1 m i ogółem s 3 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) | s 2 mm na 1 m |

- Wymagania stawiane tynkom zwykłym przedstawione są w p. 3.3.3÷3.3.10 normy PN-70/B-10100.

- Metody badań tynków zwykłych powinny być zgodne z p. 4 normy PN-70/B-10100. •

• Kontrola wykonania tynków pocienionych powinna obejmować co najmniej sprawdzenie: zgodności z ustaleniami projektowymi, materiałów, sprawdzenie podłoży, przyczep-ności tynku do podłoża, grubości tynku, sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku, prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Kontrola powinna być przeprowadzona nie później niż przed upływem l roku od daty ukończenia robót tynkowych.

- Sprawdzenie zgodności wykonanych tynków z ustaleniami technicznymi polega na ustaleniu, czy wykonane tynki w zakresie rodzaju i faktury są zgodne z ustaleniami technicznymi.

- Sprawdzenie materiałów polega na ustaleniu, czy zastosowany materiał jest zgodny z ustaleniami projektowymi, czy legitymuje

się deklaracją zgodności lub certyfikatem zgodności z wymienionymi w ustaleniach technicznych normami lub aprobatami technicznymi, oraz na sprawdzeniu zapisów z kontroli przed wykonaniem tynków.

- Sprawdzenia podłoży dokonuje się na podstawie zapisów z kontroli przed wykonaniem tynków.

- Przyczepność tynku do podłoża sprawdzić należy wizualnie i przez opukanie tynku drewnianym młotkiem. W przypadku stwierdzenia odparzeń, pęcherzy, złuszczeń oraz głuchego odgłosu przy opukiwaniu drewnianym młotkiem tynk należy wykonać ponownie.

- Sprawdzenia grubości tynku dokonujemy metodą obliczeniową, przyjmując podaną przez producenta ilość niezbędną do wykonania l m2 tynku lub w przypadku wątpliwości dokonując bezpośredniego pomiaru w miejscu odkrywki. Grubość tynku powinna być zgodna z ustaleniami projektowymi, lecz nie mniejsza niż 2 mm i nie większa niż 8 mm.

- Sprawdzenia wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku należy dokonać metodą oględzin wizualnych oraz poprzez przetarcie powierzchni ręką. Powierzchnia tynku powinna mieć jednolitą fakturę i barwę zgodną z ustaleniami projektowymi. Niedopuszczalne jest występowanie rys, spękań, pęcherzy, smug, plam, prześwitów podłoża, wykwitów i zacieków. Powierzchnia tynku nie powinna pylić.

- Sprawdzenia prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku należy dokonać w sposób podobny jak w p. 4.3.8 normy PN-70/B-10100. Wymagania w zakresie wykonania powierzchni i krawędzi tynku są takie jak wymienione w tablicy 5 dla tynków kategorii III normy PN-70/B-10100.

- Sprawdzenia prawidłowości tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych należy dokonać metodą oględzin wizualnych. Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z ustaleniami projektowymi. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, powinny być zabezpieczone przez odcięcie. W miejscach przebieguszczelin dylatacyjnych tynk powinien być przecięty i wykończony zgodnie z ustaleniami projektowymi.

• Usuwanie niezgodności. Jeśli roboty nie są wykonane zgodnie z wymaganiami, należy dokonać napraw usterek zgodnie z procedura usuwania niezgodności. Procedury usuwania niezgodności i stosowane materiały powinny być akceptowane przez inspektora nadzoru.

12.9.3. Okładziny kamienne

• Warunki przystąpienia do robót okładzinowych. Do robót okładzinowych można przystąpić po ukończeniu robót ogólnobudowlanych i po zakończeniu procesu osiadania ścian budowli, zwłaszcza murowanych. W przypadku robót elewacyjnych po 6 miesiącach od zakończenia budowy w stanie surowym, a w przypadku robót wewnętrznych po 4 miesiącach od zakończenia budowy w stanie surowym.

- Wewnątrz budynku roboty okładzinowe można wykonywać po:

- zakończeniu robót tynkarskich,

- osadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed założeniem opasek, jeśli nie są one z kamienia,

- całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, ale przed założeniem ceramicznych i metalowych urządzeń sanitarnych oraz armatury oświetleniowej,

- zainstalowaniu trzonów kuchennych stałych.

- Roboty okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Montowane elementy kamienne powinny mieć temperaturę nie niższą niż +5°C.

• Materiały do wykonywania okładzin kamiennych powinny odpowiadać wymaganiom następujących norm:

- Materiały kamienne: PN-B-11203:1997, PN-B-ri204:1996, PN-B-11021:1996, PN-B--11205:1996, PN-B-11206:1996 (szczegóły patrz p. 5.8.2).

- Elementy kotwiące: PN-B-06191:1997.

- Zaprawy i kity: PN-B-06190:1992 oraz odpowiednich aprobat technicznych.

• Podłoże pod okładzinę kamienną powinno stanowe sztywną i trwałą konstrukcję o powierzchni zapewniającej dostateczną przyczepność zalewki.

- Podloże z cegły lub betonu powinno być nie-otynkowane. Mur ceglany powinien być wykonany na puste spoiny, spoiny peŁne należy wyskrobać na głębokość l cm. Gładkie podłoża betonowe i żelbetowe wskazane jest nakuć na co najmniej 50% powierzchni. Dopuszczalne odchylenia od prostoliniowości krawędzi i równości powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 12.9-2.

- Ściany wykonane z betonów komórkowych i jamistych nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża pod okładzinę kamienną. W przypadku takich podłoży dopuszcza się osadzanie pośrednie na podstawie indywidualnego projektu.

• Wykonanie okładzin kamiennych pionowych może być zrealizowane różnymi sposobami, które scharakteryzujemy poniżej.

- Przy osadzaniu na elementy kotwiące zakotwienie powinno zapewnić trwałość ich połączenia z podłożem bez uwzględnienia przyczepności zaprawy stanowiącej zalewkę.

Kształt oraz wymiary elementów kotwiących powinny być dostosowane do grubości elementów okładziny.

Rozmiary elementów kotwiących oraz głębokość ich osadzenia w kamieniu i podłożu wymieniono w tablicy 3 normy PN-B-06190: 1972.

- Przy osadzaniu pośrednim należy wykonać ruszt przenoszący ciężar elementów okładziny na konstrukcję nośną budowli. Ruszt należy wykonać z pionowych okrągłych prętów (ewentualnie powiązanych poziomymi prętami). Na ruszcie należy zamocować ślizgowo kotwy - strzemiona przytrzymujące elementy okładziny. Całość rusztu należy przymocować do podłoża za pomocą kotew - skobli. Rozstaw prętów rusztu, przekrój, kształt i wymiary wszystkich jego elementów powinny być określone w projekcie z uwzględnieniem wymagań podanych w tablicy 4 normy PN-B-06190:1972.

- Ustawianie elementów należy rozpocząć od dołu rzędami na całej szerokości ściany na tzw. pasie wspornikowym stanowiącym podstawę przejmującą obciążenia okładziną jednej kondygnacji. Elementy powinny być ustawione pod naciągnięty wypoziomowany sznur wyznaczający położenie górnych krawędzi elementów.

Dopuszczalne odchylenia od prostoliniowości krawędzi i równości powierzchni podłoża pod odiadzinę kamienną

| Rodzaje wad powierzchni podłoża | Wielkość dopuszczalnych odchyłek dla podłoża |
| --- | --- |
|  | pod okładziny pionowe | pod okładziny poziome |
|  | przy osadzaniu bezpośrednim | przy osadzaniu pośrednim | układane | podwieszane |
| Odchylenie krawędzi od Unii prostej, mm/m | ± 4 | ± 6 | ± 4 | ±8 |
| Odchylenie powierzchni podłoża od płaszczyzny, mierzone w mm na odcinku o długości równej: a) 1 m, b) 1 kondygnacji, c) całej wysokości budowli, d) długości lub szerokości budowli | ± 5 ± 8 ± 10 | ± 7 ± 10 ± 30 | ± 2 ± 15 | ± 10 ±30 |
| Wgłębienia lub wypukłości, mm | ± 15 | ± 30 | ± 15 | ± 30 |

- Osadzanie należy rozpoczynać od narożników, pilastrów, otworów itp.

Następnie należy sprawdzić prawidłowość ustawienia elementów i zamocować je zgodnie z projektem. Elementy cokołów należy od dołu zaizolować w miejscach zetknięcia okładziny z fundamentem lub chodnikiem.

- Osadzanie na pełną zalewkę. Po ustawieniu i unieruchomieniu elementów oraz po uszczelnieniu styków okładzin można przystąpić do j wykonywania zalewki z zaprawy. Rodzaj zalewki określa tablica 2 normy PN-B-06190:1972. Przestrzeń między okładziną a podłożem należy wypełniać warstwami po ok. 25 cm wysokości. Po wypełnieniu ok. 1/3 wysokości danego rzędu płyt zalewanie należy przerwać, a po związaniu zalewki usunąć tymczasowe mocowanie płyt i zamontować stałe elementy kotwiące oraz wypełnić zalewką pozostałą przestrzeń do wysokości ok. 6 cm poniżej górnej krawędzi elementu. Po sprawdzeniu prawidłowości spoziomowania należy przystąpić do ustawienia następnego rzędu elementów. W przypadku przewidzianego projektem spoinowania okładziny należy stosować między elementami okładziny wkładki dystansowe dla zapewnienia jednakowej grubości spoiny.

- Grubość zalewki nie powinna przekraczać:

- 3 cm przy licowaniu ścian o wysokości do 6 m,

- 4 cm przy licowaniu ścian o wysokości ponad 6 m,

- 5 cm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość,

- 8 cm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp., i powinna być określona w dokumentacji technicznej.

- Osadzanie punktowe. Po ustawieniu elementów należy je zamocować przy pomocy elementów kotwiących, osadzając je na zaprawie lub masie klejącej. W szczelinie między okładziną a podłożem, wokół kotwi, należy i wytworzyć krążek o średnicy ok. 7 cm z zaprawy cementowej, gipsowej lub masy żywicznej. Po sprawdzeniu spoziomowania przystąpić do układania następnej warstwy okładziny.

- Osadzanie na sucho należy wykonać przy pomocy elementów kotwiących zamocowanych w gniazdach wywierconych w podłożu lub śrub łączących z rusztem nośnym.

Rodzaj, liczbę oraz sposób mocowania elementów kotwiących powinien określać projekt techniczny.

- Osadzanie na zaprawę bez zakotwienia można stosować przy mocowaniu elementów o powierzchni nie przekraczającej 0,05 m2.

Podłoże przed rozpoczęciem mocowania należy obficie zmoczyć wodą, a następnie narzucić ok. 15 mm plastycznej zaprawy cementowej. Warstwę zaprawy wyrównać łatą i posypać cementem. Na tak przygotowanej zaprawie należy osadzać elementy, uprzednio zmoczone wodą, wgniatając je w podkład i dociskając szablonem lub deszczułką.

Przy wykonywaniu okładzin wewnętrznych można stosować zaprawę gipsową lub gipsowo-wapienną.

- Dylatacje pionowe okładziny powinny pokrywać się z dylatacjami budynku. W budynkach nie mających dylatacji należy w okładzinie wykonać szczeliny dylatacyjne przechodzące przez całą wysokość okładziny średnio co ok. 10 m, ale nie więcej niż 20 m. Szczeliny powinny mieć szerokość 10-15 mm i być wypełnione kitem trwale plastycznym.

- Wykonanie okładzin kamiennych poziomych. Okładziny poziome takie jak podokienniki, nakrywy i okładziny stopni schodowych należy wykonywać na warstwie wyrównawczej z zaprawy (wg PN-B-06190:1972 tablica 2) o grubości 10-20 mm. Przy osadzaniu należy zachować spadki przewidziane w projekcie technicznym.

Styk podokienników zewnętrznych z okładziną pionową i z konstrukcją okna należy wypełnić wodoszczelnym kitem elastycznym.

Elementy okładzin schodowych stopnica i  podstopnica powinny być dodatkowo zamocowane trzpieniami w miejscu styku.

• Wykonanie okladzin kamiennych podwieszonych polega na uprzednim przygotowaniu rusztowania podpierającego oraz wytyczeniu osi podłużnych i poprzecznych lica okładziny.  Następnie należy ułożyć elementy, spraw-   dzić prawidłowość ułożenia i unieruchomić je,

potem założyć i umocować kotwy, a przestrzeń między okładziną i podłożem wypełnić zalewką. Grubość zalewki nie powinna przekraczać 30 mm.

Po związaniu zaprawy można usunąć rusztowanie podpierające.

• Spoinowanie przeprowadza się po wykonaniu całej okładziny lub jej fragmentu. Spoiny należy wypełnić zaprawą o konsystencji plastycznej lub gęstoplastycznej. Rodzaj i grubość spoiny powinny być określone w projekcie technicznym.

• Kontrola wykonania okładzin kamiennych powinna obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną: podłoży, materiałów, prawidłowości wykonania okładziny.

- Sprawdzenie zgodności 2 dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanej okładziny z projektem technicznym za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. a Sprawdzenie podloży powinno być przeprowadzone na podstawie protokółu badań międzyoperacyjnych.

- Sprawdzenie materiałów powinno się odbywać na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów przedłożonych przez dostawcę.

- Kontrola prawidłowości wykonania okła-dziny powinna obejmować sprawdzenie:

- przygotowania elementów kamiennych, ich ustawienia oraz zakotwienia,

- grubości i prawidłowości przebiegu spoin,

- dylatacji,

- powierzchni okładziny.

Szczegółowe wymagania i badania wykładzin kamiennych przedstawione są w normie PN-B-06190.-1972.

12.9.4. Okładziny ceramiczne

• Warunki przystąpienia do wykonywania okładzin ceramicznych są takie same jak przedstawione w p. 12.9.3 w odniesieniu do wykonywania okładzin kamiennych.

• Materiały do wykonywania okładzin ceramicznych

- Materiały ceramiczne powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych (szczegóły patrz rozdz. 5.9).

- Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne do mocowania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-14501:1990.

- Zaprawy klejące powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub odpowiednim aprobatom technicznym.

- Masy klejące w postaci past i zaprawy do spoinowania powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

• Podłoża pod okładziny

- Podłoże mogą stanowić nieotynkowane lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.

- Podłoże powinno być równe, niepylące, pozbawione powłok malarskich, bez zatłuszczeń i śladów bitumów.

- Przy mocowaniu za pomocą zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej spoiny w murach ceglanych powinny mieć głębokość ok. 10-15 mm, a powierzchnia betonowa powinna zostać nakłuta na ok. 50% powierzchni.

- Uszkodzone podłoża należy naprawić mocną zaprawą cementową marki min. M4 lub specjalnymi masami naprawczymi.

• Wykonywanie okładzin przy użyciu zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej

- Na ścianach murowych należy wykonać dwuwarstwowy podkład z obrzutki (zaprawa marki M7÷M15) i narzutu (zaprawa marki M4÷M7).

- Elementy ceramiczne należy posegregować według wymiarów i gatunków, a bezpośrednio przed układaniem namoczyć w wodzie przez ok. 3 godziny.

- Po stwardnieniu podkładu można przystąpić do mocowania elementów, nakładając na ich stronę montażową zaprawę cementową lub cementowo-wapienną i dociskając je do podłoża. Zaprawa powinna pokrywać całą powierzchnię płytki.

- Osadzanie elementów rozpoczynamy od dołu. Szerokość spoin jest zależna od rodzaju elementów okładzinowych  i powinna być określona w projekcie technicznym.

• Wykonanie okładzin przy użyciu zapraw i mas klejących

Podłoże powinno być równe i mocne. Na ścianach murowych należy wykonać mocny podkład tak jak dla okładzin mocowanych przy użyciu zapraw zwykłych.

- Na stwardniałym podkładzie lub równych podłożach betonowych należy rozprowadzić za pomocą pacy ząbkowanej o wysokości ząbków 6-8 mm (zależnie od wielkości elementu ceramicznego) zaprawę klejącą i następnie przyłożyć i docisnąć mocowany element. Przy mocowaniu elementów za pomocą zapraw klejących nie wolno moczyć płytek, a przygotowując zaprawę klejącą, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji podanej przez producenta zaprawy.

- Szerokość spoiny powinna być określona w projekcie technicznym, a dla jej uzyskania stosuje się odpowiednie wkładki dystansowe, np. krzyżyki z tworzyw sztucznych, usuwane po stwardnieniu zaprawy.

• Spoinowanie okładzin ceramicznych

- Po związaniu zaprawy (zwykłej lub klejącej) należy szczeliny (spoiny) pomiędzy płytkami oczyścić i wypełnić zaprawą do spoinowania, tzw. fugą. Zaprawę należy przygotować zgodnie z instrukcją producenta.

- Szerokość, kształt i kolor spoin powinny być określone w projekcie technicznym.

- Przy doborze zaprawy do spoinowania (fugi) należy uwzględnić szerokość spoin.

•  Kontrola wykonania okładzin ceramicznych powinna obejmować sprawdzenie: zgodności z dokumentacją techniczną, podłoży, materiałów, prawidłowości wykonania okładziny.

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanej okładziny z projektem technicznym za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.

- Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokółów badań międzyoperacyjnych.

- Sprawdzenie materiałów powinno być przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców.

- Kontrola prawidłowości wykonania okładziny powinna obejmować sprawdzenie:

- przyczepności okładziny,

- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego,

- odchylenia powierzchni od płaszczyzny,

- prawidłowości wypełnienia i przebiegu spoin.

- Szczegółowe wymagania i metody badań według [1] podano w tabl. 12.9-3.

Szczegółowe wymagania i metody badań okładzin ceramicznych           Tablica 12.9-3

| Sprawdzana cecha | Wymaganie | Metoda badania |
| --- | --- | --- |
| Przyczepność | brak głuchego odgłosu przy opukiwaniu | lekkie opukanie okładziny w kilku dowolnie wybranych miejscach |
| Odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego | s 2 mm/m | pomiar prześwitu między łatą o długości 2 m przyłożoną do krawędzi okładziny a okładziną |
| Odchylenie powierzchni od płaszczyzny | z 2 mm | pomiar prześwitu między powierzchnią okładziny a łatą o długości 2 mm przyłożoną w dowolnym miejscu |
| Prawidłowość wypełnienia i przebiegu spoin | z 2 mm | wizualnie i przez pomiar odchyleń przebiegu spoin w stosunku do naciągniętego sznura |

12.9.5. Okładziny z drewna i materiałów drewnopochodnych

• Materiały do wykonywania okładzin

- Do wykonywania okładzin stosuje się:

- deski z tarcicy iglastej lub liściastej jednostronnie ostrugane, o grubości 23-29 mm

i szerokości max 200 mm,

- sklejkę,

- płyty pilśniowe ogólnego przeznaczenia, lakierowane lub laminowane,

- płyty wiórowe prasowane zwykłe lub uodpornione na działanie ognia,

- panele z drewna litego lub materiałów drewnopochodnych,

- zaprawę cementowo-wapienną marki M3 odpowiadającą normie PN-B-14501:1990,

- kleje i kity syntetyczne posiadające aprobaty techniczne,

- kołki, klocki, listwy i łaty z drewna miękkiego,

- gwoździe wkręty i podkładki,

- listewki wykończeniowe.

- Szczegółowe informacje o wymiarach i rodzajach materialów są zawarte w Katalogach producentów lub Informatorze budowlanym.

• Podłoże pod okładziny zewnętrzne

- Podłoże stanowić mogą ściany otynkowane lub nieotynkowane, na których należy wykonać podkład z kołków, klocków, listew lub łat.

- Podkład powinien być trwale przymocowany do ściany przy pomocy zaprawy, kitu lub kleju (kołki, klocki) bądź haków, wkrętów albo gwoździ (łaty, listwy).

- Rozstaw elementów podkładu powinien być dostosowany do rodzaju okładziny i określony w projekcie.

• Wykonanie okładzin zewnętrznych z desek Deski okładzin można łączyć czołowo, na zakład, na wpust i wypust lub obce pióro albo wrąb.

- Deski łączone czołowo należy mocować gwoździami w układzie pionowym. Między deskami należy pozostawiać 2-3- milimetrowe szczeliny, które należy przykryć listwami o grubości 23 mm i szerokości 30 mm.

- Odstępy między rzędami gwoździ powinny wynosić ok. 1600 mm.

- Deski łączone na zakład mogą być mocowane w układzie pionowym lub poziomym.

W przypadku układu pionowego deski drugiej warstwy powinny przykrywać odstęp między deskami pierwszej warstwy i zachodzić na nie na szerokość min. 3 cm.

W przypadku układu poziomego deski należy mocować od dołu, przy czym wyżej leżąca

deska powinna być przybita nieco skośnie i zachodzić na deskę niższą.

- Deski mocowane na wpust i wypust lub wrąb można mocować pionowo, poziomo lub skośnie.

- Między dolną krawędzią okładziny a cokołem należy pozostawić szczelinę o szerokości 10-15 mm.

• Wykonanie okładzin wewnętrznych

Okładziny wewnętrzne z desek można wykonywać na nieotynkowanych lub otynkowanych ścianach, na których należy wykonać podkład z kołków, klocków, listew lub łat.

- Podkład powinien być trwale przymocowany do ściany za pomocą zaprawy, kitu lub kleju (kołki, klocki) bądź haków, wkrętów albo gwoździ (łaty, listwy).

- Rozmieszczenie i rozstaw elementów podkładu powinny być dostosowane do rodzaju okładziny i określone w dokumentacji technicznej.

- Okładzinę z desek łączonych na wpust i pióro i listew należy mocować (przybijać lub przykręcać) pionowo do podkładu. Zaleca się wykańczanie ich u dołu cokołem, a u góry gzymsem.

- Okładziny płycinowe powinny być przygotowane fabrycznie i gotowe mocowane do podkładu.

- Styki okładziny z ościeżnicami okiennymi i drzwiowymi oraz wywietrznikami i gniazdkami powinny być izolowane.

- Elementy podkładu (papa lub folia) i powierzchnie okładziny od strony podłoża powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Przestrzeń między okładziną a ścianą powinna być wentylowana.

- Okładziny z materiałów drewnopochodnych można mocować w sposób identyczny jak okładziny z desek lub kleić bezpośrednio na podłożu. W tym przypadku podłoże powinno pod względem równości odpowiadać tynkom kat. III. Kleje do mocowania okładziny należy stosować zgodnie z instrukcją producenta.

•  Kontrola wykonania okładzin z drewna i materiałów drewnopochodnych powinna obejmować sprawdzenie: zgodności z dokumentacją techniczną, podłoży i podkładów, materiałów oraz prawidłowości wykonania okładzin.

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanej okładziny z projektem technicznym za pomocą oględzin i pomiarów.

- Sprawdzenie podłoży i podkładów powinno być przeprowadzone na podstawie protokółów badań międzyoperacyjnych.

- Sprawdzenie materiałów powinno być przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców.

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania okładziny powinno obejmować:

- sprawdzenie mocowania i przylegania okładzin,

- sprawdzenie równości i płaskości okładziny.

Szczegółowe wymagania oraz metody badań według [1] zawiera tabl. 12.9^1.

12.9.6. Okładziny z płyt gipsowo--kartonowych

• Warunki przystąpienia do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych są takie same jak przedstawione w p. 12.9.3.

• Do wykonywania okładzin z płyt gipsowo--kartonowych stosuje się:

- płyty gipsowo-kartonowe odpowiadające wymaganiom normy PN-B-79405:1997,

- klej gipsowy odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30042:1997 lub wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,

- szpachlówki gipsowe odpowiadające wymaganiom  odpowiednich  aprobat  technicznych,

- listwy i łaty drewniane,

- kształtowniki stalowe, aluminiowe,

- gwoździe, wkręty odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych.

• Podłoża pod okładziny

- Podłoża mogą stanowić ściany z elementów ceramicznych, betonowych, betonu komórkowego lub konstrukcje drewniane albo metalowe.

- Podłoże powinno być sztywne, równe, oczyszczone z kurzu, nacieków zaprawy i innych zanieczyszczeń.

- Wszystkie elementy metalowe powinny być zabezpieczone przed korozyjnym działaniem gipsu.

• Wykonywanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych

- Do drewnianych elementów konstrukcji płyty gipsowo-kartonowe należy mocować za pomocą specjalnych wkrętów do drewna, a do elementów metalowych za pomocą wkrętów do metalu.

- Rozstaw wkrętów powinien być nie większy niż 30 cm. Główki wkrętów powinny być zagłębione w licowe powierzchnie płyt ok. 2 mm. Rozstawy konstrukcji, do której mocowane są płyty, określa norma PN-B-10122:1972.

- Styki płyt i zagłębione główki wkrętów należy zaszpachlować gipsową masą szpachlową.

- Przy mocowaniu płyt za pomocą klejów gipsowych należy wcześniej umieścić na ścianie marki kontrolne. Następnie nałożyć na płytę placki kleju gipsowego, dostawić płytę do ściany i docisnąć ją łatami aż do oparcia o marki kontrolne. Placki powinny mieć średnicę ok. 15 cm i pokrywać min. 20% powierzchni płyty.

Wymagania oraz metody badań okładzin z drewna i materiałów drewnopochodnych  Tablica 10.2-8

| Cecha badana | Wymaganie | Metoda badania |
| --- | --- | --- |
| Mocowanie i przyleganie do podłoża | trwałe zespolenie z podłożem, brak luzów w miejscach mocowania | nacisk ręczny i próba oderwania |
| Równość i ptaskość | * 5 mm na długości 2 m | pomiar prześwitu między okładziną a łatą o długości 2 m |

- Po dociśnięciu płyt do podłoża przestrzeń przy krawędzi płyty należy wypełnić klejem na głębokość 2-3 cm.

• Spoinowanie okładzin z plyt gipsowo-kartonowych

- Okladziny z plyt gipsowo-karonowych mogą być układane bez spoin albo ze spoiną płaską lub wklęsłą. W przypadku układania bez spoin miejsca styku należy zaszpachlować. Miejsce styku można dodatkowo wzmocnić przez zatopienie w masie szpachlowej specjalnej taśmy zbrojącej.

- Szerokość spoin płaskich powinna wynosić 6÷15 mm, a spoin wklęsłych 8÷10 mm. Do ich wypełnienia należy stosować specjalne masy szpachlowe.

• Kontrola wykonania okładzin z plyt gipsowo-kartonowych powinna być dokonana zgodnie z wymaganiami normy PN-72/B-10122:1972

12.9.7. Okladziny z tworzyw sztucznych

• Do wykonywania okładzin stosuje się:

- elementy z listew z polichlorku winylu odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,

- ptyty, płytki i arkusze z tworzyw sztucznych odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych,

- kleje, tarcicę iglastą, wkręty do drewna, gwoździe zwykłe i papowe, łączniki i kołki odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

• Podłoże pod okladziny z tworzyw sztucznych mogą stanowić ściany z elementów ceramicznych betonowych, betonu komórkowego lub konstrukcje drewniane albo metalowe.

- Podtoże powinno być sztywne, równe, oczyszczone z kurzu, resztek zaprawy i innych zanieczyszczeń.

• Wykonanie okładzin z listew z polichlorku winylu (tzw. siding)

- Okładzinę z listew z polichlorku winylu na-leży mocować do konstrukcji nośnej (rusztu) z łat drewnianych lub listew z twardego polichlorku winylu. Konstrukcja nośna powinna być zamocowana do podłoża za pomocą kołków rozporowych. Konstrukcja nośna powinna mieć przebieg pionowy, przy czym wokół wszystkich otworów, a także krawędzi, należy zamontować dodatkowe łaty lub listwy. Rozstaw łat lub listew powinien wynosić ok.

400 mm.

- Po sprawdzeniu mocowania konstrukcji nośnej oraz jej pionowości i licowania można przystąpić do mocowania okładziny. W pierwszej kolejności należy wytyczyć i zamocować na dole listwę startową. Nastąpnie należy zamocować narożniki wewnętrzne i zewnętrzne oraz profile wokół otworów. Po wykonaniu tych czynności należy przystąpić do układania okładziny, wsuwając jej dolną krawędź do listwy dolnej i mocując krawędź górną do konstrukcji.

- Przy łączeniu okładzin na długości stosować należy 25-mm zakładki. Przy montażu okładzin należy pozostawiać luzy przy stykach ze ścianami oraz między elementami okładziny. Wielkość tych luzów jest różna w zależności od temperatury, w jakiej odbywa się montaż, oraz od rodzaju okładziny i powinna być podana przez producenta w instrukcji montażu.

• Okładziny z innych wyrobów z tworzyw

sztucznych

- Okładziny z płyt, płytek oraz arkuszy z tworzyw sztucznych mogą być montowane mechanicznie lub bezpośrednio klejone do podłoża.

- Sposób montażu dla każdej okładziny powinien być precyzyjnie określony przez producenta.

• Kontrola wykonania okładzin z tworzyw sztucznych powinna być przeprowadzona identycznie jak kontrola okładzin z drewna i materiałów drewnopochodnych.

12.9.8. Odbiór robót tynkarskich i okładzinowych

• Podstawę do odbioru tynków i okładzin stanowi stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: pełną dokumentację wykonawczą, protokół z badań kontrolnych, deklaracje zgodności lub certyfikaty materiałów, protokoły odbiorów dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robót, wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korygujących.

- Zgodność wykonania tynków lub okładzin z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie porównania wyników badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych.

- Tynki lub okładziny wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu i nie obniżają komfortu użytkowania.

• Protokół odbioru powinien zawierać: podsumowanie wyników badań, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków lub okładzin z ustaleniami projektowymi, wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.

Literatura uzupełniająca

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowalno-montażowych. Tom I, część 4. Arkady, Warszawa 1990.

Normy

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-70/B-10100 Roboty tynkarskie. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-11203:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne. Płyty do okładzin pionowych zewnętrznych i wewnętrznych

PN-B-11204:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne. Płyty cokołowe zewnętrzne

PN-B-11021:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne. Podokienniki zewnętrzne

PN-B-11205:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne. Stopnie schodowe monolityczne i okładziny stopni

PN-B-06191:1997 Roboty kamienne. Elementy kotwiące do osadzania okładziny kamiennej

PN-B-06190:1972 Roboty kamieniarskie. Okładziny kamienne. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

PN-B-11206:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne. Podokienniki wewnętrzne

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy PN-B-10122:1972 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze Patrz również spis norm po rozdz. 5.4.