D - 08.01.02

KRAWÊ¯NIKI  KAMIENNE

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z ustawieniem krawê¿ników kamiennych w ramach robót zwi¹zanych z przebudow¹ nawierzchni Centrum Miasta Kêpna – Rynek i ulica Ratuszowa

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objêtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z ustawieniem krawê¿ników kamiennych ulicznych granitowych (groszkowanych) o wymiarach 20/30cm na ³awach z betonu C12/15 (B15).

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Krawê¿niki kamienne - belki kamienne ograniczaj¹ce chodniki dla pieszych, pasy dziel¹ce, wyspy kieruj¹ce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w  SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Stosowane materia³y

Materia³ami stosowanymi do wykonania krawê¿ników kamiennych  s¹:

krawê¿niki odpowiadaj¹ce wymaganiom BN-66/6775-01,

piasek na podsypkê,

cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy,

woda,

beton C12/15 (B15)

2.3. Krawê¿niki kamienne - wymagania techniczne

2.3.1. Cechy fizyczne i wytrzyma³oœciowe

Materia³em do wyrobu krawê¿ników s¹ bloki kamienne ze ska³ magmowych, osadowych lub metamorficznych, klasy I wg BN-62/6716-04 o cechach fizycznych i wytrzyma³oœciowych okreœlonych w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzyma³oœciowe krawê¿ników kamiennych

| Lp. | Cechy fizyczne | Klasa |
| --- | --- | --- |
|  | i wytrzyma³oœciowe | I |
| 1 | Wytrzyma³oœæ na œciskanie w stanie powietrzno-suchym, w kG/cm2, co najmniej |

| 1200 |
| --- |
| 2 | Œcieralnoœæ na tarczy Boehmego, w cm, nie wiêcej ni¿ | 0,25 |
| 3 | Wytrzyma³oœæ na uderzenia, iloœæ uderzeñ, nie mniej ni¿ | 13 |
| 4 | Nasi¹kliwoœæ wod¹, w %, nie wiêcej ni¿ | 0,5 |

5

Odpornoœæ na zamra¿anie, w cyklach

nie bada siê

2.3.2. Kszta³t i wymiary

Kszta³t krawê¿ników ulicznych przedstawiono na rysunkach 1 i 2, wymiary podano w tablicy 2.

Rys. 1. Krawê¿nik uliczny odmiany UP, rodzaju A

Tablica 2. Wymiary krawê¿ników ulicznych

| Wymiar | Rodzaj |
| --- | --- |
| Dopuszczalne odchy³ki, |
| (w cm) | A | cm |
| h | 35 | 25 | ( 2 |
| b | 20 | 20 | ( 0,3 |
| c | 4 | 4 | ( 0,3 |
| d | 15 | 15 |

dla  A:              dla  B:

| ( 0,2 ( 2,0 |
| --- |
| l | 50 | - |

2.3.3. Wygl¹d zewnêtrzny

W ocenie wygl¹du zewnêtrznego krawê¿ników kamiennych - ulicznych, mostowych i drogowych, nale¿y braæ pod uwagê ustalenia normy BN-66/6775-01.

2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkich typów krawê¿ników kamiennych podaje tablica 5.

Tablica 5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

|  | Typy krawê¿ników |
| --- | --- |
| Rodzaj uszkodzeñ | Uliczne |
|  | proste | ³ukowe |
| skrzywienie | licowych | 0,3 cm |
| (wichrowa- | bocznych | nie sprawdza siê |
| toœæ powierz- | stykowych |
| 0,2 cm |
| chni) | spodu | nie sprawdza siê |
|  | licowych | dopuszcza siê na d³ugoœci 1 m danej powierzchni jedno wg³êbienie wielkoœci do 5 cm2, nie g³êbsze ni¿ 0,5 cm, nie wynikaj¹ce z techniki wy- konania faktury |
| wady obróbki powierzchni (wg³êbienia i wypuk³oœci) | bocznych | wg³êbienie do 1,5 cm dopuszcza siê bez ograniczeñ. Wypuk³oœæ poza lico pasa obrobionego na powierzchni przedniej (od strony jezdni) niedo- puszczalne. Na powierzchni tylnej (od strony chodnika) dopuszcza siê wypuk³oœci poza lico pasa obrobionego do 3 cm |
|  | stykowych | w obrêbie pasa d³utowanego wg³êbienia niedo- puszczalne, pozosta³a czêœæ powierzchni nie podlega sprawdzeniu |
|  | spodu | nie sprawdza siê |
| szczerby i usz-kodzenia kra- wêdzi i naro¿y | iloœæ w prze-liczeniu na 1 m |

| 3 |
| --- |
|  | d³ugoœæ | 0,5 cm |
|  | g³êbokoœæ | 0,3 cm |
| odchy³ki od k¹ta prostego | 0,2 cm na d³ugoœci powierzchni |
| odchy³ki w krzywiŸnie ³uku | - | 1,0 cm |

2.5. Przechowywanie krawê¿ników

Krawê¿niki mog¹ byæ przechowywane na sk³adowiskach otwartych, posegregowane wg typów, rodzajów, odmian i wielkoœci.

Krawê¿niki uliczne typu „A” nale¿y uk³adaæ na powierzchniach spodu, w szeregu na podk³adkach drewnianych.

Dopuszcza siê sk³adowanie krawê¿ników prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych podk³adek pomiêdzy poszczególnymi warstwami, przy czym suma wysokoœci warstw nie powinna przekraczaæ 1,2 m.

2.6. Materia³y na podsypkê i do zapraw

2.6.1. Piasek

Piasek na podsypkê cementowo-piaskow¹ powinien odpowiadaæ wymaganiom PN-B-06712 , a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

2.6.2.  Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien byæ cementem portlandzkim klasy nie ni¿szej ni¿ „32,5” odpowiadaj¹cy wymaganiom  PN-B-19701 [6].

2.6.3.  Woda

Woda powinna byæ odmiany „1” i odpowiadaæ wymaganiom PN-B-32250 .

2.7. Materia³y na ³awy

Do wykonania ³aw pod krawê¿niki nale¿y stosowaæ beton klasy C12/15, wg PN-EN 205-1.

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do ustawiania krawê¿ników

Roboty wykonuje siê rêcznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

wibratorów p³ytowych do zagêszczania podsypki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport krawê¿ników

Krawê¿niki kamienne mog¹ byæ przewo¿one dowolnymi œrodkami transportowymi.

Krawê¿niki nale¿y uk³adaæ na podk³adach drewnianych, rzêdami, d³ugoœci¹ w kierunku jazdy œrodka transportowego.

Krawê¿nik uliczny rodzaju „A” mo¿e byæ przewo¿ony tylko w jednej warstwie.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpoœrednim stykiem, nale¿y je do transportu zabezpieczyæ przek³adkami splecionymi ze s³omy lub we³ny drzewnej, przy czym gruboœæ tych przek³adek nie powinna byæ mniejsza ni¿ 5 cm.

4.3. Transport pozosta³ych materia³ów

Transport cementu powinien siê odbywaæ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 .

Kruszywa mo¿na przewoziæ dowolnym œrodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia³ami. Podczas transportu kruszywa powinny byæ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod ³awy

Koryto pod ³awy nale¿y wykonywaæ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadaæ wymiarom ³awy w planie z uwzglêdnieniem w szerokoœci dna wykopu konstrukcji szalunku.

WskaŸnik zagêszczenia dna wykonanego koryta pod ³awê powinien wynosiæ co najmniej 0,97 wed³ug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie ³aw

Wykonanie ³aw powinno byæ zgodne z BN-64/8845-02 .

£awy betonowe z oporem wykonuje siê w szalowaniu. Beton rozœcielony w szalowaniu lub bezpoœrednio w korycie powinien byæ wyrównywany warstwami. Betonowanie ³aw nale¿y wykonywaæ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nale¿y stosowaæ co 50 m szczeliny dylatacyjne wype³nione bitumiczn¹ mas¹ zalewow¹.

5.4. Ustawienie krawê¿ników kamiennych

Œwiat³o (odleg³oœæ górnej powierzchni krawê¿nika od jezdni) powinno byæ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, czyli 10cm przy chodnikach skrajnych po obrysie zewnêtrznym Rynku, 4 cm wko³o Ratusza i przy ulicy Ratuszowej oraz 2cm na wjazdach oraz przy przejœciach dla pieszych..

Zewnêtrzna œciana krawê¿nika od strony chodnika powinna byæ po ustawieniu krawê¿nika obsypana piaskiem, ¿wirem, t³uczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawê¿ników powinno byæ zgodne z BN-64/8845-02 .

Na ³ukach nale¿y stosowaæ krawê¿niki i oporniki ³ukowe, o promieniu zgodnym z dokumentacj¹ projektow¹.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

6.2.1. Badania krawê¿ników

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaæ badania materia³ów przeznaczonych do ustawienia krawê¿ników kamiennych i przedstawiæ wyniki tych badañ In¿ynierowi  do akceptacji.

6.2.1. Badania krawê¿ników

Badania krawê¿ników kamiennych obejmuj¹:

sprawdzenie cech zewnêtrznych,

badania laboratoryjne.

Sprawdzenie cech zewnêtrznych obejmuje:

sprawdzenie kszta³tu, wymiarów i wygl¹du zewnêtrznego,

sprawdzenie wad i uszkodzeñ.

Badanie laboratoryjne obejmuje:

badanie nasi¹kliwoœci wod¹,

badanie odpornoœci na zamra¿anie,

badanie wytrzyma³oœci na œciskanie,

badanie œcieralnoœci na tarczy Boehmego,

badanie wytrzyma³oœci na uderzenie.

Sprawdzenie cech zewnêtrznych nale¿y przeprowadzaæ przy ka¿dorazowym odbiorze partii krawê¿ników. Badanie laboratoryjne nale¿y przeprowadzaæ na polecenie In¿yniera na próbkach materia³u kamiennego, z którego wykonano krawê¿niki, a w przypadkach spornych - na próbkach wyciêtych z zakwestionowanych krawê¿ników, zgodnie z wymaganiami tablicy 1.

W sk³ad partii przeznaczonej do badañ powinny wchodziæ krawê¿niki jednakowego typu, klasy, rodzaju, odmiany i wielkoœci. Wielkoœæ partii nie powinna przekraczaæ 400 sztuk.

W przypadku przedstawienia wiêkszej iloœci krawê¿ników, nale¿y dostawê podzieliæ na partie sk³adaj¹ce siê co najwy¿ej z 400 sztuk.

Pobieranie próbek materia³u kamiennego nale¿y przeprowadzaæ wg PN-B-06720 .

Sprawdzenie kszta³tu i wymiarów nale¿y przeprowadzaæ poprzez oglêdziny zewnêtrzne zgodnie z wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pomocy linii z podzia³k¹ milimetrow¹ z dok³adnoœci¹ do 0,1 cm.

Sprawdzenie równoœci powierzchni obrobionych przeprowadzaæ nale¿y przy pomocy linii metalowej, ustawionej wzd³u¿ krawêdzi i po przek¹tnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odchyleñ z dok³adnoœci¹ do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4.

Sprawdzenie krawêdzi prostych przeprowadzaæ nale¿y przy pomocy linii metalowej.

Sprawdzenie szczerb i uszkodzeñ przeprowadzaæ nale¿y poprzez oglêdziny zewnêtrzne, policzenie iloœci szczerb i uszkodzeñ oraz pomiar ich wielkoœci z dok³adnoœci¹ do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 5.

Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza siê wizualnie przez porównanie z wzorem.

Ocenê wyników sprawdzenia cech zewnêtrznych oraz ocenê wyników badañ laboratoryjnych nale¿y przeprowadziæ wg BN-66/6775-01.

6.2.2. Badania pozosta³ych materia³ów

Badania pozosta³ych materia³ów stosowanych przy ustawieniu krawê¿ników kamiennych powinny obejmowaæ wszystkie w³aœciwoœci, które zosta³y okreœlone w normach podanych dla odpowiednich materia³ów wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót

W czasie robót nale¿y sprawdzaæ:

wykonanie koryta pod ³awê,

wykonanie ³aw,

ustawienie krawê¿ników,

.3.1. Sprawdzenie koryta pod ³awê

Nale¿y sprawdzaæ wymiary koryta oraz zagêszczenie pod³o¿a na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoœci wykopu wynosi ( 2 cm. Zagêszczenie pod³o¿a powinno byæ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie ³aw

Przy wykonywaniu ³aw badaniu podlegaj¹:

Zgodnoœæ profilu pod³u¿nego górnej powierzchni ³aw z dokumentacj¹ projektow¹.

Profil pod³u¿ny górnej powierzchni ³awy powinien byæ zgodny z projektowan¹ niwelet¹. Dopuszczalne odchylenia mog¹ wynosiæ ( 1 cm na ka¿de 100 m ³awy.

b)	Wymiary ³aw.

Wymiary ³aw nale¿y sprawdziæ w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka¿de 100 m ³awy. Tolerancje wymiarów wynosz¹:

- dla wysokoœci  ( 10% wysokoœci projektowanej,

- dla szerokoœci  ( 10% szerokoœci projektowanej.

c)	Równoœæ górnej powierzchni ³aw.

Równoœæ górnej powierzchni ³awy sprawdza siê przez przy³o¿enie w dwóch punktach, na ka¿de 100 m ³awy, trzymetrowej ³aty.

Przeœwit pomiêdzy górn¹ powierzchni¹ ³awy i przy³o¿on¹ ³at¹ nie mo¿e przekraczaæ 1 cm.

d)	Zagêszczenie ³aw.

Zagêszczenie ³aw bada siê w dwóch przekrojach na ka¿de 100 m.

e)	Odchylenie linii ³aw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii ³aw od projektowanego kierunku nie mo¿e przekraczaæ ( 2 cm na ka¿de 100 m wykonanej ³awy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawê¿ników

Przy ustawianiu krawê¿ników nale¿y sprawdzaæ:

dopuszczalne odchylenia linii krawê¿ników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ( 1 cm na ka¿de 100 m ustawionego krawê¿nika,

dopuszczalne odchylenie niwelety górnej p³aszczyzny krawê¿nika od niwelety projektowanej, które wynosi ( 1 cm na ka¿de 100 m ustawionego krawê¿nika,

równoœæ górnej powierzchni krawê¿ników, sprawdzane przez przy³o¿enie w dwóch punktach na ka¿de 100 m krawê¿nika, trzymetrowej ³aty, przy czym przeœwit pomiêdzy górn¹ powierzchni¹ krawê¿nika i przy³o¿on¹ ³at¹ nie mo¿e przekraczaæ 1 cm,

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m (metr) wykonanego krawê¿nika kamiennego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu podlegaj¹:

wykonanie koryta pod ³awê,

wykonanie ³awy,

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krawê¿nika kamiennego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materia³ów na miejsce wbudowania,

wykonanie wykopu pod ³awê,

ew, wykonanie szalunku,

wykonanie ³awy,

ustawienie krawê¿ników na podsypce,

wype³nienie spoin,

zasypanie zewnêtrznej œciany krawê¿nika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie badañ i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwi¹zane

Normy

| 1. | PN-B-01080 | Kamieñ dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-06050 | Roboty ziemne budowlane |
| 3. | PN-B-06711 | Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych |
| 4. | PN-B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu zwyk³ego |
| 5. | PN-B-06720 | Pobieranie próbek materia³ów kamiennych |
| 6. | PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Sk³ad, wymagania i ocena zgodnoœci |
| 7. | PN-B-32250 | Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw |
| 8. | BN-62/6716-04 | Kamieñ dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe |
| 9. | BN-66/6775-01 | Elementy kamienne. Krawê¿niki uliczne, mostowe i drogowe. |
| 10. | PN-EN 206-1 | Beton. Wymagania, w³aœciwoœci, produkcja i zgodnoœæ. |
| 11. | PN-B-06251 | Roboty betonowe i ¿elbetowe |
| 12. | PN-B-10021 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych |
| 13. | PN-B-11111 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. ¯wir i mieszanka |
| 14. | PN-B-11112 | Kruszywa mineralne. Kruszywo ³amane do nawierzchni drogowych |
| 15. | PN-B-11113 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek |
| 16. | BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |
| 17. | BN-64/8845-02 | Krawê¿niki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. |