## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 02.00.03

WYKONANIE USZCZELNIENIA CZASZY I SKARP

Geomembraną z folii PCV

# SPIS TREŚCI

1. WSTĘP........................................................3

2. MATERIAŁY ............................................3

3. SPRZĘT..................................................... 3

4. TRANSPORT.............................................3

5. WYKONANIE ROBÓT........................... 4

6. KONTROLA JAKOŚCI...........................6

7. OBMIAR ROBÓT.................................... 7

8. ODBIÓR ROBÓT......................................7

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI..................... 7

10. PRZEPISY ZWIĄZANE....................... 7

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót ziemnych dotyczących uszczelnienia czaszy i skarp składowiska materiałem  organicznym folią PCV realizowanych w ramach zadania p.n.: „Rekultywacja składowiska  odpadów komunalnych w Mianowicach  gmina Kępno’.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wskazanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy i obejmują wykonanie uszczelnienia czaszy i skarp  składowiska materiałem organicznym – folią  hydroizolacyjną z PCV      PLASTPAPA

1.4. Określenia podstawowe

Podstawowe określenia zostały podane w ST - 02.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 02.00.00.

2. MATERIAŁY

Materiał uszczelniający (  folia PCV) –  musi spełniać warunki opisane w

Aprobacie  Technicznej nr AT – 15 – 3106 /2005 Instytutu Techniki Budowlanej „ Folia hydroizolacyjna z PCV - PLASTPAPA, Warszawa 2005  w tym m.in.:

-  wytrzymałość na rozdzieranie   N/mm

a/ wzdłuż   =  30

b/ w poprzeg  =  30

- przesiąkliwość  przy działaniu wody  =  brak przesiąkliwości

- wodochłonność w  procentach   =  mniejsze od 3.0

- odporność na działanie oleju  =  7 dni

- zmiana siły zrywającej ( rozciąganie)  mniej niż 15 procent

- zmiana wydłużenia względnego  mniej niż 15 procent

- folia hydroizoolacyjna  z PCV grubości 1.5 mm dla przykrycia czaszy zrekultywowanego  składowiska

- folia j.w. lecz grubości 2,0 mm na uszczelnienie dna składowiska

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 02.00.00.

Oraz zgodnie z wytycznymi producenta

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST - 02.00.00.

Oraz zgodnie z wytycznymi  producenta

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady prowadzenia robót

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST - 02.00.00.

Formowanie przesłon z  folii jest trudne i wymaga oprócz prawidłowego doboru materiału, również doboru właściwego sprzętu i zasad wykonawstwa. .

a zagęszczenie podłoża gruntu  powinno odpowiadać minimum 0,95 wskaźnika Proctora.Szczegółowe wytyczne wykonawstwa  uszczelnienia folią PCV określi dostawca.

Podłoże przesłony,  należy przed rozpoczęciem formowania materiału uszczelniającego zamierzyć geodezyjnie. Roboty przy przygotowaniu powierzchni podłoża przesłony i prace przy formowaniu należy również dokumentować. W czasie wykonywania robót uszczelniających  należy sporządzać codzienne meldunki z podaniem najważniejszych danych pogodowych (temperatura, opady, promieniowanie słoneczne lub zachmurzenie i warunki wietrzne). Każdą gotowa warstwę izolacyjną,, należy pomierzyć geodezyjnie. W celu kontroli – zaleca się graficzne przedstawienie danych pomiarowych na  rzutach poziomych,planach sytuacyjnych,lub w formie szkicowej z podaniem powierzchni.

Roboty wykonywać na podstawie doświadczeń uzyskanych na  wcześniej wykonywanych  obiektach ( o podobnym charakterze  i  funkcji )

Po wykonaniu uszczelnienia, należy dążyć do jak najszybszego jego zabezpieczenia

poprzez nałożenie warstw gleby. Do czasu nałożenia warstw gleby należy zabezpieczyć

uszczelnienie przed uszkodzeniem mechanicznym .

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia podłoża

Zagęszczenie powinno wynosić:

IS = 0,95

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone wyżej nie mogą być osiągnięte przez

bezpośrednie zagęszczanie, to należy podjąć środki w celu ulepszenia, umożliwiającego

uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.

5.3. Ruch budowlany

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego na wykonanym uszczelnieniu.

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej  warunków  obciąża  Wykonawcę.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 02.00.00.

6.2. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania uszczelnienia polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami

określonymi w Projekcie Budowlanymj i ST  oraz A.T. nr 15 – 3106/2005 szczególną uwagę należy zwrócić na:

- przygotowanie podłoża gruntowego

- układanie warstwy uszczelnienia w warunkach określonych  przez producenta  folii,

- właściwe zagęszczenie warstwy uszczelnienia, tj, uzyskanie zagęszczenia minimum 0,95 wskaźnika Proctora.

- Pozytywna próba szczelności zgrzewów(połączeń) pasów

6.3. Badania i pomiary

Należy prowadzić wszystkie badania i pomiary określone w Instrukcji ITB  tab.nr 1, w tym:

1) badanie stopnia zagęszczenia,

2) badanie jednorodności materiału,

3) badanie wodoprzepuszczalności materiału,

4) pomiary grubości warstwy.

Wszystkie badania i pomiary muszą dać wyniki nie gorsze niż określone w Projekcie Budowlanym  i Aprobacie Technicznej.Badania i  pomiary wykonać zgodnie z przywołanymi normami.

6.4. Częstotliwość badań i pomiarów

Badania wykonywać dla ułożonej warstwy nie rzadziej niż raz na 1 tys. m2

uszczelnienia w miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Badanie jednorodności materiału

Badanie wykonywać nie rzadziej niż raz na 1 tys. m2 uszczelnienia w miejscach wskazanych

przez Inspektora nadzoru.

Badanie nieprzepuszczalności materiału

Badanie wykonywać nie rzadziej niż raz na 1 tys. m2 uszczelnienia w miejscach wskazanych

przez Inspektora nadzoru.

Pomiary grubości warstwy

Pomiary wykonywać nie rzadziej niż raz na 100 m2 wykonanego uszczelnienia w miejscach

wskazanych przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 02.00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

Jednostką obmiarową jest całość wykonanego i odebranego uszczelnienia wg dokumentacji projektowej i ST.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 02.00.00.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje całość robót wg  Projektu

Budowlanegoj i ST, w tym:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robót,

wykonanie przygotowania podłoża,

wykonanie uszczelnienia  organicznego z folii PCV  (dowóz, wyładunek, rozłożenie, zgrzewanie pasów- odbiory ,

itp.),

przeprowadzenie badań wymaganych ST i normami.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Spis przepisów związanych podano w ST - 02.00.00.