12.10.1 Dokumentacja techniczna, warunki przystąpienia do robót

- Dokumentacja techniczna powinna zawierać wymagane rysunki, opisy technologiczne oraz kosztorys na podstawie katalogów lub projektu indywidualnego

- Warunki klimatyczne. Przed wykonaniem posadzki należy określić wymaganą przez producenta materiałów lub normy i sprawdzić temperaturę pomieszczenia, w którym będzie wykonywana posadzka, a ponadto:

- przy wykonywaniu posadzki z drewna lub materiałów drewnopochodnych należy określić również wilgotność względną powietrza,

- przy wykonywaniu  posadzek  z  tworzyw sztucznych i drewna także wilgotność podkładu.

Wyniki pomiarów powinny być wpisane do dziennika budowy.

12.10.2. Wykonywanie warstw podkładowych

• Podkład ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości podłogi. Powinien być dostatecznie sztywny i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczna oraz równą i gładką powierzchnię [ł]. Przed wykonaniem podkładu należy ustalić położenie górnej powierzchni posadzki na wysokości ustalonej w projekcie.

• Podkłady monolityczne (wylewane) mogą być wykonywane:

- na podłożu, tworząc z nim podkład związany,

- na przekładce z papy lub folii lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, ułożonej na podłożu,

- na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub ciepłochronnej ułożonej na stropie (podkład pływający).

- Podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje się z cementu portlandzkiego i drobnego żwiru lub piasku o proporcji składników 1:3 lub 1:4. Mieszankę układa się warstwą grubości zwykle 30-40 mm, bezpośrednio na warstwie ochronnej, między listwami metalowymi lub drewnianymi wyznaczającymi grubość podkładu. W okresie kilku pierwszych dni podkład należy zwilżać wodą w celu należytego związania i stwardnienia. Wzdłuż ścian w pomieszczeniach długich lub dużych należy wykonywać szczeliny dylatacyjne obejmujące powierzchnię ok. 20 m2. Podkład monolityczny po upływie 6 tygodni od ułożenia jest na tyle suchy, że umożliwia wykonanie posadzki [3]. Podkład betonowy może - w uzasadnionych przypadkach - stanowić samoistną posadzkę.

- Podkłady gipsowe i gipsobetonowe, tzw. mokre, wykonuje się z zaczynu gipsowego lub gipsobetonu (mieszaniny gipsu z kruszywem). Zaczyn gipsowy szybko wiąże, wymaga wygładzenia powierzchni szpachlówką gipsową nakładaną warstwą grubości 2-3 mm. Podkłady gipsowe i estrichgipsowe mają wyższą wytrzymałość na ściskanie i zginanie niż gipsowe, są łatwiejsze w wykonaniu z powodu wolniejszego wiązania. Podkłady gipsowe i estrichgipsowe wykonuje się grubości ok. 40 mm.

- Podkłady samopoziomujące wykonuje się z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilości wody; w skład mieszanki wchodzi m.in. mączka anhydrytowa (CaSO4) [7]; ma wytrzymałość na ściskanie > 20 MPa, a na zginanie > 4,5 MPa; może być stosowany (rys. 12.10-1) w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej jako: podkład podłogowy zespolony, na warstwie oddzielającej, jako składowa podłóg pływających oraz w systemach ogrzewania podłogowego. Zaletą jego jest szybki czas wiązania. Po wykonaniu podkładu może odbywać się na nim ruch pieszy już po 6 godzinach. Wadą jest ograniczona do 2 max 4 mm grubość warstwy. Uzyskuje się równą, poziomą i gładką powierzchnię podkładu bez stosowania dodatkowych zabiegów wyrównujących powierzchnię. Zmniejsza to koszt robocizny, ale sucha mieszanka jest stosunkowo droga, dlatego jest stosowana z reguły do wyrównania podkładu.

- Podkłady trocinobetonowe i skałodrzewne (cement Sorela + trociny) charakteryzują się mała wytrzymałością mechaniczną, długim czasem wysychania i są obecnie rzadko stosowane.

- Podkłady asfaltowe wykonuje się przez wylanie na podłoże mieszaniny roztopionego asfaltu i kruszywa mineralnego oraz wygładzenie powierzchni. Są stosowane w obiektach przemysłowych, służąc jednocześnie jako izolacja przeciwwilgociowa [3].

- Podkłady tzw. suche są układane z płyt pilśniowych twardych i płyt gipsowo-kartonowych. Zaletą jest łatwość montażu i szybkość wykonania robót posadzkowych. Trudność może stanowić uzyskanie równej powierzchni.

Płyty pilśniowe twarde o grubości 5 mm układa się na warstwie izolacji dźwiękochłonnej z płyt pilśniowych porowatych o grubości 1,9 cm jako podkład pod posadzki z deszczułek posadzkowych łączonych na wpust i pióro, tworzących sztywną płytę.

Podkłady z płyt gipsowo-kartonowych z warstwą izolacyjną lub bez układa się pod posadzki w pomieszczeniach suchych lub o podwyższonej wilgotności. Płyty układa się swobodnie na podłożu. Płyty łączy się na zakładkę klejem poliuretanowym.

- Podkłady z desek (ślepa podłoga) układa się na łatach. Na takim podkładzie można wykonać dowolna posadzkę po zagruntowaniu desek, jeśli tworzą dostatecznie sztywną warstwę.

Szczegółowe warunki techniczne wykonania podkładów zawarte są w [4], patrz również [2], [5] i [6]. Nietypowe podkłady (nowe rozwiązania) powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami producentów.

• Podłoża jako podkłady. Żelbetowe stropy monolityczne mogą spełniać rolę podłoża, zwykle po wykonaniu warstwy wyrównawczej. W przypadku niedostatecznej izolacyjności akustycznej lub termicznej posadzkę układa się na warstwie tłumiącej dźwięki lub cieplo-chronnej (patrz rozdz.: 9.3 i 9.1).

12.10.3. Wykonywanie warstw wyrównujących i izolacyjnych

• Warstwę wyrównującą wykonuje się wówczas, gdy powierzchnia podłoża nie jest płaszczyzna poziomą lub ma nierówności. Wykonuje się ją najczęściej z zaprawy cementowej

o stosunku objętościowym cementu do piasku równym od 1:3 dol:4. Można stosować również zaprawę polimerowo-cementową o tym samym stosunku objętościowym składników albo wspomnianą wyżej mieszankę samopoziomująca.

• Warstwy izolacyjne, w zależności od funkcji, jaką mają spełniać, mogą być [2]: przeciwwilgociowe, parochronne, wodoszczelne (niekiedy chemoodporne),  ciepłochronne,  przeciw-dźwiękowe.

- Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się na podłożach leżących bezpośrednio na gruncie w celu zabezpieczenia podłogi przed wodą lub wilgocią gruntową (szczegóły patrz rozdz.: 9.2 i 12.7).

- Izolacje parochronne wykonuje się w przypadku, gdy w sąsiadujących ze sobą pomieszczeniach występują znaczne różnice temperatury, wilgotności i prężności pary wodnej (szczegóły patrz rozdz.: 9.1, 9.2 i 12.7).

- Izolacje wodoszczelne wykonuje się w pomieszczeniach, w których podłoga może być narażona na zalewanie wodą (szczegóły patrz rozdz.: 9.2 i 12.7).

- Izolacje cieplne wykonuje się nad nieogrzewanymi piwnicami, bramami, loggiami oraz w podłogach usytuowanych na podłożu leżącym bezpośrednio na gruncie (szczegóły patrz rozdz.: 9.1).

- Izolacje przeciwdźwiękowe wykonuje  się w konstrukcjach podłóg na stropach międzypiętrowych i zależą one od rodzaju i masy stropu.

Na stropach lekkich (np. pustaki Akermana) o masie > 350 kg/m2 podkład betonowy na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej zwiększa masę całej przegrody, zapewniając jej wymaganą izołacyjność akustyczną. Na stropach ciężkich (np. strop żelbetowy) o masie > 350 kg/m2 nie stosuje się warstw tłumiących (szczegóły patrz rozdz. 9.3 oraz [2]).

Typowe wykonania podłóg na stropach międzypiętrowych przedstawiono na rys. 12.10-2 i 12.10-3.

12.10.4. Wykonywanie posadzek z kamienia naturalnego i sztucznego

• Posadzki z kamienia naturalnego

- Posadzki zewnętrzne wykonuje się z płyt z mrozoodpornych: skał magmowych, takich jak na przykład granit, sjenit, oraz osadowych

- piaskowiec itp.

- Posadzki wewnętrzne mogą być, poza wymienionymi skałami, wykonane z płyt ze skał osadowych, np. marmuru, wapienia zbitego, dolomitu itp.

- Posadzki z plyt kamiennych uklada się na podkładzie z betonu lub zaprawy o wytrzymałości na ściskanie większej niż 12 MPa. Mogą być układane na podkładzie z piasku lub na podłożu betonowym na gruncie lub na podłożu gruntowym, zgodnie z obliczeniami zawartymi w projekcie [4]. Mocuje się je najczęściej za pomocą zaprawy cementowej o składzie od 1:3 do 1:5.

• Posadzki z kamienia sztucznego (lastryko)

- Posadzki bezspoinowe z lastryka wykonuje się z cementu portlandzkiego, pigmentu, grysików, grysów i wody, układa z zachowaniem szczelin dylatacyjnych na zwilżonym podkładzie betonowym, pomiędzy listwami wysokości od 1,5 do 2,0 cm wyznaczającymi grubość posadzki. Po upływie 7 dni przeprowadza się wstępne szlifowanie powierzchni, która po zmyciu wodą jest zaszpachlowana zaczynem cementowym. Po upływie kilku następnych dni powierzchnię ponownie szlifuje się w celu pełnego odkrycia ziaren kruszywa i uzyskania gładkiej powierzchni [3].

- Posadzki z plyt z odpadów kamiennych powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta.

- Posadzki z plyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producentów wyrobów.

12.10.5. Wykonywanie posadzek z betonu

• Dobór posadzek betonowych. W zależności od warunków użytkowania, rodzaju obiektu dobiera się klasę betonu, rodzaj wykończenia posadzki oraz ustała się kategorię posadzki (tabl. 12.10-1).

• Wymagania stawiane tradycyjnym posadzkom z betonu i zaprawy cementowej

- Posadzka powinna mieć jednolitą barwę. Powierzchnia posadzki powinna być zatarta

według wymagań dokumentacji technicznej, przy czym niedopuszczalne są pęknięcia i rysy włoskowate. Powierzchnia posadzki powinna być równa.

- Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekraczać 3 mm - w przypadku posadzek wykonanych z zaprawy cementowej, oraz 5 rnm -w przypadku posadzek wykonanych z betonu.

- Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki i nie powinno powodować zaniku założonego w projekcie spadku.

- Posadzka powinna cala powierzchnią przylegać do podkładu i być trwale z nim związana.

- Grubość posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinna wynosić nie mniej niż 20 mm, a z betonu nie mniej niż 30 mm. W przypadku wykonania posadzki dwuwarstwowej z zaprawy cementowej grubość dolnej warstwy powinna wynosić ok. 20 mm, a górnej około 15 mm, przy czym grubość łączna obu warstw nie powinna być mniejsza niż 30 mm.

- Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego budynku, przy fundamentach maszyn, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczających posadzki o wyraźnie różniących się obciążeniach. Niezależnie od wykonania szczelin dylatacyjnych, wynikłych z konstrukcji budynku, w posadzce powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 4 do 12 mm. Szczeliny powinny być wypełnione odpowiednim materiałem wskazanym w dokumentacji. Szczeliny mogą być zabezpieczone płaskownikami stalowymi lub innym odpowiednim materiałem zgodnie z dokumentacją techniczną. Warunki wykonania posadzek betonowych zestawiono w tablicy 12.10-2.

• Nowe rozwiązania materiałowo-technologiczne posadzek betonowych. Wśród nowych rodzajów posadzek betonowych o wysokich walorach użytkowych wyróżnia się odmiany:

- modyfikowane różnymi domieszkami i dodatkami,

Zalecenia doboru posadzki betonowej w zależności od warunków użytkowania (wzorowane na ACI-302/89)*)  Tablica 12.10-2

| Warunki użytkowania | Obiekt | Min. klasa betonu | Rodzaj posadzki | Kategoria posadzki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Niewielki ruch pieszy | Budynki mieszkalne | B20 | Zacieranie | I |
| Intensywny ruch pieszy | Budynki użyteczności publicznej | B22,5 | Zacieranie, przeciwpoślizgowa | II |
| Intensywny ruch pieszy, wózki ogumione | Magazyny, wewnętrzne drogi dojazdowe | B25 | Utwardzanie powierzchniowe (zacieranie) | III |
| Intensywny ruch pieszy, wózki ogumione, ruch lekkich pojazdów | Magazyny, wewnętrzne drogi dojazdowe | B28 | Utwardzanie powierzchniowe (zacieranie) | rv |
| Ruch pojazdów, w tym na kołach stalowych | Pomieszczenia przemysłowe, magazyny | B30 | Utwardzanie powierzchniowe (zacieranie), twarde wypełniacze metaliczne lub mineralne w warstwie powierzchniowej | v |
| Ruch pojazdów, w tym na kołach stalowych, obciążenie udarowe | Pomieszczenia przemysłowe | B35 (podkład: B25) | Wg specjalnego projektu | VI |
| Intensywny ruch pieszy, wózki ogumione, ruch lekkich pojazdów, ruch pojazdów na kołach stalowych, obciążenia udarowe | Chłodnie lub posadzka układana na starym podkładzie | B35 | Wg specjalnego projektu, min. grubość 75 mm | VII |

Warunki wykonania tradycyjnych posadzek betonowych  Tablica 12.10-2

| Miejsce wykonania posadzki | Podkłady | Największe wymiary |
| --- | --- | --- |
|  |  | powierzchni m2 | długości boku prostokąta, m |
| Dowolne | Konstrukcja lub podkład betonowy związany z konstrukcją stropu (np. strop żebrowy). Świeża powierzchnia betonu | nie ogranicza się | - |
| Dowolne | jw. Stwardniała powierzchnia betonu | 25 | 5,5 |
| Dowolne | Podkład betonowy na przekładce z piasku i papy na konstrukcji żelbetowej*' | 25 | 5,5 |
| Na otwartym powietrzu | Podkład betonowy na podłożu gruntowym*' | 5 | 3 |
| W pomieszczeniach zamkniętych | jw. | 10 | 4 |
| W podziemiach itp., pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami temperatury | jw. | 30 | 6 |
| *' Szczelina przeciwskurczowa powinna być wykonana również w podkładzie |

- formowane próżniowo-wibracyjnie,

- utwardzane powierzchniowo (utwardzane preparatem proszkowym lub ciekłym),

-impregnowane, najczęściej polimerem lub prepolimerem (tabl. 12.10-3).

- Wykonanie tego rodzaju posadzek polega na odpowiedniej modyfikacji betonu, zastosowaniu nowego sposobu jego układania i zagęszczania (metoda wibracyjno-próżniowa + zacieranie) oraz wykorzystaniu modyfikacji powierzchniowej (tabl. 12.10-4).

- Typowy współczesny beton posadzkowy to beton klasy B25 lub wyższej, z dodatkiem włókien (stalowe, polipropylenowe), modyfikowane dodatkiem krzemionki i emulsji polimerowej - najczęściej akrylowej, zawierający domieszkę superplastyfikatora. Emulsja może być wprowadzana w postaci proszku redyspergowalnego w wodzie. Typową konstrukcję posadzki betonowej ze zbrojeniem włóknem stalowym przedstawiono na rys. 12.10-4.

Rozwiązania materialowo-technologiczne stosowane w wykonawstwie posadzek betonowych [1]  Tablica 12.10-3

| Układanie betonu | Utwardzanie powierzchni | Impregnacja | Modyfikacja betonu |
| --- | --- | --- | --- |
| • Wibracyjno--próżniowe + • zacieranie + • pielęgnacja | • preparaty proszkowe • preparaty ciekłe | • preparaty polimerowe i prepolimerowe MMA, MMB, Styren, TMPTMA*' | • specjalne wypełniacze • mikrokrzemionka + superplastyfikatory • dyspersje polimerowe • inne domieszki i dodatki |
| *> MMA - metakryłan metylu, MMB - metakrylan butylu, TMPTMA - trójmetyłopropanotrójmetakrylan |

Podstawowe operacje technologiczne stosowane przy układaniu i ulepszaniu posadzki betonowej oraz uzyskiwane efekty [1] Tablica 12.10-4

| Formowanie próżniowo-wibracyjne | Utwardzenie powierzchniowe | Impregnacja |
| --- | --- | --- |
|  | preparatem proszkowym | preparatem ciekłym |  |
| Operacje technologiczne |
| 1. Ustawienie prowadnic | 1. Rozsypanie | 1. Nałożenie | 1. Wysuszenie podkładu |
| (elementy dylatacyjne) | preparatu na | mieszanki | betonowego do stanu |
| 2. Ułożenie zbrojenia | tężejącym | o konsystencji | powietrznosuchego |
| stalowego | betonie | gęstoplastycznej | (próżniowanie, |
| 3. Nałożenie i rozprowadzenie | 2. Zatarcie | o grubości | odpowietrznianie) |
| mieszanki betonowej | zacieraczką | ok. 10 mm | 2. Nasycenie ciekłymi |
| 4. Zagęszczenie mieszanki wibratorami buławowymi | 3. Wygładzenie powierzchni | 2. Odczekanie do wstępnego | preparatami monomerowymi lub |
| 5. Wyrównanie i dodatkowe | zacieraczką | utwardzenia | prepolimerowymi |
| zagęszczenie mieszanki | z dyskiem lub | kompozytu | 3. Polimeryzacja |
| łatami wibracyjnymi | zacieraczką | 3. Zatarcie | wywołana |
| 6. Ułożenie mat ssących | z łopatkami | powierzchni | katalitycznie lub |
| i próżniowe odwodnienie | „pod katem" | ręczne lub | przez ogrzewanie albo |
| mieszanki | 4. Pokrycie | mechaniczne | napromieniowanie |
| 7. Zatarcie i wygładzenie | środkiem | 4. Pokrycie | bądź ultradźwiękami |
| mechanicznymi | pielęgnacyjnym | powłokowym |  |
| zacieraczkami typu |  | środkiem |  |
| talerzowego i łopatkowego. |  | pielęgnacyjnym |  |
| pielęgnowanie betonu |  |  |  |

Tablica 12.10-4 cd.

| Efekty |
| --- |
| 1. Zwiększenie wytrzymałości | 1. Ulepszona powierzchnia | 1. Zwiększenie |
| Na ściskanie do 40% | monolitycznie związana z podkładem | wytrzymałości na |
| 2. Zmniejszone zużycie | - bez wyraźnej granicy faz | ściskanie i zginanie |
| cementu | 2. Zwiększona odporność na ścieranie | 2. Zwiększenie |
| 3. Możliwość stosowania | 3. Zwiększona odporność na uderzenie | odporności na |
| mieszanki betonowej | 4. Poprawa estetyki | uderzenie |
| o podwyższonym |  | 3. Zmniejszenie |
| w: c - nadmiar wody jest |  | nasiąkliwości |
| usuwany (próżniowanie) |  | 4. Zwiększenie |
| 4. Zmniejszenie liczby warstw |  | mrozoodporności |
| posadzki |  | 5. Zwiększenie |
| 5. Zmniejszenie liczby spoin, |  | odporności |
| 6. Uzyskanie równej |  | chemicznej |
| powierzchni |  | 6. Poprawa estetyki |

- Nowym posadzkom betonowym oprócz wymagań wytrzymałościowych (konstrukcja i nośność) stawiane są zaostrzone warunki dotyczące właściwości eksploatacyjnych, tzn. wymagana jest: horyzontalna płaskość, gładkość, łatwa zmywalność, bezpyłowość, antypoślizgowość, jednolita barwa (szara lub w kolorze), a przede wszystkim wysoka odporność na duże lokalne naciski, obciążenia udarowe i ścieranie.

12.10.6. Wykonywanie posadzek ceramicznych (z terakoty, grysu i klinkieru)

• Posadzki z  płytek terakotowych (patrz p. 5.9.2) mocowane są klejem lub zaprawą cementową, najczęściej na cienkiej spoinie grubości od 3 do 6 mm, w zależności od wielkości płytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podłożu rozprowadza się ją szpachlą lub pacą zębatą o wysokości zębów od 5 do 8 mm.

• Posadzki z gresów charakteryzują się niską nasiąkliwością, wysoką twardością, wytrzymałością i mrozoodpornością. Gresy mocuje się klejem, tak samo jak płytki terakotowe.

• Posadzki z płytek glinianych to nowy wyrób uzyskiwany przez wypalanie specjalnych guń ceramicznych. Płytki mogą mieć fakturę rustykalną, gładką lub porowatą. Produkowane są jako płytki kwadratowe lub ośmiokątne przeznaczone do wnętrz oraz kwadratowe przeznaczone na zewnątrz budynku. Wymiary płytek: od 200 do 600 / 200 do 400 mm i grubości 10 do 35 mm. Twardość w skali Mohsa 3-5, ścieralność (na tarczy Boehmego) 500 mm3, nasiąkliwość 3-9%, wytrzymałość na zginanie 22 MPa. Produkowane są w kolorze naturalnej ceramiki czerwonej. Płytki mocuje się klejem lub na zaprawę cementową. W systemie produkuje się dodatkowo stopnice, cokoły itp. Płytki są mrozoodporne i odporne na szok termiczny. Płytki gliniane stosuje się jako posadzki tarasów i balkonów wewnątrz i na zewnątrz budynków.

• Posadzki z cegły klinkierowej i płytek klinkierowych

- Cegła klinkierowa budowlana lub drogowa (patrz p. 5.9.8) służy do wykonywania posadzek w obiektach, gdzie występuje ruch pojazdów lub wózków, a więc w halach fabrycznych, magazynach, kotłowniach itp. Posadzki z cegieł klinkierowych można wykonywać na stropach, na podłożach betonowych leżących na gruncie lub na podkładzie z piasku. Jeśli posadzka nie będzie narażona na znaczny ruch lub duże obciążenia, podłoże wykonuje się z piasku; grubość warstwy ok. 15 cm. Na mocnym podkładzie betonowym lub żelbetowym po ułożeniu zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:1:6 i grubości około 2 cm układa się cegłę na płask lub na rąb, pozostawiając spoiny pionowe częściowo nie wypełnione. Spoiny te zalewa się od góry rzadką zaprawą cementową 1:5 [3]. Cegły klinkierowe układane na zaprawie kwasoodpornej i szczelinach wypełnionych odpowiednimi kitami chemoodpornymi tworzą posadzki odporne na działanie kwasów. a

- Plytki klinkierowe (patrz p. 5.9.8) mocuje się najczęściej na klej. Jako dodatkowe elementy systemu produkuje się: cokoły, płytki narożne, stopnice itp. Płytki klinkierowe są mrozoodporne, kwasoodporne oraz odporne na szok termiczny. Płytki stosuje się na posadzki podłóg wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz tarasów, balkonów i schodów.

Szczegółowe warunki wykonania posadzek podano w [4], patrz również [2] i [3]. Wykonanie posadzek powinno być również zgodne z instrukcjami i zaleceniami producenta.

12.10.7. Wykonywanie posadzek z drewna i materiałów drewnopochodnych

•  Podłoga z desek z drewna np. sosnowego, świerkowego itp. (patrz p. 5.13.2). Deski łączy się na pióro i wpust oraz mocuje do legarów za pomocą gwoździ  tzw.  krytych, wbijanych w pióro deski.

•  Posadzki z deszczułek litych (parkiety). Stosuje się deszczułki z drewna twardego liściastego, np. dębowego, bukowego, jesionowego itp. (p. rozdz. 5.13). Parkiety z deszczułek stosuje się tylko w pomieszczeniach suchych. Łączone są na pióro i wpust i mocowane do

podłoża za pomocą kleju lub gwoździ. Posadzki układa się na podłożu betonowym, drewnianym itp. Parkiety mogą być dostosowane do ogrzewania podłogowego.

• Posadzki z paneli podłogowych są nowym rozwiązaniem posadzek z materiałów drewnopochodnych i żywic syntetycznych. Wierzchnia warstwa panelu jest wykonana z laminatu, najczęściej melaminowego z włóknami celulozowymi, warstwa nośna z płyty HDF i warstwa spodnia z żywicy melaminowej  z warstwa przeciwprężną.  Panele  są łączone  na pióro i wpust klejem i swobodnie układane na warstwie cienkiej gąbki (podłoga pływająca) lub przyklejane do podłoża zgodnie z zaleceniami producenta. Mogą być układane na podłożu z drewna, betonu itp. Stosowane są w budownictwie mieszkalnym i użyteczności publicznej. Panele mogą być produkowane jako odporne na uderzenia, zarysowania, promieniowanie UV, rozpuszczalniki i kwasy; są dostosowane do ogrzewania podłogowego.

• Posadzki z desek klejonych z drewna dębowego, bukowego, klonowego itp. Łączy się je na pióro i wpust i mocuje za pomocą kleju do podłoża z: betonu, metalu, drewna, podłóg żywicznych, linoleum itp. Zalecane jest wykonanie pod posadzką (w zależności od warunków) wymaganej izolacji akustycznej, termicznej i przeciwwilgociowej. Posadzki z desek klejonych stosowane są wewnątrz pomieszczeń w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.

•  Posadzki z wykładziny korkowej mają strukturę wielowarstwową. Warstwę wierzchnią stanowi korek dekoracyjny powlekany lakierem lub folią z PVC, warstwę spodnią korek zagęszczony. Posadzki z korka układa się na podłożu z betonu, kamienia, płytek ceramicznych, drewna itp. i mocuje za pomocą kleju dyspersyjnego lub kleju rozpuszczalnikowego do PVC.

• Posadzki dystansowe wykonywane są w pomieszczeniach, w których istnieje konieczność poprowadzenia pod podłogą przewodów elektrycznych, przewodów sieci komputerowych lub kanałów wentylacyjnych. Materiał płyty podestu składa się ze sprasowanej płyty wiórowej powleczonej laminatem, folią aluminiową lub stalową blachą ocynkowaną, ułożonej np. na lekkim betonie, płycie aluminiowej itp. w galwanizowanej ramie stalowej. Płyty mogą mieć różne wykończenie powierzchni górnej, np. laminat, wykładzina PVC, wykładzina dywanowa itp. Płyty układa się swobodnie na stopach przyklejonych, przykręconych lub przybitych do podłoża. Masa l m2 podłogi może wynosić od 10 do 130 kg. Wykonanie podłogi zgodnie z instrukcja producenta wyrobu.

12.10.8. Wykonywanie posadzek z tworzyw sztucznych

• Kompozycje podłogowe z zastosowaniem żywic syntetycznych służą do wykonywania bezspoinowych posadzek [1]. Kompozycje te składają się ze składnika żywicznego, utwardzacza, wypełniaczy mineralnych oraz pigmentów i środków pomocniczych. Proces utwardzania posadzek polega na reakcji chemicznej żywicy z utwardzaczem. Proces ten odbywa się w temperaturze pokojowej.

• Rodzaje posadzek. Spośród różnych rozwiązań posadzek żywicznych znaczenie praktyczne mają: epoksydowe, poliuretanowe, akrylowe, epoksydowo-poliuretanowe, winylowo-estrowe, poliestrowe.

Wymienione posadzki wykonywane są w następujących wersjach technicznych (tabl. 12.10-5):

a) powłoki cienkowarstwowe, grubości ok. 0,5 mm,

b) samorozlewne, grubości 1,5-4,0 mm,

c) szpachlowe i zacierane, grubości 3,0-25,0 mm,

d) elastyczne, grubości 2,0-4,0 mm.

Zastosowanie mieszanek żywicznych w robotach posadzkowych [1]     Tablica 12.10-5

| Schemat | Nazwa: charakterystyka |
| --- | --- |
| Impregnacja/powłokowe |
| _ iYi | Hydrofobizacja, nie tworzy się powloką ciągła |
|  | Impregnacja typu powłokowego, grubość warstwy ok. 0,05 mm, częściowe wypełnienie porów, utworzenie ciągłej lub miejscami ciągłej błony |
|  | Cienkowarstwowa powłoka, grubość warstwy 0,1-0,3 mm, wypełnienie porów i utworzenie ciągłej cienkiej warstwy |
| Wylewane/szpachlowe |
|  | Cienka warstwa posadzkowa (pigmentowana), grubość warstwy 0,5-1,5 mm. Jednolita warstwa na całej powierzchni z zachowaniem widocznych nierówności podłoża (wymagane gruntowanie) |
|  | Gruba warstwa posadzkowa, grubość warstwy 1,0-5,0 mm. Jednolita warstwa na całej powierzchni, nierówności podłoża zostają przykryte (wymagane gruntowanie). Powierzchnia gładka lub uszorstniona (przeciwpoślizgowa) |
|  | Warstwa szpachlowa, grubość powyżej 5 mm. Odpowiednik warstwy betonowej (wymagane gruntowanie) |
|  | Nakład na betonie o właściwościach warstwy łączącej („warstwa sczepna") |

Tablica 12.10-5 cd.

| Spoiny/naprawy |
| --- |
|  | Naprawa podkładu betonowego, wypełnienie ubytków |
|  | Wypełnienie | rys i pęknięć w betonie |
|  | Wypełnienie | szczelin dylatacyjnych |

• Posadzki żywiczne charakteryzują się: krótkim czasem utwardzania, wysoką wytrzymałością na ściskanie, zginanie i rozciąganie, wysoką odpornością na ścieranie (transport kołowy), wysoką chemoodpornością, bardzo dobra przyczepnością do podłoża betonowego, możliwością barwienia oraz różnorodnego kształtowania powierzchni, łatwością konserwacji i pielęgnacji.

- Przeznaczone są do stosowania wewnątrz pomieszczeń w budownictwie ogólnym i przemysłowym według określonych przez producenta szczegółowych zaleceń technologicznych.

- Wykonuje się je na mocnym, niepylącym, suchym i nie zanieczyszczonym podkładzie betonowym.

- W czasie wykonywania i utwardzania posadzek żywicznych temperatura w pomieszczeniach powinna wynosić od +lO°C do +35°C, a wilgotność względna powietrza - w granicach od 55 do 75%.

- Posadzki żywiczne uzyskują petne właściwości techniczno-użytkowe po ok. 7 dniach utwardzania, a pełną odporność chemiczną -po 14 dniach.

- Wymagania jakościowe dla poszczególnych komponentów materialowych (składników) określa producent wyrobu.

- Wlaściwości techniczne dla kompozycji żywicznych (żywic) w stanie nieutwardzonym podano w tablicy 12.10-6, a w stanie utwardzonym w tablicy 12.10-7.

Rodzaje posadzek żywicznych, ich przeznaczenie, sposób wykonania i grubość przedstawiono w tablicy 12.10-8.

Kompozycja w stanie nieutwardzonym [1] Tablica 12.10-6

| L.p | Właściwości | Wymagania dla posadzek typu: |
| --- | --- | --- |
|  |  | powłokowego | wylewanego | szpachlowego i zacieranego | elastycznego |
| 1 | Gęstość [g/cm3] | Wartość deklarowana przez producenta. W stosunku do podanej wartości cecha może różnić się najwyżej o 5% |
| 2 | Lepkość kompozycji po zmieszaniu składników [sęk.] | Wartość deklarowana przez producenta. W stosunku do podanej wartości cecha może różnić się najwyżej o 5% |
| 3 | Rozlewność po zmieszaniu składników, po 10 min. i 24 h [cm] | 220,0 | * 20,0 | - | 2 20,0 |
| 4 | Czas życia (żywotność) | Wartość deklarowana przez producenta. W stosunku do podanej wartości cecha może różnić się najwyżej o 5% |
| 5 | uzas utwardzania (koniec) [min] | s 480 | s 480 | s 480 | s 480 |
| 6 | Zawartość substancji lotnych w składniku żywicznym i utwardzaczu *' [%] - w temperaturze 23 * 1°C - w temperaturze 80 ± 1°C |  | s ^ | 1 2 |  |
| 7 | Skurcz liniowy [%] | - | s 0,3 | s 0,2 | * 0,2 |
| 8 | Zgodność nakładania i rozprowadzania | Nie precyzuje się wymagań ilościowych. Kompozycja żywiczna powinna umożliwić wykonanie posadzki powszechnie stosowanymi technikami robót |
| 9 | Sedymentacja składnika ży\vicznego | Nie precyzuje się wymagań ilościowych. W warunkach składowania i transportu nie powinno wystąpić zjawisko rozwarstwiania się składników, uniemożliwiające uiednolicenie przez ręczne lub mechaniczne mieszanie |
| *' Dotyczy kompozycji bezrozpuszczałnikowych - według deklaracji producenta |

| Kompozycja w stanie utwardzonym [1] Tablica 12.10-7 |
| --- |
| L.p Właściwości | Wymagania dla posadzek typu: |
|  | powłokowego | wylewanego | szpachlowegc i zacieranego | elastycznego |
| 1 Wytrzymałość na ściskanie [MPa] a) dla lekkiego transportu b) dla średniego transportu c) dla ciężkiego transportu | _* _* _* | a 30,0 a45,0 s 50,0 | ł 30,0 245,0 250,0 | * _* _* |
| 2 Wytrzymałość na zginanie [MPa] a) dla lekkiego transportu b) dla średniego transportu c) dla ciężkiego transportu | * * * | 220,0 225,0 230,0 | ł 20,0 235,0 240,0 | _* _* _* |
| 3 Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] | * | _ * | * | 2 12,00 |
| 4 Wydłużenie względne przy rozciąganiu [%] | _ * | _ * | __ * | 2 10,00 |
| 5 Twardość [MPa lub jednostka Shore'a] | _ * | 2 100,0 | ł 100,0 | _ * |
| 6 Ścieralność na tarczy Boehmego [cm3/50 cm2] w aparacie Stuttgart [mm] | __ * s 0,09 | s 12,0 _ * | s 12,0 — * | _ * s 0,09 |
| 7 Przyczepność do betonu klasy B25 [MPa] | 2 1,5 | 2 1,5 | 2 1,5 | 2 1,5 |
| 8 Odporność na ścieranie udarowe [ilość obrotów urządzenia RS-1] a) dla lekkiego transportu b) dla średniego transportu c) dla ciężkiego transportu | * * * | 800-1500 1500-3000 3000-5000 | 1000-1500 1500-3500 3500-5000 | 2 1000 1500-2500 * |
| 9 Współczynnik rozszerzalności cieplnej liniowej [1°C • 10"5] w przedziale temperatur 0-40°C | __ * | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 10 Współczynnik tarcia kinetycznego (śliskość) a) na sucho b) po zawilgoceniu c) po zaoliwieniu | aO,24 2 1,12 20,08 | 20,24 20,12 20,08 | 20,24 20,12 20.08 | 20,24 20,12 2 0,08 |
| 11 Oporność na uderzenie [mm2] | _ * | s 70,0 | s 70,0 | s 100,0 |
| 12 Nasiąkliwość wody [%] | s 2,0 | i2.Q | s 2,0 | s 2,0 |
| 13 Odporność chemiczna [%] zmiany masy po 28 dniach zanurzenia w roztworze agresywnym a) całkowicie odporne b) częściowo odporne c) nieodporne | _ * |  | 1,0-2,0 2,0-5,0 >5,0 |  |
| 14 Klasyfikacja ogniowa | Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki. |
| 15 Właściwości sanitarno-higieniczne | Składniki nieszkodliwe dla zdrowia o stężeniach substancji dopuszczonych przez CIOP. Posadzka nieszkodliwa dla zdrowia po 3 tygodniach utwardzania - stężenia substancji szkodliwych nie powinny przekraczać wymagań MZiOŚ. |
| *' Nie określa się wymagań |

Rodzaje posadzek żywicznych i ich charakterystyka [1]      Tablica 12.10-8

| Rodzaj posadzki | Typ posadzki | Rozwiązanie materiałowe |
| --- | --- | --- |
|  | powłokowe | wylewane | gładkie szpachlowe | przeciwpoślizgowe |  |
| Epoksydowe | przeznaczenie: | przeznaczenie: | przeznaczenie: | przeznaczenie: | ukiad dwu- |
|  | pomieszczenia | obiekty | pomieszczenia | pomieszczenia | składnikowy: |
|  | o małej | budownictwa | o ciężkich | o ciężkich i bar- | składnik pod- |
|  | intensywności | ogólnego | i bardzo | dzo ciężkich | stawowy: ciekła |
|  | transportu | i przemysłowe- | ciężkich | warunkach | żywica epoksy- |
|  | kołowego | go, w których | warunkach | eksploata- | dowa, środki |
|  | i słabym | wymagana | eksploatacyj- | cyjnych, | modyfikujące. |
|  | oddziaływaniu | jest wysoka | nych, | z działaniem | wypełniacze |
|  | środowiska | odporność | z działaniem | środowiska | mineralne, |
|  | agresywnego, | i wytrzymałość | środowiska | agresywnego, | pigmenty |
|  | nakładanie: | mechaniczna, | agresywnego, | nakładanie: | mineralne |
|  | techniką | odporność na | nakładanie: | techniką | i ewentualnie |
|  | malarską, | działanie me- | techniką | szpachlową, | rozcieńczalniki |
|  | grubość: | diów agresyw- | rozsypywania, | efekt małej | nieaktywne lub |
|  | ok. 0,5 mm | nych oraz gład- | rozprowadzania | śliskości | aktywne. Drugi |
|  |  | ka i estetyczna | i zacierania | uzyskuje się | składnik: |
|  |  | powierzchnia, | ręcznego lub | bądź przez | ciekły utwar- |
|  |  | nakładanie: | mechanicznego, | dobranie rodza- | dzacz (aminy |
|  |  | techniką wy- | grubość: | ju i uziarnienia | alifatyczne, |
|  |  | lewania, a na- | 6-25 mm | wypełniacza | aminy aroma- |
|  |  | stępnie rolowa- |  | mineralnego. | tyczne, cyklo- |
|  |  | nia wałkiem |  | bądź specjalną | aminy i inne |
|  |  | igłowym w celu |  | techniką | modyfikowane |
|  |  | odpowietrzenia |  | nakładania lub | aminy) |
|  |  | i wygładzenia |  | połączenie obu | układ trój- |
|  |  | powierzchni, |  | tych działań, | składnikowy: |
|  |  | grubość: |  | grubość: | składnik pod- |
|  |  | 2-5 mm |  | 2-4 mm | stawowy: ciekła |

Tablica 12.10-8cd.

|  |  |  |  |  | mieszanina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | żywic |
|  |  |  |  |  | epoksydowych, |
|  |  |  |  |  | środków mo- |
|  |  |  |  |  | dyfikujących |
|  |  |  |  |  | oraz ewentual- |
|  |  |  |  |  | nie rozcień- |
|  |  |  |  |  | czalników |
|  |  |  |  |  | nieaktywnych |
|  |  |  |  |  | lub aktywnych. |
|  |  |  |  |  | Drugi składnik: |
|  |  |  |  |  | pigmentowany |
|  |  |  |  |  | lub |
|  |  |  |  |  | wielofrakcyjny |
|  |  |  |  |  | wypełniacz |
|  |  |  |  |  | mineralny, |
|  |  |  |  |  | Trzeci |
|  |  |  |  |  | składnik: |
|  |  |  |  |  | utwardzacz |
|  |  |  |  |  | aminowy. |
| Poliuretanowe | przeznaczenie: | przeznaczenie: |  | przeznaczenie: | układ jedno- |
|  | obiekty | obiekty |  | jak przy poli- | składnikowy: |
|  | budownictwa | o średnich |  | uretanowych | składniki: |
|  | ogólnego | obciążeniach |  | posadzkach sa- | spoiwo poliure- |
|  | i niektóre | użytkowych, |  | morozlewnych, | tanowe, środki |
|  | pomieszczenia | z ograniczonym |  | nakładanie: | modyfikujące, |
|  | budownictwa | działaniem |  | technika | wypełniacze |
|  | przemysłowego | środowiska |  | szpachlową, | mineralne, |
|  | o małej | agresywnego, |  | efekt małej | pigmenty |
|  | intensywności | nakładanie: |  | śliskości | mineralne oraz |
|  | ruchu | wylewanie, | nie wykonuje | uzyskuje się | ewentualnie |
|  | i ograniczonym | a następnie | się | bądź przez | rozcieńczalniki |
|  | działaniu | rozprowadzanie |  | dobranie | organiczne. |
|  | środowiska | i wałkowanie |  | rodzaju | układ dwu- |
|  | agresywnego, | powierzchni |  | i uziarnienia | składnikowy: |
|  | nakładanie: | (przeciwpośli- |  | wypełniacza | składnik |
|  | techniką | zgowe - użycie |  | mineralnego | podstawowy: |
|  | malarską (1 lub | odpowiedniego |  | bądź specjalną | mieszanina |
|  | 2 operacje), | rodzaju |  | techniką | spoiwa poliure- |
|  | grubość: | i uziarnienia |  | nakładania lub | tanowego, wy- |
|  | 0,5-1 mm | wypełniacza |  | połączenie obu | pełniacza mine- |
|  |  | mineralnego |  | tych działań, | ralnego, pig- |
|  |  | lub specjalna |  | grubość: | mentu mineral- |
|  |  | techniką robót), |  | 2-4 mm | nego, środków |
|  |  | grubość: |  |  | modyfikują- |
|  |  | 2-4 mm |  |  | cych i ewen- |
|  |  |  |  |  | tualnie roz- |
|  |  |  |  |  | cieńczalników. |
|  |  |  |  |  | Drugi składnik: |
|  |  |  |  |  | utwardzacz |
|  |  |  |  |  | poliizocyja- |
|  |  |  |  |  | ninowy. |
| Akrylowe | przeznaczenie: | przeznaczenie: | przeznaczenie: | przeznaczenie: | kompozycje |
|  | obiekty | obiekty | obiekty | obiekty | trójskładniko- |
|  | budownictwa | budownictwa | budownictwa | budownictwa | we (przygoto- |
|  | ogólnego | ogólnego | przemysłowego | przemysłowego | wane fabrycz- |
|  | i niektóre | i przemysło- | o intensywnym | o intensywnym | nie) lub kom- |
|  | pomieszczenia | wego, | ruchu kołowym | ruchu kołowym | pozycje wielo- |
|  | budownictwa | z działaniem | i oddziaływaniu | i oddziaływaniu | składnikowe |

Tablica 12.10-8cd

|  | przemysłowego | środowiska | środowiska | środowiska | (mieszane na |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | o małej | agresywnego, | agresywnego, | agresywnego, | budowie w od- |
|  | intensywności | nakładanie: | nakładanie: | nakładanie: | powiednich |
|  | ruchu | wylewanie, | techniką | techniką | proporcjach). |
|  | i ograniczonym | a następnie | rozsypywania, | szpachlową. | Składnik |
|  | działaniu | rozprowadzanie | rozprowadzania | efekt małej | podstawowy: |
|  | środowiska | i wałkowanie | i zacierania | śliskości | spoiwo akrylo- |
|  | agresywnego, | powierzchni | ręcznego | uzyskuje się | we (monomer |
|  | nakładanie: | (przeciwpośli- | lub mecha- | bądź przez | lub roztwór |
|  | techniką | zgowe - użycie | nicznego, | dobranie | polimeru |
|  | malarską (1 lub | odpowiedniego | grubość: | rodzaju | w monomerze). |
|  | 2 operacje), | rodzaju | 2-4 mm | i uziarnienia | Drugi składnik: |
|  | grubość: | i uziarnienia |  | wypełniacza | różnofrakcyjny |
|  | 0,5-1 mm | wypełniacza |  | mineralnego, | wypełniacz |
|  |  | mineralnego |  | bądź specjalną | mineralny, |
|  |  | lub specjalnej |  | techniką | pigment mine- |
|  |  | techniki), |  | nakładania lub | ralny i środki |
|  |  | grubość: |  | połączenie obu | modyfikujące. |
|  |  | 2-4 mm |  | tych działań, | Utwardzacz |
|  |  |  |  | grubość: | (inicjator poli- |
|  |  |  |  | 2-4 mm | meryzacji i sie- |
|  |  |  |  |  | ciowania mono- |
|  |  |  |  |  | meru akrylowe- |
|  |  |  |  |  | go) - najczę- |
|  |  |  |  |  | ściej nadtlenek |
|  |  |  |  |  | benzoilu w po- |
|  |  |  |  |  | staci 50% mie- |
|  |  |  |  |  | szanki w pla- |
|  |  |  |  |  | styfikatorze. |
| Epoksydowo- | przeznaczenie: | przeznaczenie: |  |  | układ dwu- |
| -poliuretanowe | obiekty | obiekty |  |  | składnikowy: |
|  | budownictwa | budownictwa |  |  | składnik |
|  | ogólnego | ogólnego |  |  | podstawowy: |
|  | i niektóre | i przemysłowe- |  |  | żywica |
|  | pomieszczenia | go, o wymaga- |  |  | epoksydowa |
|  | Dudownictwa | nej wysokiej |  |  | modyfikowana |
|  | przemysłowego | wytrzymałości |  |  | komponentem |
|  | o małej | mechanicznej. |  |  | poliureta- |
|  | intensywności | odporności na |  |  | nowym |
|  | ruchu . | działanie me- |  |  | z dodatkiem |
|  | i ograniczonym | diów agresyw- |  |  | wypełniaczy |
|  | działaniu | nych i gładkiej |  |  | mineralnych, |
|  | środowiska | i estetycznej |  |  | pigmentów |
|  | agresywnego, | jowierzchni, |  |  | mineralnych, |
|  | nakładanie: | nakładanie: |  |  | plastyfikatora |
|  | techniką | wylewanie, |  |  | i środków mo- |
|  | malarską (1 lub | rozprowadzanie |  |  | dyfikujących. |
|  | 2 operacje), | i wałkowanie |  |  | Drugi składnik: |
|  | grubość: | powierzchni |  |  | modyfikowany |
|  | ),5-l mm | przeciwpośli- | nie wykonuje | nie wykonuje | utwardzacz |
|  |  | zgowe - użycie | się | ie | aminowy. |
|  |  | odpowiedniego |  |  |  |
|  |  | rodzaju |  |  |  |
|  |  | uziarnienia |  |  |  |
|  |  | wypełniacza |  |  |  |
|  |  | mineralnego |  |  |  |
|  |  | u b specjalnej |  |  |  |
|  |  | echniki), |  |  |  |
|  |  | grubość: |  |  |  |
|  |  | 2-4 mm |  |  |  |

• Posadzki antyelektrostatyczne mogą być antystatyczne i przewodzące. Oporność elektryczna posadzek antystatycznych powinna być tak mała, aby umożliwić odprowadzenie elektryczności statycznej, jednakże na tyle duża, żeby zapobiec upływowi prądu z urządzeń pod napięciem, np. leżących na podłodze kabli elektrycznych. Dla posadzek przewodzących nie wymaga się dolnego ograniczenia oporności - są one przeznaczone tylko do pomieszczeń zagrożonych wybuchem, w których podjęto również inne środki dla zapewnienia ,,nieiskrzenia"[l].

Obniżenie oporu elektrycznego posadzki żywicznej uzyskuje się przez wprowadzenie do mieszanki żywicznej przewodzących wypełniaczy, na przykład grafitu bądź proszków metalicznych. Niezależnie od tego wprowadza się układ złożony z siatki miedzianej w celu odprowadzenia ładunków (rys. 12.5).

• Posadzki z PVC mogą być wykonane z płytek lub wykładzin rulonowych (patrz p. 5.12.2).

- Posadzki z plytek PVC układane są przede wszystkim na monolitycznych podkładach cementowych lub gipsowych na gładką powierzchnię (z warstwą wygładzającą), a także na podłożu metalowym. Płytki mocuje się za pomocą kleju dyspersyjnego lub kontaktowego (do metalu lub płyt wiórowych). Temperatura układania pokojowa, powyżej 15=C. Posadzka może być użytkowana po 24 godzinach od ułożenia. Z płytek PVC można wykonywać posadzki antypoślizgowe, antyelektrostatyczne z izolacją akustyczną. Szczegóły wykonania posadzek wg instrukcji producentów wyrobów.

- Posadzki z wykladzin rulonowych z PVC stosowane są jako jednorodne i z warstwą izolacyjną spienioną lub z filcu. Wykładziny mogą być układane na podłożu betonowym z masy samopoziomującej, metalu, płyt wiórowych itp. Wykładzinę mocuje się za pomocą klejów dyspersyjnych (wykładziny o powierzchni do 20 m2 można układać za pomocą taśm dwustronnie klejących). Użytkowanie po 24 godzinach lub po zaniku zapachu.

• Posadzki gumowe i kauczukowe. Temperatura układania - pokojowa. Mocowanie wykładzin gumowych i kauczukowych za pomocą kleju dyspersyjnego (kauczukowe również za pomocą kleju poliuretanowego). Użytkowanie wykonanej posadzki po 24 godzinach dla obu rodzajów.

• Wykładziny dywanowe układa się w temperaturze 150C, użytkowanie po 24 godz. od wykonania. Mocowanie za pomocą klejów dyspersyjnych   lub   układanie   luźne.   Ze względu na zróżnicowanie wyrobów i producentów wykładzin z tworzyw sztucznych wykonanie   posadzek  powinno   odbywać   się zgodnie ze szczegółowymi zaleceniami producentów.

12.10.9. Wykonywanie podłóg zewnętrznych

Podłogi zewnętrzne wykonuje się na tarasach spoczywających na gruncie, na dziedzińcach zewnętrznych itp., a także na tarasach nad pomieszczeniami, czyli na stropoda-chach. Konstrukcja takiej podłogi obejmuje wszystkie warstwy izolacyjne, takie jak: paro-izolacja, izolacja cieplna, warstwa ochronna, warstwa wyrównawcza ze spadkiem i izolacja wodoszczelna. W celu zabezpieczenia izolacji

wodoszczelnej przed zniszczeniem wskutek

ruchów termicznych warstw podłogi układa

się ją na warstwie poślizgowej [3].

• Konstrukcję podłogi zewnętrznej tarasu

z warstwą izolacji termicznej pokazano na rys.12.10-6, a bez warstwy ocieplającej na rys.

12.10-7.

- Do izolacji termicznej tarasów stosuje się m.in.: płyty styropianowe o gęstości min. 30 kg/m3, szkło piankowe czarne, płyty z wełny mineralnej hydrofobizowane, płyty z pianki poliuretanowej, płyty twarde z wełny mineralnej, płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym bądź z pianki poliuretanowej z okładzinami z materiałów rolowych.

- Do hydroizolacji tarasów stosuje się: preparaty asfaltowe do gruntowania podłoża, materiały rolowe, papy asfaltowe termozgrzewalne, niezgrzewalne i samoprzylepne: z masami powłokowymi niemodyfikowanymi lub modyfikowanymi zarówno elastomerami termoplastycznymi, jak również plastomerami z różnymi typami osnów, folie budowlane z tworzy sztucznych, lepiki asfaltowe (na zimno i na gorąco).

- Materiały uszczelniające: kity, taśmy uszczelniające.

- Na nawierzchniową warstwę na tarasach stosuje się: płytki kamionkowe, płytki klinkierowe, płytki lastrykowe, płyty betonowe i kamienne, betony cementowe lub asfalt lany.

- Materiały stosowane do:

- izolacji wodochronnej powinny być odporne na korozję biologiczną i powinny cechować się dużą elastycznością,

- izolacji termicznej powinny być nienasiąkliwe, odporne na działanie czynników biologicznych i odpowiednio sztywne. Niedopuszczalne jest przyklejanie izolacji termicznej ze styropianu lepikami i klejami zawierającymi rozpuszczalniki organiczne.

- Nawierzchnia tarasu powinna być wykonana z materiałów spełniających następujące warunki: nasiąkliwość maks. 4%, mała ścieralność i antystatyczność powierzchni, odpowiednia szorstkość, odporność na czynniki eksploatacyjne, takie jak: długo- i krótkotrwałe działanie temperatury, zmienne warunki wilgotnościowe, opady deszczu lub śniegu, w rejonach uprzemysłowionych - na czynniki agresywne oraz obciążenia eksploatacyjne statyczne i dynamiczne.

- Należy unikać łączenia ze sobą materiałów, które mogą szkodliwie na siebie oddziaływać i obniżać jakość izolacji; układ izolacyjny, w którym blacha ołowiana lub cynkowa ma kontakt z zaprawą cementową, jest niedopuszczalny, materiały te powinny być oddzielone np. za pomocą przekładki z papy lub folii; podobnie rozwiązania z uwzględnieniem kilku rodzajów metali, np. blachy stalowej ocynkowanej lub miedzianej, są niedopuszczalne [10].

- Wykonanie warstw konstrukcji podlogi tarasu, tzn. podłoża pod warstwę izolacyjną, izolacji wodochronnej, warstwy poślizgowej, warstwy nawierzchniowej oraz ew. izolacji parochronnej i termicznej powinno być zgodne z instrukcją ITB [10].

12.10.10. Odbiór robót

• Prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z projektem sprawdza się podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego części [2]. Podstawą odbioru robót są dokumenty:

- projekt techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne do wykonania robót; na rysunkach wykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robót, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzór techniczny,

- dziennik budowy,

- certyfikaty lub świadectwa zgodności mate-rialów,

- Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy odbiorze poszczególnych rodzajów podłóg.

W dzienniku budowy dokonuje się zapisów dotyczących międzyoperacyjnych odbiorów poszczególnych robót zanikających, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podkładów, od których jakości zależy ostateczna wartość techniczna podłóg [2].

Badania wykonanych podłóg składają się z badań pośrednich, które obejmują badania materiałów, podkładów, warstw izolacyjnych itp., oraz badań bezpośrednich obejmujących sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki.

•  Odbioru jakościowego materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. Należy sprawdzić zgodność właściwości technicznych   z   wymaganiami   odpowiednich norm lub innych dokumentów (aprobat technicznych), zezwalających na stosowanie ich w budownictwie.

- Przy odbiorze zakończonych robót należy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiały użyte do wykonania posadzki, nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i nasuwające z tego względu wątpliwości, powinny być poddane badaniom przez upoważnione laboratoria.

• Odbiór poszczególnych etapów robót

- Odbiór podloża powinien obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych.

- Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych powinien być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami podanymi w p. 12.7.6.

- Odbiór warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza się w następujących etapach robót: po wykonaniu podłoża, po ułożeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub ułożeniem podkładu [4]. Przy odbiorze wykonuje się: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie równości, czystości, wilgotności podłoża, sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej.

- Odbiór podkladu powinien być przeprowadzony na następujących etapach robót: po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas układania podkładu, po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbkach kontrolnych.

- W ramach odbioru powinno się wykonać sprawdzenie:

- materiałów,

- prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

- grubości podkładu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,

-wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie na podstawie wyników badań laboratoryjnych, badania należy przeprowadzać dla podkładów cementowych i anhydrytowych; powinny być one wykonywane nie rzadziej niż l raz na 1000 m2 podkładu,

- równości  podkladu   przez   przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej, odchylenia stanowiące  prześwity  między  łatą  i  podkładem należy mierzyć z dokładnością do l mm,

- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia należy mierzyć z dokładnością do l mm,

- prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych, płaskowników itp.), badanie należy wykonywać przez oględziny,

- prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

• Odbiór końcowy robót podłogowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonanej podłogi z dokumentacją projektowo-kosztorysową. Oceny zgodności dokonuje się przez oględziny i pomiary posadzki, a całej konstrukcji   podłogi   na   podstawie   zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych.

- W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: jakość użytych materiałów, warunki wykonania robót (warunki wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w dzienniku budowy, prawidłowość wykonania warstw konstrukcyjnych podłogi, tj. podkładu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub protokołów odbiorów międzyfazowych.

Ocenę prawidłowości wykonania posadzki przeprowadza się, gdy posadzka osiągnie pełne właściwości techniczne.

- Odbiór  posadzki   powinien   obejmować sprawdzenie:

-wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej,

- równości za pomocą łaty kontrolnej,

- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i poziomnicy,

- połączenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin,

- grubości posadzek monolitycznych na podstawie pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

- wytrzymałości na ściskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza się na próbkach kontrolnych pobranych w czasie wykonywania posadzki),

- prawidłowości (przez oględziny) osadzenia w posadzce kratek ściekowych, dylatacji itp.,

- prawidłowości (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych, tj. pomiar odchyleń od prostoliniowości, pomiar szerokości spoin,

- wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów, listew podłogowych,

Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na ścieranie, należy przeprowadzić badanie ścieralności na próbkach materiału pobranego podczas wykonywania posadzki.

Literatura uzupełniająca

[1] Czarnecki L., Rydz. Z.: Posadzfci przemy-slowe betonowe i z żywic syntetycznych. Materiały Budowlane nr 9/1998.

[2] Wolski Z.: Roboty podłogowe i okładzinowe. Warszawa 1998.

[3] Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robót wykończeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998.

[4] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownic-two ogólne. TI cz. 3 i 4, rozdz. 25. Arkady, War-szawa 1990.

5] Goliszek A.: Podkłady podłogowe pod posadzki i wykładziny podłogowe. Podłogi rui/1999.

[6] Janowski Z.: Podkłady pod posadzki. Materiały Budowlane nr 9/1998.

[7] Rowiński J.: Atlas Sam 150. Materiały Budowlane nr 9/1998.

[8] Mirowska M.: Materiały i wyroby do ochrony przed hałasem. Magazyn Budowlany nr 1/1997.

[9] Posadzka z zastosowaniem żywic syntetycznych. ZUAT - 15/VIII.09. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1999.

[10] Zabezpieczenia wodochronne tarasów. Dobór materiałów i technologia wykonania.

Instrukcja nr 344/97 Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1997.

[11] Posadź/ca samopoziomująca SAM 200. Przegląd Budowlany nr 4/1996.

Normy

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wzmagania i badania technicze przy odbiorze