12.3 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE

12.3.1. Zakres wymagań i dokumentacja techniczna

Wymagania dotyczą monolitycznych konstrukcji betonowych i żelbetowych z betonów zwykłych, stosowanych w obiektach budowlanych budownictwa ogólnego. Konstrukcje te są wykonywane w deskowaniach stałych (indywidualnych), przesławnych, przesuwnych lub ślizgowych.

Wymienione konstrukcje powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami sztuki budowlanej.

12.3.2. Rusztowania i deskowania

• Wymagania ogólne

- Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność wymiarów konstrukcji podczas układania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a więc w całym okresie ich eksploatacji.

- Deskowania powinny być tak szczelne, aby chronić przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca się, aby szerokość desek przylegających bezpośrednio do betonu nie była większa niż 150 mm, z wyjątkiem dna form, gdzie może być zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokości.

- Deskowania belek, luków i sklepień o rozpiętości powyżej 4 m powinny być wykonane ze strzałką konstrukcyjną odwrotną do kierunku ugięcia konstrukcji. Wartość tej strzałki powinna być określona w projekcie lub instrukcji dotyczącej danego rodzaju deskowania.

- Deskowania nieimpregnowane należy przed ułożeniem mieszanki betonowej obficie zlać wodą.

- Prawidlowość wykonania deskowań i rusztowań należy sprawdzić przed ich użytkowaniem (dokonać odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do użytkowania powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

• Deskowanie indywidualne

- Deskowania wykonywane indywidualnie z drewna lub z częściowym użyciem materialów drewnopochodnych i innych należy stosować tylko w uzasadnionych przypadkach..

- Jeżeli nie jest możliwe podwieszenie deskowania, np. do belek stalowych, to można je podeprzeć rusztowaniem ze stojaków (okrąglaki o średnicy 8-15 cm bądź krawędziaki o przekroju od 10 x 10 do 16 x 16 cm). Stojaki ustawia się na ułożonych na podłożu ciągłych podkładkach drewnianych (podwalinach) lub kawałkach desek grubości 32-36 mm (z podklinowaniem), zapewniających rozłożenie obciążenia przenoszonego przez stojaki na większą płaszczyznę podłoża.

- Stężenia stojaków drewnianych (przybite krzyżowo w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach) powinny być wykonane z desek grubości co najmniej 25 mm. Stężenia ukośne należy przybijać trzema gwoździami do każdego stojaka, jak najbliżej górnego i dolnego ich końca. Leżnie, stojaki, podwaliny ciągłe oraz stężenia poziome i ukośne powinny zapewniać utworzenie sztywnego układu trójkątnego; gdy w jednej płaszczyźnie nie ma ciągłych leżni, funkcję stężeń poziomych w układzie trójkątnym powinno spełniać deskowanie. Stojaki należy rozstawiać co 1,0-1,4 m; przy obciążeniu powyżej 5,0 kN/m2 stojaki powinny być rozstawione co 0,8 m. Rozbiórkę rusztowania należy rozpoczynać od wybicia klinów spod stojaków i opuszczenia deskowania.

- Zamiast stojaków drewnianych coraz powszechniej są stosowane stojaki metalowe teleskopowe, usztywnione tężnikami poziomymi z rur i złączy stalowych.

- Do indywidualnych można też zaliczyć - stosowane ostatnio coraz powszechniej -jednorazowe deskowania kartonowe słupów o przekroju kołowym. Te deskowania zazwyczaj umożliwiają wykonywanie słupów o średnicy od 150 do 1200 mm i wysokości do 4,5 m. Deskowania te można dowolnie przycinać i łączyć na placu budowy.

• Deskowania przestawne

- Deskowania te są wykonywane z tarcz (elementów) lączonych na zlącza łatwe do zaloże-nia i demontażu. Są stosowane głównie do wykonywania elementów powtarzalnych, zwłaszcza ścian i stropów. Tarcze deskowań mogą być mało-, średnio- i wielkowymiarowe. Tarcze mało- i średniowymiarowe mogą być montowane ręcznie (masa do 60 kg).

- Deskowania przestawne ścian, montowane z tarcz średniowymiarowych, stosuje się w dwóch układach:

a) pionowym - w budynkach o powtarzalnych kondygnacjach jednakowej wysokości,

b) poziomym - w budynkach o powtarzalnych kondygnacjach różnej wysokości.

- Szerokość tarcz deskowania o ukladzie pionowym oraz dlugość tarcz o ukladzie poziomym powinny odpowiadać zasadom koordynacji modularnej projektowania budynków. Wysokość tarcz układu pionowego powinna odpowiadać wysokości betonowanej ściany, a szerokość tarcz układu poziomego powinna być podzielnikiem tej wysokości.

- Tarcze wielkowymiarowe są dostosowane do układu i wymiarów poszczególnych elementów obiektu budowlanego. Są przestawiane za pomocą urządzeń mechanicznych.

- Urządzenia regulujące odstępy między przeciwleglymi tarczami (rozpory, ściągi) powinny umożliwiać wykonywanie ścian betonowych o różnych grubościach oraz zapewniać niezmienność zmontowanego zestawu tarcz deskowania.

- Zmontowane zestawy deskowań powinny być usztywnione podporami chroniącymi je przed przesunięciem lub odchyleniem od pionu bądź zwichrowaniem deskowań w stosunku do wytrasowanych linii ścian.

- Konstrukcja ram tarcz drewnianych (obecnie rzadko stosowanych) powinna być wykonana z krawędziaków sosnowych klasy K-27, a poszycie tarcz - z desek sosnowych bądź świerkowych klasy K-21 lub wyższej, grubości 32 mm, jednostronnie struganych, lub z materiałów drewnopochodnych (np. ze sklejki wodoodpornej). Drewniane ramy i tarcze powinny być impregnowane.

- Tarcze stalowe deskowań przestawnych powinny być wykonane jako sztywne konstrukcje z kształtowników i przyspawanego do nich poszycia z blachy stalowej grubości co najmniej l mm. Sposób łączenia poszczególnych tarcz powinien zapewnić sztywność całego deskowania oraz wykluczyć stosowanie śrub ze względu na nieuniknione zalewanie gwintów mlekiem cementowym i trudność czyszczenia.

- Odchyłki wymiarów tarcz. - Na całej długości ściany odchyłka nie powinna być większa niż 40 mm. Zaleca się, aby ściany o większej długości podzielić na odcinki montażowe i w pierwszej kolejności ustawić skrajne tarcze tych odcinków. Jest wskazane ustawienie deskowań na całym obwodzie ścian, w postaci zamkniętego pierścienia.

- W celu  uzyskania  otworów   okiennych i drzwiowych umieszcza się między elementami odpowiednie zastawki (ramki).

- Obecnie powszechnie stosuje się tzw. deskowania inwentaryzowane, oferowane przez różne firmy specjalizujące się w projektowaniu, produkcji oraz sprzedaży bądź dzierżawieniu tego rodzaju deskowań przestawnych do wykonywania ścian, stropów i innych elementów konstrukcyjnych.

- Po zmontowaniu deskowań należy sprawdzić prawidłowość ich zestawienia i szczelność. Odbiór deskowań należy wpisać do dziennika budowy.

• Deskowania przesuwne

- Deskowania te powinny stanowić zestaw dobranych tarcz, złączonych ze sobą na stałe na czas betonowania powtarzalnych segmentów żelbetowych monolitycznych konstrukcji halowych. Powinny być tak skonstruowane, aby po stwardnieniu betonu można było je opuścić i przesunąć po torach na stanowisko betonowania kolejnego segmentu, bez rozmontowywania tarcz. Konstrukcja nośna tych deskowań może być wykonana z kształtowników lub rur stalowych z poszyciem z blachy stalowej albo z drewna okrągłego iglastego i krawędziaków sosnowych (szkielet) oraz poszycia z desek sosnowych bądź świerkowych klasy co najmniej K-21, jednostronnie ostruganych.

- Deskowania o konstrukcji stalowej powinny być stosowane w wypadku hal typowych, kiedy jest zapewniona wielokrotność użycia tych deskowań oraz gdy przewiduje się przyspieszenie dojrzewania betonu za pomocą obróbki cieplnej. Deskowania drewniane mogą być stosowane do budowy hal typowych o konstrukcji prostej. Jeżeli deskowania są zmontowane na więcej niż jednym wózku szynowym, to powinny być one sztywno ze sobą sprzężone w celu ochrony przed deformacjami w czasie przesuwu.

- Deskowania ustawione na nowym stanowisku roboczym powinny być starannie sprawdzone, a ewentualne usterki należy usunąć przed przystąpieniem do betonowania.

Deskowania przesuwne są obecnie stosowane rzadko.

• Deskowania ślizgowe

- Deskowanie powinno stanowić jedną zespoloną formę dla calego obiektu budowlanego (np. trzonu budynku), przesuwaną do góry ręcznie lub mechanicznie. Przesuwanie po pionowych prowadnicach powinno odbywać się rytmicznie, w czasie zależnym od twardnienia betonu i uzyskania wytrzymałości umożliwiającej przesuwanie deskowania.

- Do przesuwania deskowań należy stosować dwa rodzaje podnośników: śrubowe obsługiwane ręcznie lub hydrauliczne przesuwane hydraulicznie (podnoszenie mechaniczne). Rozstawienie podnośników oraz ich eksploatacja powinny być zgodne z projektem.

- Ramy podnośników śrubowych powinny być z tarcicy sosnowej klasy K-27 lub ze stali kształtowej, poszycie tarcz deskowania - z desek sosnowych klasy K-21 jedostronnie ostruganych; pozostałe elementy drewniane tarcz oraz konstrukcji rusztowań i pomostów mogą być z tarcicy iglastej klasy K-21. Śruby w złączach elementów deskowań i rusztowań ślizgowych oraz wieszaki stalowe w rusztowaniach podwieszanych powinny mieć średnicę nie mniejszą niż 16 mm, wieszaki stalowe w ramach podnośników i przy tarczach - średnicę co najmniej 20 mm, a pręty nośne podnośników śrubowych - średnicę 24÷28 mm, dostosowaną do rozstawu podnośników i występujących obciążeń. Wszystkie części stalowe konstrukcji deskowań i rusztowań ślizgowych powinny być zabezpieczone przed korozją, np. lakierem asfaltowym; części nagwintowane należy chronić smarem lub olejem mineralnym.

- Ramy podnośników hydraulicznych powinny być wykonane z kształtowników walcowanych.

- Tarcze deskowania mogą być z desek sosnowych lub z blachy stalowej grubości l÷3 mm. Powinny być umocowane do słupów ram w sposób umożliwiający łatwy montaż i demontaż.

- Montaż rusztowań i deskowań powinien być wykonany w dwóch etapach:

a) scalenie (na przygotowanych do tego celu pomostach przyobiektowych) elementów w zestawy odpowiadające warunkom projektu oraz udźwigowi znajdującego się na budowie sprzętu montażowego,

b) montaż zestawów na podstawie wyjściowej ślizgu.

- Po zmontowaniu deskowań ślizgowych wraz ze wszystkimi urządzeniami powinna być przeprowadzona kontrola prawidłowości wykonania (sztywność) połączeń, poziomego i pionowego ustawienia całej konstrukcji, zamocowania rusztowań podwieszonych oraz - w wypadku podnośników hydraulicznych - sprawności działania pompy, silnika i całej instalacji. Takie samo sprawdzenie należy wykonać po ułożeniu pierwszej warstwy mieszanki betonowej wzdłuż wszystkich ścian i podniesieniu deskowania ślizgowego na wysokość około 0,5 m.

- Urządzenia kontrolujące poziomość deskowań powinny być na stałe umocowane przy podnośnikach narożnych wszystkich pól pomostów roboczych, a ich działanie powinno umożliwiać jednocześnie sprawdzenie poziomu oraz wartości posuwu ślizgu na całym rzucie budynku. Do kontroli utrzymania pionu budynku podczas posuwu ślizgu powinny być założone, co najmniej przy jego narożach, stale repery. Do górnych rygli zewnętrznego deskowania ślizgowego powinny być przymocowane kołowrotki z podwieszonymi do nich na linkach ciężkimi pionami, ustabilizowanymi w stosunku do przyjętych stałych punktów na reperach.

- W celu utrzymania niezmienności ukladu deskowań i mechanizmów ślizgowych podczas robót są konieczne:

a) pionowe i w osi ścian (i deskowania) ustawienie prętów nośnych,

b) równomierny przesuw deskowania na obwodzie wszystkich ścian na jednakową wysokość,

c) przestrzeganie zasady równomiernego obciążenia pomostów roboczych i niedociążenia równocześnie sąsiednich podnośników (przy przestawianiu zacisków lub przedłużaniu prętów nośnych),

d) stosowanie na przemian pokręteł prawo-skrętnych i lewoskrętnych przy podnośnikach śrubowych,

e) użytkowanie pomostów roboczych i deskowania roboczego tylko po sprawdzeniu prawidłowości i po odbiorze deskowania, co powinno być wpisane do dziennika budowy,

f) kontrolowanie stanu pomostów roboczych (w szczególności pomostów podwieszonych) przez cały okres ich użytkowania i niezwłoczne usuwanie usterek,

g) nieobciążanie pomostów ponad dopuszczalną wartość ustaloną w projekcie; dopuszczalne obciążenie powinno być podane w tablicach ustawionych w widocznych miejscach na wszystkich pomostach roboczych.

12.3.3. Zbrojenie

• Wymagania ogólne

- Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosuje się pręty ze stali zbrojeniowej klas A-0, A-I, A-II, A-III i A-IIIN oraz druty o właściwościach mechanicznych określonych wg normy PN-82/H-93215 Klasa i gatunek oraz średnice prętów i drutów stosowanego zbrojenia powinny być zgodne z projektem. Niżej podano ogólne zasady stosowania stali poszczególnych klas i gatunków.

- Pręty ze stali klasy A-0 gatunku StOS-b powinny być stosowane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nośne w elementach o małym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu.

- Pręty ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b, St3SY-b i St3S-b powinny być stosowane jako zbrojenie nośne w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w konstrukcjach narażonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów lub cieczy oraz w konstrukcjach pracujących w środowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozją. Ze stali klasy A-I gatunku St3SY-b należy wykonywać uchwyty montażowe elementów prefabrykowanych.

- Pręty ze stali klasy A-II gatunku 18G2-b powinny być stosowane jako zbrojenie nośne w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyższonej temperaturze, narażonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów i cieczy, gwałtowne działanie ciśnienia powietrza (podmuch) oraz pracujących w środowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozją.

- Pręty ze stali klasy A-II gatunku StSOB stosuje się jako nośne. Nie należy ich jednak stosować w konstrukcjach poddanych działaniu obciążeń wielokrotnie zmiennych. Nie nadają się do spawania łukowego i zgrzewania punktowego.

- Pręty ze stali klasy A-II gatunku 20G2Y-b powinny być stosowane jako zbrojenie nośne w konstrukcjach żelbetowych. Dopuszcza się stosowanie tej stali w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym.

- Pręty ze stali klasy A-III gatunku 34GS są podstawowym rodzajem zbrojenia nośnego w konstrukcjach z betonu. Dopuszcza się stosowanie tej stali w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i w konstrukcjach pracujących w podwyższonej temperaturze. W normie PN-B-03264: 1999 wymieniono również stale zbrojeniowe klasy A-III gatunku 25G2S i gatunku 35G2Y.

- Pręty ze stali klasy A-IIIN gatunku 20G2VY-b należy stosować jako zbrojenie nośne podłużne w żelbetowych elementach zginanych o stopniu zbrojenia większym niż 0,25%. Nie należy stosować tej stali w konstrukcjach poddanych działaniu obciążeń wielokrotnie zmiennych lub dynamicznych, podwyższonej temperatury oraz w konstrukcjach pracujących w środowiskach agresywnych.

- Druty ze stali klasy D-I gatunku St2S należy stosować jako zbrojenie rozdzielcze oraz strzemiona w konstrukcjach z betonu. Druty ze stali klasy D-I mogą być stosowane jako zbrojenie nośne tylko w postaci siatek zgrzewanych.

- Siatki standardowe i typowe należy stosować jako zbrojenie płyt stropowych (stropodachowych).

- Płaskie i przestrzenne zgrzewane szkielety zbrojeniowe należy stosować do zbrojenia konstrukcji z betonu zgodnie z zakresem stosowania prętów, z których zostały wykonane. Szkieletów tych nie należy stosować w konstrukcjach poddanych obciążeniom wielokrotnie zmiennym lub dynamicznym (np. belki podsuwnicowe) oraz w elementach projektowanych wg norm specjalnych (np. mosty, wiadukty, konstrukcje wsporcze linii elektroenergetycznych).

- Pręty nośne w jednym elemencie żelbetowym zaleca się wykonywać ze stali jednego gatunku. W szczególnych wypadkach dopuszcza się stosowanie w jednym przekroju prętów z różnych gatunków i klas stali od A-0 do A-IIIN, pod warunkiem uwzględnienia ich wytrzymałości i zakresów stosowania.

- W wypadku stosowania w konstrukcjach bądź elementach z betonu blach węzłowych lub innych, tzw. marek itp., wykonuje sieje ze stali St3S wg normy PN-90/B-03200.

•  Stal zbrojeniowa z importu (a także inne gatunki stali, nie wymienione wyżej) można stosować wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Konstrukcje żelbetowe powinny być zbrojone zgodnie z wymaganiami ujętymi w normie PN-B-03264:1999.

• Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia

- Pręty zbrojenia przed ich użyciem należy oczyścić z zendry, luźnych produktów korozji (rdzy), kurzu i innych zanieczyszczeń. Stosowane pręty proste nie powinny mieć miejscowych wykrzywień przekraczających 4 mm. Cięcie i gięcie prętów powinno być wykonywane mechanicznie.

- Zbrojenie należy ukladać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania mieszanki betonowej.

- Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem, stosuje się różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe przygotowuje się najczęściej poza placem budowy i gotowe umieszcza się w deskowaniu.

- Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami obowiązujących norm. Sprawdza się wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw strzemion, położenie złączy, długość zakotwienia itp. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w tabl. 12.3-2. Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie należy odnotować w dzienniku budowy.

Tablica 12.3-2

| Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia | . |
| --- | --- |
| Określenie wymiaru | Wartość odchyłki |  |
| Od wymiarów siatek i szkieletów |  |  |
| wiązanych lub zgrzewanych: |  |  |
| a) w długości elementu | ± 10 mm |  |
| b) w szerokości (wysokości) |  |  |
| elementu |  |  |
| Przy wymiarze do 1 m | ± 5 mm |  |
| Przy wymiarze powyżej 1 m | ± 10 mm |  |
| W rozstawie prętów podłużnych, |  |  |
| poprzecznych i strzemion: |  |  |
| a) przy średnicy 4> < 20 mm | ± 10 mm |  |
| b) przy średnicy 41 > 20 mm | ± 0,5 |  |
| W położeniu odgięć prętów | ± 2 |  |
| W grubości warstwy otulającej | + 10 mm |  |
| W położeniu połączeń (styków) |  |  |
| prętów | ± 25 mm |  |

12.3.4. Betonowanie

• Wymagania ogólne

- Mieszankę betonową uklada się po odbiorze deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów. Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą.

- Jednym z najważniejszych problemów podczas ukladania mieszanki jest niedopuszczenie do rozsegregowania jej składników. Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3 m. Im mieszanka jest bardziej ciekła, tym łatwiej rozsegregowuje się.

- Mieszanka dekla powinna być układana przy użyciu rynien lub rur i tak, aby wysokość jej swobodnego opadania nie przekraczała 50 cm . Słupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie większym niż 0,8 m2, bez krzyżującego się zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5 m; w wypadku mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej wysokość ta nie powinna przekraczać 3,5 m.

- W wypadku konieczności ukladania mieszanki betonowej z wysokości większych niż podane wyżej należy stosować rynny, rury teleskopowe elastyczne (rękawy) itp.

- Mieszanka betonowa wymieszana w temperaturze do 20°C powinna być zużyta w czasie do 1,5 h, a w temperaturze wyższej - do 1,0 h. Jeżeli są stosowane środki przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5 h.

- Ulożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń mechanicznych (wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych). Zagęszczenie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia użycie wibratorów pogrążalnych.

- Zasady ukladania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach ślizgowych, a także przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny być określone w projekcie.

- Przerwy robocze w  konstrukcjach mniej skomplikowanych można stosować:

- w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych,

- w slupach - w płaszczyznach stropów, belek lub podciągów; belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować   nie   wcześniej   niż   po   upływie 1-2 h od zabetonowania tych słupów i ścian,

- w plytach - na linii prostopadłej do belek lub żeber, na których opiera się płyta; przy betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu  dopuszcza  się przerwę  roboczą w środkowej części przęsła płyty, równolegle do żeber, na których wspiera się płyta.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku

naprężeń głównych. Powierzchnię tę należy przed wznowieniem betonowania starannie przygotować do połączenia betonu stwardniałego z betonem nowym. Wymaga to usunięcia z powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukania wodą.

Beton dojrzewający należy pielęgnować, a więc:

- chronić   odsłonięte   powierzchnie   betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w zimie mrozu),

- utrzymywać beton w stałej wilgotności:

- 7 dni, gdy użyto cementu portlandzkiego powszechnego użytku,

- 14 dni, gdy użyto cementu hutniczego i innych.

- Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 godz. od jego ułożenia. Jeżeli temperatura wynosi + 15°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3 godz. w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach

- co najmniej 3 razy na dobę. Jeżeli temperatura jest mniejsza niż +5°C, betonu nie polewa się.

• Rozdeskowanie i obciążenie konstrukcji

- Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z desek grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem że odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. Nie należy obciążać stropów i schodów przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze poniżej +10°C powinien być odpowiednio przedłużony.

- Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wytrzymałość wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę należy sprawdzać na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania be-tonu w konstrukcji.

- Wymagania szczegółowe dotyczące usuwania deskowań konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być podane w projekcie. Orientacyjnie można przyjąć, że:

- boczne elementy deskowań nie przenoszące obciążenia od ciężaru konstrukcji można usunąć po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi elementów,

- nośne deskowanie konstrukcji można usunąć po osiągnięciu przez beton wytrzymałości:

a) w stropach  15 MPa (w okresie letnim) i 17,5 MPa (w okresie obniżonych temperatur),

b) ścian - odpowiednio 2 i 10 MPa,

c) belek i podciągów o rozpiętości do 6 m -70% wytrzymałości projektowanej, a powyżej 6 m - 100% tej wytrzymałości.

- Usuwanie podpór, dźwigarów i innych elementów podtrzymujących deskowanie wznoszonej konstrukcji należy prowadzić w takiej kolejności, aby nie spowodować szkodliwych naprężeń w tej konstrukcji.

- Usuwanie deskowań zabetonowanych stropów budynków wielokondygnacyjnych należy przeprowadzać, zachowując następujące zasady:

- usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowanym stropem jest niedopuszczalne,

- podpory deskowania następnego, niżej położonego stropu mogą być usunięte tylko częściowo; pod wszystkimi belkami i podciąga-

mi o rozpiętości 4 m i większej powinny być pozostawione stojaki w odległości nie większej niż 3 m,

- całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej może nastąpić pod warunkiem osiągnięcia przez beton tych stropów wytrzymałości projektowanej.

- Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod nadzorem technicznym.

12.3.5. Odbiór końcowy

• Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione    następujące    dokumenty:

- dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

- dziennik budowy,

- protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji,

- wyniki badań kontrolnych betonu,

- protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji),

- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

•  Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: a) prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie, b) prawidłowości  cech  geometrycznych  wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin dylatacyjnych (tabl. 12.3-3), c) jakości betonu

Maksymalne odległości między przerwami dylatacyjnymi

Tablica 12.3-3

| Rodzaj konstrukcji | Odległość między dylatacjami [m] |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Konstrukcje poddane wahaniom temperatury zewnętrznej: a) ściany niezbrojone b) ściany zbrojone c) żelbetowe konstrukcje szkieletowe d) dachy nieocieplane, gzymsy | 5 20 30 20 |
| Ogrzewane budynki wielokondygnacyjne a) wewnętrzne ściany i stropy monolityczne betonowane w jednym ciągu b) jak wyżej - betonowane odcinkami nie większymi niż 15 m, z pozostawieniem przerw do późniejszego betonowania | 30 jak w przypadku wewnętrznych ścian prefabryk. |
| 1 | 2 |
| c) wewnętrzne ściany prefabrykowane z zewnętrznymi ścianami wielowarstwowymi d) jak wyżej - ze ścianami zewnętrznymi z betonu komórkowego e) jak wyżej - z lekkimi ścianami zewnętrznymi, podłużna ściana usztywniająca w części środkowej budynku f) jak wyżej - ze ścianami usztywniającymi w częściach skrajnych budynku g) prefabrykowane konstrukcje szkieletowe i konstrukcje monolityczne z usztywnieniem w części środkowej budynku h) monolityczne konstrukcje szkieletowe ze ścianami usztywniającymi w częściach skrajnych budynku – odpowiednio | 50 40 70 50 jak w przypadku wewnętrznych ścian prefabryk. jak dla a) lub b) |
| Ogrzewane jednokondygnacyjne hale żelbetowe bez ścian usztywniających lub tylko w części środkowej z zewnętrznymi ścianami o malej sztywności - w zależności od wysokości konstrukcji h a) h < 5 m. b) 5 s h < 8 m c) h 2 8 m | 60 10 + lOh 90 |

pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń (np. raki, rysy); łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cinkościennych nie większa niż 1%; lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju

danego elementu, d) zbrojenie główne nie może być odsłonięte.

Normy

PN-B-03264: 1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-88/B-06250 Beton zwykły

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne