12.12.1. Wymagania podstawowe

• Roboty powinny być wykonywane zgodnie z   zatwierdzoną   dokumentacją  techniczną i z uwzględnieniem zaleceń PN-82/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. Odstąpienie od dokumentacji technicznej powinno być udokumentowane zapisem w dzienniku budowy. Roboty zanikające powinny być po wykonaniu sprawdzone przez nadzór techniczny i wpisane do dziennika budowy.

• Rodzaj szkła i grubość szyb oraz charakterystyka materiałów pomocniczych użytych do szklenia powinny być podane w opisie technicznym.

• Prace związane z osadzaniem szyb w elementy szklone należy wykonywać po zakończeniu podstawowych robót budowlano-montażowych.

• Wszelkie czynności związane z gruntowaniem i wstępnym malowaniem elementów przeznaczonych do szklenia należy wykonać przed szkleniem (z wyjątkiem ostatecznego malowania).

• Elementy przeznaczone do szklenia nie powinny wykazywać odkształceń i nie mogą być zwichrzone. Na krawędziach szyb nie może być szczerbin, rys lub pęknięć.

12.12.2. Osadzanie szyb z płaskiego szkła hartowanego

•  Szyby ze szklą hartowanego mogą być wprawiane w ramy drewniane  metalowe i z innego materiału. Konstrukcja osadzeniowa w postaci ram, szczeblin itp. powinna zapewniać szybom równomierne oparcie i dostateczną swobodę ruchów.

•  Przystępując do osadzania szyb, należy sprawdzić stan wrębów. Szyby powinny mieć wymiary takie, aby przykrywały wręby co najmniej na szerokość 5 mm, jednak nie więcej niż na 2/3 szerokości wrębu.

- Szyby o wymiarze boku nie większym niż l m osadzone w ramach drewnianych powinny mieć luz dylatacyjny nie mniejszy niż 2 mm po obu bokach i 3 mm u góry. Szyby o tych wymiarach powinny być osadzone na podkładzie z kitu trwale plastycznego lub kitu kredowo--pokostowego. Na dole można nie stosować podkładek oporowych.

- Szyby o bokach nie większych niż l m osadzone w ramach metalowych powinny mieć luzy dylatacyjne nie mniejsze niż 3 mm. Luzy dolne uzyskuje się przez nałożenie dwóch podkładek oporowych z tworzywa sztucznego o twardości 50-80° Shore'a klasy A (lub miękkiego drewna), grubości 3 mm, szerokości 7-12 mm, długości 100 mm. Szyby osadza się na podkładzie z kitu trwale plastycznego, trwale elastycznego lub kredowo-pokostowego.

- Szyby o bokach większych niż l m (niezależnie od materiału ram) powinny mieć luzy zwiększone o l mm na każdy rozpoczęty metr.

- Oprócz podkładek oporowych należy założyć podkładki stabilizacyjne jak na rys. 12.12-1 (liczba podkładek jest zawsze taka sama: 2 podkładki na dole i po jednej na bokach). Grubość podkładek stabilizacyjnych powinna być mniejsza o l mm od luzu dylatacyjnego.

- Do osadzania szyb stosuje się kit wyłącznie trwale plastyczny lub elastyczny. Nie zaleca się stosowania uszczelek.

12.12.3. Osadzanie szyb zespolonych

• Zasady wprawiania szyb zespolonych w ramy okienne i inne elementy są odmienne od

szklenia szybami pojedynczymi. Takie szyby podlegają bowiem nie tylko obciążeniom zewnętrznym, lecz także i wewnętrznym powstającym na skutek zmiany ciśnienia gazu zawartego między płytami szkła.

• Konstrukcja osadzeniowa w postaci ram, szczeblin itp.  powinna zapewnić szybom równomierne i szczelne oparcie i nie może przekazywać na  szkło jakichkolwiek sił. Ponadto szyby zespolone powinny być tak osadzone, aby były uniezależnione od skurczu termicznego, wilgociowego i ewentualnego  wyboczenia   się   oraz   trwałego , odkształcania konstrukcji, w której są osadzone. Z tego względu szyby zespolone nie mogą być połączone konstrukcyjnie (sztywno) z ramą okienną lub z innym szklonym elementem.

• Szyby zespolone powinny mieć zapewnioną swobodę ruchów termicznych. Luzy dylatacyjne: po obu pionowych bokach szyb nie mniejsze niż 3 mm, a nad górnym poziomym bokiem - nie mniejszy niż 4 mm. Dolny poziomy bok szyby zespolonej powinien opierać się całą szerokością o podkładki oporowe umieszczone w odległości 1/6 długości boku dolnego. W celu zapewnienia szybom prawidłowych luzów bocznych bądź górnych należy stosować przekładki dystansowe (stabilizacyjne), których układ jest uzależniony od rodzaju okna (rys. 12.12-2). Podkładki oporowe wykonuje  się z tworzywa sztucznego o twardości 70-75° Shore'a, przekładki boczne i górne - z tworzywa o twardości 50-60° Shore'a.

• Do uszczelniania szyb używa się wyłącznie kitów i uszczelek trwale plastycznych, które nie tworzą podpór szyb, lecz jedynie zapewniają uszczelnienie na całym obwodzie szyby.

• Osadzone szyby nie powinny pod lekkim uderzeniem wydawać dźwięku, mieć pęknięć oraz śladów roszenia się pomiędzy szybami.

12.12.4. Osadzanie szyb ze szkła jednostronnie gładkiego

• Zasady osadzania szyb są takie same jak ze szkła zwykłego, z tym że umieszcza się je stroną wzorzystą lub matową od strony ulegającej mniejszemu zabrudzeniu lub zapewniającej lepszy dostęp przy myciu (jeśli w dokumentacji nie zalecano inaczej). Zasady te nie dotyczą szyb ze szkła załamującego promienie światła.

•   Szyby   załamujące   promienie   światła umieszcza się w ramach stroną pryzmatyczną w kierunku padania światła, czyli na zewnątrz pomieszczenia. Kierunek przenikania promieni światła do pomieszczenia jest zależny od kształtu pryzmatów i ich ustawienia. Jeśli chcemy skierować promienie światła w górę, to szyby wprawiamy tak, aby szersze płaszczyzny pryzmatów również były skierowane w górę, a jeśli chcemy, aby promienie światła padały w dół - to szyby wprawiamy odwrotnie (rys. 12.12-3). Dlatego przed wprawianiem tego rodzaju szyb należy koniecznie zapoznać się z opisem technicznym robót szklarskich zawartym w dokumentacji.

12.12.5. Osadzanie szyb ze szkła zbrojonego

• Zasady wprawiania szyb są takie same jak szyb ze szkła zwykłego. Jednak w praktyce często  spotyka  się,  że  siatka  stanowiąca wzmocnienie szkła jest wtopiona nie w środku grubości szkła, lecz bliżej jednej strony (rys. 12.12-4). Dlatego też w czasie wprawiania szyb należy zwracać uwagę na to, aby strona, od której siatka jest wtopiona głębiej, była skierowana na zewnątrz. Jest to szczególnie ważne przy szybach dużych i szybach budynków narażonych na silne parcie wiatru, a także przy szkleniu dachów i świetlików ze względu na obciążenie śniegiem.

• Krawędzie szyb należy pokryć farbą antykorozyjną w celu zabezpieczenia końców drutów przed rdzewieniem, gdyż rdza powiększa-jąć swą objętość powoduje pękanie szyb.

12.12.6. Osadzanie szyb łączonych

• Szyby mogą być łączone na zakład lub na styk zależnie od przeznaczenia elementu szklonego i wymagań technicznych.

- Krawędzie poziome szyb łączonych na zakład muszą być położone równolegle do ramiaków poziomych, przy czym szyby leżące wyżej powinny zachodzić na szyby leżące niżej.

- Szerokość zakładów jest zależna od kąta nachylenia płaszczyzny szklonej (patrz PN-72/B--10180). Przy nachyleniu płaszczyzny szklonej pod kątem z 30° połączenie zakładów należy uszczelnić warstewką kitu układaną na górny brzeg szyby niżej położonej.

- Każda szyba powinna być zabezpieczona przed osuwaniem się za pomocą dwóch łapek (wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej lub nierdzewnej) umieszczonych w odległości 60-80 mm od bocznych krawędzi szyb. Odległość między łapkami nie powinna być większa niż 80 cm, przy większych odstępach należy zakładać po trzy łapki (rys. 12.12-5).

- Szyby wprawione na zakład w elementach drewnianych o niedużych rozstawach szcze-blin można zabezpieczać przed osuwaniem się szpilkami szkarskimi, wbijając je w sposób pokazany na rys. 12.12-5 c.

- Łączenie szyb na styk stosuje się jedynie przy szkleniu płaszczyzn pionowych. Styki w szybach mogą być poziome lub pionowe zależnie od wymagań technicznych.

- Szyby przeznaczone do łączenia na styk musza mieć jednakową grubość, aby na stykach nie gromadził się brud, a ponadto aby występujące krawędzie szyb nie kaleczyły rąk podczas wycierania szyb.

- Krawędzie szyb stykających się ze sobą powinny być równe i gładkie, gdyż tylko wtedy tworzą szczelne i najmniej widoczne połączenie bez dodatkowego uszczelniania.

- Przy wprawianiu szyb łączonych w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie, należy starać się, aby łączenie nie wypadło na wysokości oczu średnio wysokiej osoby, gdyż patrzenie przez taką szybę bardzo męczy wzrok. W takich przypadkach lepiej jest stosować łączenie pionowe.

12.12.7. Osadzanie szklanych płyt profilowanych

• Płyty szklane osadza się głowie w profilach stalowych (w uzasadnionych przypadkach mogą być umieszczane w obramowaniu drewnianym, w profilach żelbetowych, a nawet bezpośrednio w murze). Sposób umieszczania płyt profilowanych w przegrodzie jest zależny od przeznaczenia przegrody i wymagań technicznych.

- Wysokość kształtowników, w których osadza się płyty w pozycji pionowej, powinna być tak dobrana, aby można było płytę przez uniesienie jej w górę ustawić w dolnym kształtowniku (rys. 12.12-6). W praktyce stosuje się najczęściej kształtowniki o wysokości: górny 55 mm, dolny 30 mm (to samo dotyczy bruzd).

- Końce płyt osadzonych w kształtownikach powinny spoczywać na podkładkach z miękkiej gumy neuprenowej (jeżeli dokumentacja nie zaleca innego materiału). Do oddzielania płyt od konstrukcji stosuje się również podkładki neoprenowe.

• Styki płyt z konstrukcją i między sobą

uszczelnia się kitem trwale plastycznym.

- Ustawianie plyt należy rozpoczynać od wprowadzenia ich w górny kształtownik, po czym opuszcza sieje w dolny kształtownik. Jeżeli płyty osadza się w ramie z wrębami, kolejność osadzania jest odwrotna.

- Plyty osadzone w ksztaltowniku nie wymagają mocowania, lecz jedynie uszczelnienia, natomiast osadzone we wrębach trzeba mocować listwami o odpowiednich wymiarach, podobnie jak szyby zespolone.

12.12.8. Szklenie drzwi, wrót, balustrad i ogrodzeń

• Drzwi powinny mieć sztywną ramę nie ulegającą odkształceniom w czasie otwierania i   zamykania  (w  przeciwnym   razie   szyby w nich osadzone będą pękały).

- Szyby przeznaczone do szklenia drzwi nie powinny być cieńsze niż 3 mm i muszą być tak umieszczone, aby nie dotykały obrzeżami do wrębów i nie drgały podczas otwierania i zamykania.

- Szyby mogą być ze szklą przezroczystego lub wzorzystego, z wyjątkiem szyb do drzwi obrotowych i wahadłowych, które szkli się tylko szybami przezroczystymi w tym celu, aby w czasie otwierania drzwi było widać osobę znajdującą się po drugiej stronie.

- Szyby w drzwiach mogą być mocowane listwami przyszybowymi z jednej lub z obu stron w zależności od konstrukcji drzwi. W drzwiach drewnianych używa się do mocowania szyb listew drewnianych lub z tworzywa sztucznego, przytwierdzając je gwoździkami lub wkrętami, a w drzwiach metalowych - listwami w postaci kątowników metalowych o wymiarach odpowiadających wymiarom wrębów. Listwy metalowe mocujemy śrubami lub blachowkrętami.

• Wrota w budynkach garażowych i innych mogą być szklone szybami ze szkła zwykłego zbrojonego (pojedynczo lub podwójnie ze szczeliną powietrzną).

- Luzy między krawędziami szyb a ścianka wrębu powinny mieć szerokość co najmniej 4-6 mm z uwagi na możliwość odkształcania się wrót przy otwieraniu i zamykaniu.

- Szyby osadza się we wrębach na podkladzie z kitu trwale plastycznego albo na uszczelkach elastycznych nie starzejących się i mocuje listwami przyszybowymi w taki sam sposób jak w ramach okiennych.

• Balustrady schodowe w większości przypadków szkli się szkłem zbrojonym z uwagi na niską cenę tego materiału i bezpieczeństwo. Tam, gdzie chcemy uzyskać bardziej estetyczny wygląd wnętrza, np. w przypadku balustrad wewnątrz mieszkania, stosuje się szkło przejrzyste hartowane (tzw. bezpieczne) zwykłe lub barwne bądź szkło organiczne. Szkło barwne polerowane ze wględu na wysoką cenę i małą odporność na działanie mechaniczne stosuje się przeważnie tylko wtedy, gdy chce się uzyskać specjalne efekty oraz gdy zapewni się możliwość zachowania bezpiecznych warunków użytkowania.

- Plyty szklane w balustradach mogą być mocowane na listwy (podobnie jak szyby w ramach okiennych) lub za pomocą uchwytów bądź śrub (rys. 12.12-7).

•  Balustrady balkonowe i tarasowe (oraz ogradzające inne płaszczyzny znajdujące się na wysokości) szkli się - ze względu na bezpieczeństwo - płaskim szkłem zbrojonym identycznie jak balustrady schodowe.

- Przy mocowaniu płyt szklanych w balustradach obowiązuje zasada, że szkło nie może dotykać bezpośrednio do metalu i musi być zapewniona możliwość swobodnych ruchów. W przypadku osadzenia płyt szklanych w ramach metalowych mocuje się je listwami w postaci kątowników na całym obwodzie lub punktowo (rys. 12.12-8). Szkło oddziela się od metalu przekładkami elastycznymi lub trwale plastycznymi.

• Technika szklenia ogrodzeń jest taka sama jak szklenia balustrad schodowych czy balkonowych.

- Do szklenia ogrodzeń używa się przeważnie szkła zbrojonego zwykłego (grubości 5-8 mm) lub hartowanego zwykłego, rzadziej hartowanego przezroczystego (z uwagi na jego wysoką cenę).

- Plyty szklane mogą być wprawiane w ramy wykonane z kątownika stalowego. Z uwagi na to, że fundamenty ogrodzenia bardzo często ulegają ruchom spowodowanym przemarzaniem gruntu (wskutek czego następuje odkształcenie słupków i ram ogrodzenia, zwłaszcza gdy są one połączone ze sobą na sztywno przez spawanie) - płyty szklane wypełniające ramy ogrodzenia powinny mieć po obu bokach oraz w górze luzy dylatacyjne szerokości co najmniej l cm, w których zakłada się podkładki stabilizacyjne na wysokości 1/3 ramy. Ponadto płyta powinna spoczywać na dwóch podkładkach oporowych umieszczonych w odległości 1/6 długości podstawy płyty szklanej, licząc od naroży ramy (rys. 12.12-9 a).

- Podkladki oporowe i stabilizacyjne wykonuje się z takich samych materiałów jak podkładki dla szyb zespolonych, przy czym szerokość ich powinna być większa o 1-2 mm od grubości szkła, grubość wynosić co najmniej 3 mm, a długość 7-10 cm. Ponadto szkło powinno być oddzielone od metalu w miejscach styku warstewką kitu trwale plastycznego lub podkładkami elastycznymi z materiału nie starzejącego się.

- Plyty szklane mogą być mocowane w ramach listwami w postaci kątowników metalowych bądź punktowo (jak na rys. 12.12-9b).

- Mocowanie plyt szklanych między stupkami ogrodzenia odbywa się za pomocą uchwytów w podobny sposób jak w balustradach klatek schodowych lub balkonowych z tym, że nie należy zbyt mocno ściskać szkła uchwytami, aby w przypadku odkształcenia się słupków uchwyty mogły swobodnie zmienić swe położenie bez wywierania nacisku na szkło.

12.12.9. Odbiór stolarki oszklonej

• Przy odbiorze na budowie okien, drzwi i innych elementów oszklonych należy sprawdzić zgodność dostarczanych wyrobów z dokumentacją  techniczną,   ewentualnymi   zapisami w dzienniku budowy oraz z zamówieniem.

- Przede wszystkim należy sprowadzić ilość, wymiary i gatunek wyrobów oraz ich stan techniczny (czy nie ma uszkodzeń powstałych podczas transportu). Sprawdza się ościeżnice, ramy okienne i oszklenie.

- Szklo nie powinno znieksztalcać obrazu i mieć na powierzchni wad jak: nitki, rysy, pęcherzyki oraz zabarwienie niebieskie. Szyby powinny przylegać szczelnie do wrębów, listew mocujących i nie wykazywać drgań przy ruchach powietrza.

- Szyby podwoje i zespolone nie powinny wykazywać roszenia po stronie wewnętrznej. n W oknach uszczelnionych kitem kit wypełniający wręby powinien być ułożony tak, aby nie dosięgał górnej krawędzi wrębu na szerokość 1-1,5 mm (niedobór uzupełnia się farba przy ostatecznym malowaniu). Powierzchnia kitu powinna być starannie wyrównana i wygładzona, a w narożach uformowana pod kątem prostym.

• Stolarka oszklona powinna być zabezpieczona ochronnymi narożnikami i folią. Należy ją ustawiać w pozycji pionowej i przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, chronionych przed czynnikami atmosferycznymi.

Literatura uzupełniająca

[1] Bosakirski M.: Szklarstwo budowlane. Poradnik. Wydanie III. Arkady, Warszawa 1987.

[2] Gwiazda-Matulewicz M.: Stolarka budowlana i szklenie [w]: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom l Budownictwo ogólne, cz. 4. Arkady, Warszawa 1990.

Norma

PN-72/B-10180. Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze