##### Załącznik nr 8

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

#### WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

# I. Wstęp

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na likwidacji wybojów w jezdniach bitumicznych oraz wykonaniu powierzchniowego utrwalania nawierzchni w technologii emulsji i grysów.

# II. Technologia wykonania robót

1. Prace związane z likwidacją wybojów w jezdniach o nawierzchniach bitumicznych, o powierzchni łat w jednym miejscu do 5,0 m2 będą polegały na:

- wycięciu uszkodzonych miejsc z nadaniem regularnych kształtów,

- oczyszczeniu uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu i jego wywóz,

- skropieniu miejsca ogrzanym asfaltem,

- rozścieleniu gorącej mieszanki w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia,

- zagęszczeniu poszczególnych miejsc ułożonej nawierzchni,

- skropieniu bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem.

2. Prace związane z powierzchniowym utrwalaniem nawierzchni w technologii emulsji i grysów będą polegały na:

- dostarczeniu sprzętu i materiału na miejsce robót,

- skropieniu nawierzchni ogrzanym asfaltem,

- równomiernym rozsypaniu kruszywa,

- zawałowaniu rozścielonej warstwy kruszywa,

- ustawieniu znaków zabezpieczających,

- pielęgnacji nawierzchni z usunięciem kruszywa niezwiązanego.

### III. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wszelkie roboty remontowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed rozpoczęciem robót pracownicy powinni sprawdzić stan bezpieczeństwa w miejscu prowadzenia robót. Roboty remontowe należy wykonywać po zabezpieczeniu obszaru prowadzonych robót i oznakowaniu go stosownymi znakami drogowymi i urządzeniami ostrzegawczo-zabezpieczającymi. Roboty mogą wykonywać jedynie pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP na danym stanowisku pracy. Pracownicy znajdujący się w rejonie robót powinni być ubrani w odpowiednią odzież ochronną.

Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji należy niezwłocznie przerwać prace i ustalić z właściwą jednostką zarządzającą daną siecią podziemną dalszy sposób wykonywania robót.

Specjalistyczny sprzęt i maszyny powinny być obsługiwane wyłącznie przez osoby do tego uprawnione. Po zakończeniu robót remontowych teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

##### IV. Wymagania dotyczące właściwości materiałów

Materiały użyte do realizacji robót muszą być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych, atestów lub certyfikatów oraz muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

##### V. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót

Sprzęt i maszyny niezbędne do wykonania robót powinny zapewnić prawidłowe ich wykonanie oraz nie stwarzać zagrożenia dla osób i mienia w rejonie prowadzenia prac, jak również nie oddziaływać zbyt negatywnie na środowisko, tj. powinny spełniać normy w zakresie emisji hałasu i spalin.

##### VI. Wymagania dotyczące środków transportu

Transport materiałów związanych z wykonaniem robót remontowych powinien odbywać się w sposób zgodny z przepisami BHP.

VII. Kontrola jakości robót

W trakcie wykonywania robót, kontroli podlegają następujące elementy:

- Jakość materiałów budowlanych stosowanych w czasie prac remontowych;

- Prawidłowość w wykonaniu poszczególnych prac remontowych, zarówno ukrytych, jak 
i widocznych (m.in. stopień zagęszczenia oraz wymiary, dokładność zawibrowania nawierzchni, spadki poprzeczne i podłużne, uporządkowanie terenu po wykonaniu prac).

##### VIII. Odbiór robót budowlanych

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną jeżeli wszystkie elementy wymienione w punkcie II zostały zrealizowane prawidłowo. Odbiór robót następuje protokólarnie na podstawie wcześniej przeprowadzonej kontroli jakości robót. W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru:

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, który będzie prowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca telefonicznie Zamawiającemu.

Odbiorowi częściowemu i ostatecznemu robót – polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Zakończenie robót oraz gotowość ich do odbioru zgłasza Wykonawca telefonicznie Zamawiającemu. Zamawiający dokona odbioru robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót odbiega od wymaganej specyfikacją techniczną, zostaną wyznaczone roboty poprawkowe lub uzupełniające (wraz z nowym terminem odbioru). Do odbioru częściowego czy ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- obmiary wykonanych prac;

- deklarację zgodności wbudowanych materiałów;

Odbiorowi pogwarancyjnemu – polega na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem nieprawidłowości stwierdzonych przy odbiorze częściowym lub ostatecznym oraz zaistniałych w okresie gwarancyjnym robót.

### IX. Sposób rozliczenia robót

Ustalenia dotyczące sposobu rozliczenia robót podano w projekcie umowy stanowiącej załącznik specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

### X. Przedmiar i obmiar robót

Podana ilość jednostek przedmiarowych jest wielkością orientacyjną i Zamawiający nie gwarantuje zlecenia robót w podanej ilości. Ilość robót wyniknie w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb. Obmiar robót zostanie sporządzony przez Wykonawcę, a jego zgodność sprawdzona przez Zamawiającego w ramach procedury odbioru robót.

Przewidywana ilość prac:

- likwidacja wybojów w jezdniach bitumicznych masą asfaltową na gorąco - ok. 1000 m2.

- powierzchniowe utrwalanie nawierzchni w technologii emulsji i grysów - ok. 200 Mg.