D - 08.02.07

CHODNIK   Z   KOSTKI   KAMIENNEJ

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonaniem chodnika z kostki kamiennej w ramach robót zwi¹zanych z przebudow¹ nawierzchni Centrum Miasta Kêpna – Rynek i ulica Ratuszowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objêtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonaniem chodnika z kostki kamiennej granitowej o wymiarach 4/6 oraz 8/10. Szczegó³owa lokalizacja nawierzchni z poszczególnych wymiarów kostki kamiennej okreœlona jest w dokumentacji projektowej.

1.4. Okreœlenia podstawowe

Okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w  SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Kostka kamienna

Do wykonania chodnika mo¿na stosowaæ kostkê kamienn¹ nieregularn¹ wed³ug PN-B-11100 [8], klasy I pod wzglêdem jakoœci surowca skalnego u¿ytego do wyrobu kostki oraz gatunek 1 pod wzglêdem dok³adnoœci wykonania kostki.

W zale¿noœci od wymiaru zasadniczego (wysokoœæ kostki), rozró¿nia siê nastêpuj¹ce wielkoœci kostki nieregularnej - 5, 6, 8 i 10 (cm).

2.3. Kostka kamienna - wymagania techniczne

2.3.1.  Kszta³t i wymiary

Kostka nieregularna powinna mieæ kszta³t zbli¿ony do prostopad³oœcianu. Kszta³t kostki nieregularnej przedstawia rysunek 1.

Rysunek 1. Kszta³t kostki nieregularnej

Wymagania dotycz¹ce wymiarów kostki nieregularnej przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchy³ki

| Wyszczególnienie | Wielkoœæ (cm) | Dopuszczalne odchy³ki dla gatunku (cm) |
| --- | --- | --- |
|  | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 |
| Wymiar a | 5 | 6 | 8 | 10 | ( 1,0 |
| Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do górnej (czo³a) nie mniejszy ni¿ |

-

-

-

-

| 0,7 |
| --- |
| Nierównoœci powierzchni górnej (czo³a), nie wiêksze ni¿ | - | - | - | - | ( 0,4 |
| Wypuk³oœæ powierzchni bocznej nie wiêksza ni¿ | - | - | - | - | 0,6 |
| Odchy³ki od k¹ta prostego krawêdzi powierzchni górnej (czo³a), w stopniach, nie wiêksze ni¿ |

-

-

-

-

( 6

Odchylenie od równoleg³oœci p³aszczyzny powierzchni dolnej w stosunku do górnej, w stopniach, nie wiêksze ni¿

-

-

-

-

( 6

Dopuszcza siê uszkodzenie jednego naro¿a powierzchni górnej kostki o g³êbokoœci nie wiêkszej ni¿ 0,6 cm.

Kostka mo¿e mieæ uszkodzenia krawêdzi powierzchni czo³owej o d³ugoœci nie wiêkszej ni¿ pó³ wymiaru wysokoœci (a), natomiast ³¹czna ich d³ugoœæ nie powinna przekraczaæ wielkoœci wymiaru wysokoœci kostki (a).

2.3.2. Cechy fizyczne i wytrzyma³oœciowe kostki kamiennej

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej s¹ ska³y magmowe, osadowe i przeobra¿one. Wymagane cechy fizyczne i wytrzyma³oœciowe przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Wymagane cechy fizyczne i wytrzyma³oœciowe dla kostki kamiennej

| Lp. | Cechy fizyczne | Klasa | Badania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | i wytrzyma³oœciowe | I | wed³ug |

| 1 | Wytrzyma³oœæ na œciskanie w stanie powietrzno-suchym, w MPa, nie mniej ni¿ |
| --- | --- |

160

| PN-B-04110 [3] |
| --- |
| 2 | Œcieralnoœæ na tarczy Boehmego, w centymetrach, nie wiêcej ni¿ | 0,2 | PN-B-04111 [4] |

| 3 | Wytrzyma³oœæ na uderzenie (zwiêz³oœæ), liczba uderzeñ, nie mniej ni¿ |
| --- | --- |

12

| PN-B-04115 [5] |
| --- |
| 4 | Nasi¹kliwoœæ wod¹, w %, nie wiêcej ni¿ | 0,5 | PN-B-04101 [1] |
| 5 | Odpornoœæ na zamra¿anie | nie bada siê | PN-B-04102 [2] |

2.3.3. Sk³adowanie kostki

Kostkê nieregularn¹ mo¿na sk³adowaæ w pryzmach. Wysokoœæ pryzm nie powinna przekraczaæ 1 m.

2.4. Grys

Grys 2/6,3 na podsypkê i do wype³nienia spoin powinien odpowiadaæ wymaganiom PN-B-11111 [7].

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonania chodnika

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania chodnika z kostki kamiennej powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:

betoniarek do wytworzenia  zapraw i podsypki cementowo-piaskowej,

ubijaków rêcznych lub mechanicznych,

wibratorów p³ytowych,

drobnego sprzêtu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport kostki kamiennej

Kostki drogowe mo¿na przewoziæ dowolnymi œrodkami transportowymi. Kostkê nieregularn¹ przewozi siê luŸno usypan¹.

4.3. Transport pozosta³ych materia³ów

Grys mo¿na przewoziæ dowolnym œrodkiem transportowym w warunkach zabezpieczaj¹cych go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia³ami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w pod³o¿u powinno byæ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami pod³u¿nymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagêszczeniem pod³o¿a”.

WskaŸnik zagêszczenia pod³o¿a w korycie nie mo¿e byæ mniejszy od 0,97 wed³ug normalnej metody Proctora.

5.4. Podsypka

Mo¿na stosowaæ nastêpuj¹ce rodzaje podsypki:

podsypkê ¿wirowo-piaskow¹ lub z grysu o uziarnieniu 2/6,3 mm.

Rodzaj i gruboœæ podsypki powinien byæ zgodny z dokumentacj¹ projektow¹, SST lub wskazaniami In¿yniera.

Podsypka powinna byæ zagêszczona w stanie wilgotnoœci optymalnej i wyprofilowana.

5.5. Uk³adanie chodnika z kostki kamiennej

Kostkê mo¿na uk³adaæ w ró¿ne desenie: rzêdowy prosty, rzêdowy ukoœny, ³ukowy zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹.

Szerokoœæ spoin miêdzy kostkami nie powinna przekraczaæ 12 mm. Spoiny w s¹siednich rzêdach powinny siê mijaæ co najmniej o 1/4 szerokoœci kostki.

5.6. Wype³nienie spoin

Wype³nienie spoin powinno byæ wykonane po ubiciu kostki. Stosuje siê nastêpuj¹ce rodzaje wype³niania spoin:

grys kamienny o uziarnieniu 2/6,3mm,

5.7. Pielêgnacja chodnika

Chodnik z kostki o spoinach wype³nionych grysem mo¿na oddaæ do u¿ytku zaraz po ich wykonaniu.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaæ badania materia³ów przeznaczonych do budowy chodnika z kostki kamiennej i przedstawiæ wyniki tych badañ In¿ynierowi  do akceptacji. Badania powinny obejmowaæ:

badania kostek kamiennych, które nale¿y przeprowadziæ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-B-11100 [8],

badania w³aœciwoœci grysu okreœlone w normach podanych w punkcie 2.4 do niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robót

W czasie robót nale¿y wykonywaæ nastêpuj¹ce badania kontrolne:

sprawdzenie wykonania koryta wg pkt 5.2, przy czym dopuszczalne tolerancje wynosz¹ dla:

g³êbokoœci koryta:

o szerokoœci do 3 m: 		( 1 cm,

o szerokoœci powy¿ej 3 m:	( 2 cm,

szerokoœci koryta:  ( 5 cm.

sprawdzenie podsypki w zakresie gruboœci i wymaganych spadków poprzecznych i pod³u¿nych i porównaniu z dokumentacj¹ projektow¹,

sprawdzenie u³o¿enia chodnika z kostki kamiennej wg pkt 5.5,

sprawdzenie wype³nienia spoin wg pkt 5.6 w trzech dowolnych miejscach na ka¿de 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokoœci oraz wype³nienia.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1.  Sprawdzenie równoœci chodnika

Równoœæ chodnika sprawdza siê co najmniej raz na ka¿de 300 do 500 m2 u³o¿onego chodnika i w miejscach w¹tpliwych, jednak nie rzadziej ni¿ co 100 m. Przeœwit pomiêdzy nawierzchni¹ chodnika i przy³o¿on¹ trzymetrow¹ ³at¹ nie powinien przekraczaæ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu pod³u¿nego

Sprawdzenie profilu pod³u¿nego przeprowadzaæ nale¿y za pomoc¹ niwelacji, bior¹c pod uwagê punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni¿ co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach za³amania niwelety nie mog¹ przekraczaæ ( 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaæ nale¿y szablonem z poziomic¹, co najmniej raz na ka¿de 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach w¹tpliwych, jednak nie rzadziej ni¿ co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjêtego  profilu wynosz¹  ( 0,3%.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z kostki kamiennej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z kostki kamiennej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materia³ów na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

przygotowanie i rozœcielenie podsypki grysowej wraz z zagêszczeniem,

u³o¿enie chodnika z kostki kamiennej z wype³nieniem spoin grysem,

pielêgnacjê chodnika,

przeprowadzenie badañ i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwi¹zane

10.1. Normy

| 1. | PN-B-04101 | Materia³y kamienne. Oznaczanie nasi¹kliwoœci wod¹ |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-04102 | Materia³y kamienne. Oznaczanie mrozoodpornoœci metod¹ bezpoœredni¹ |
| 3. | PN-B-04110 | Materia³y kamienne. Oznaczanie wytrzyma³oœci na œciskanie |
| 4. | PN-B-04111 | Materia³y kamienne. Oznaczanie œcieralnoœci na tarczy Boehmego |
| 5. | PN-B-04115 | Materia³y kamienne. Oznaczanie wytrzyma³oœci kamienia na uderzenia (zwiêz³oœæ) |
| 6. | PN-B-06711 | Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych |
| 7. | PN-B-11111 | Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. |
| 8. | PN-B-11100 | Materia³y kamienne. Kostka drogowa |
| 9. | PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Sk³ad, wymagania i ocena zgodnoœci |
| 10. | PN-B-32250 | Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw |