12.7.1. Wymagania ogólne

•  Warunki techniczne wykonania i odbioru

hydroizolacji dotyczą zabezpieczenia budowli przed wodą, wilgocią gruntowa i parą wodną. Izolacje te powinny być wykonywane według zatwierdzonego projektu technicznego.

•  Hydroizolacje powinny:

- stanowić ciągły i szczelny uklad jedno- lub wielowarstwowy oddzielający budowlę lub jej części od wody lub pary wodnej;

- ściśle przylegać do izolowanego podkladu. Nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń;

- być wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłową realizację, a mianowicie: 1) po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, 2) po należytym obniżeniu poziomu wody gruntowej, jeśli zachodzi taka potrzeba, 3) w temperaturze otoczenia me niższej niż +5°C - dla izolacji z materiałów bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na gorąco; +10°C - dla izolacji z materiałów bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na zimno; +15DC - dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych; + 18DC - dla izolacji z żywic syntetycznych.

•  Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrębnych materiałów oraz różnej klasy odporności, np. zaprawy wodoszczelnej z materiałów rolo-wych, jako równorzędnych zabezpieczeń.

•  Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych (np. słupów) powinny być uszczelniane w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi przewodami lub elementami z izolacją.

• Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania woda.

12.7.2. Przygotowanie podłoża

•  Podłoże powinno być: trwale, nieodksztal-calne i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.  W celu  zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podłożem należy stosować odpowiednie klasy betonu podłoża, a mianowicie dla izolacji:

- z materiałów bitumicznych - B15,

- z folii z tworzyw sztucznych - B15,

- z laminatów z tworzyw sztucznych - B20.

•  Powierzchnia podłoża pod izolacje przyklejane łub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być gładka (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona   i   odpylona.   Na   narożach   powierzchni izolowanych  należy wykonać zaokrąglenia o promieniu  nie mniejszym niż 5 cm lub sfazować pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi.

•   Spadki podłoża izolacji odwadniającej (w pomieszczeniach  mokrych) w kierunku kratki  ściekowej  lub  kanaiu powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niż 1%.

•  Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych (lub innych materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym) należy zagruntować roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.

- Gruntowany podkład powinien być suchy (jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%).

- Powłoki gruntujące nanosi się dwiema warstwami, przy czym warstwę druga wykonuje się dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.

- Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż +5°C. W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza się gruntowanie podłoża roztworami asfaltowymi przy temperaturze poniżej +5°C, jednak nie niższej niż 0°C, jeżeli temperatura w ciągu doby nie była niższa niż 0°C.

12.7.3. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

•  Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się w celu zabezpieczenia:

- fundamentów budynków, położonych powyżej zwierciadła wody gruntowej, przed podciąganiem wody kapilarnej z gruntu i przed wodą opadową wsiąkającą w grunt,

- fragmentów budowli lub budynków podziemnych lub ich części znajdujących się nad zwierciadłem wody gruntowej przed wodą kapilarną łub wsiąkającą w grunt,

- ścian i stropów pomieszczeń mokrych (łaźnie, pralnie itp.) przed okresowym zraszaniem ich powierzchni,

- balkonów, loggii, tarasów itp. przed wodą opadową (patrz p. 9.2.2).

•  W zależności od sposobu wykonania i użytego materiału rozróżnia się:

- izolacje powłokowe z mas asfaltowych oraz żywic syntetycznych (bez wkładek),

- izolacje warstwowe z materiałów rolowych (pap oraz folii z tworzyw sztucznych),

- izolacje z zapraw wodoszczelnych i płytek okładzinowych.

• Izolacje powłokowe z mas asfaltowych bez wkładek wzmacniających mogą być stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnętrznej fundamentów, ścian piwnicznych itp.

- Liczba nakładanych warstw mas asfaltowych powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niż dwie, a łączna grubość tych warstw nie mniejsza niż 2 mm.

- W przypadku stosowania asfaltów lub lepików asfaltowych na gorąco powinny być one podgrzewane do temperatury 160°C-180=C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podkładzie nie powinna być niższa niż 140°C.

- Izolacje powłokowe z żywic syntetycznych bez wkładek wzmacniających z włókien szklanych mogą być stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2. Grubość izolacji powłokowych z żywe syntetycznych nie może być mniejsza niż 0,6 mm.

•  Izolacje warstwowe przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektów budowlanych przed wilgocią gruntową powinny składać się z dwóch warstw papy asfaltowej, przyklejonych do podłoża i sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.

- Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających (np. podpodło-gowych) przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach.

- Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić od 1.0 do 1,5 mm.

- Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.

•  Izolacje przeciwwilgociowe z folii PVC mogą być wykonywane jako jednowarstwowe grubości nie mniejszej niż l mm. Folia z PVC może być przyklejana do podłoża lub układana luzem. Do przyklejania folii należy stosować klej poliuretanowy (patrz rozdz. 5.14). Folie powinny być łączone na zakłady szerokości od 3 do 5 cm. Zakłady należy mocno  sklejać,  spawać lub zgrzewać. Sklejanie zakładów folii lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone zakłady należy dodatkowo uszczelnić nad krawędzią upłynnioną folią otrzymaną w wyniku rozpuszczenia PVC w cykloheksanonie (rozpuszczalniku).

•  Izolacje z zapraw wodoszczelnych ł płytek okładzinowych należy wykonywać z zaprawy cementowej 1:3 z dodatkiem środka uszczelniającego i płytek kamionkowych opisanych w rozdziale 5. Grubość zaprawy pod płytkami wynosi od 0,4 do 1,2 cm w zależności od wielkości płytek i jakości podłoża.

•  Warstwowe  izolacje przeciwwilgociowe fundamentów budynków wykonywać należy z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy folii polietylenowej na równym i gładkim podłożu z zaprawy cementowej. Powinna ona wystawać co najmniej l cm z każdej strony ściany (po otynkowaniu).

- Izolacja pozioma fundamentów budynków niepodpiwniczonych powinna być ułożona poniżej poziomu posadzki na wysokości minimum 15 cm (lepiej więcej 25-30 cm) nad terenem lub chodnikiem przy budynku.

- Izolacja pozioma w budynkach podpiwniczonych powinna być ułożona: dolna - w ścianach na wysokości wierzchu ławy fundamentowej, a izolacja pozioma górna - pod stropem. W przypadku budynków posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu (piaski) dopuszcza się układanie górnej izolacji poziomej ścian na wysokości wierzchu cokołu (około 30 cm nad poziomem terenu).

- Izolacja pionowa powinna być wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian i przebiegać od wierzchu ławy fundamentowej do wysokości min. 30 cm nad teren lub chodnik przylegający do budynku oraz być łączona z warstwami poziomych izolacji i ścian.

- Pionowa izolacja bitumiczna z materiałów rolowych powinna być chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi: w gruncie - ściankami z cegły, a nad terenem - cokołem wykonanym z zaprawy cementowej 1:2 albo z betonu wodoszczelnego lub w postaci okładziny z klinkieru lub kamienia.

• Warstwowe izolacje przeciwwilgociowe loggii lub balkonu należy wykonywać co najmniej z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym.

- Warstwa izolacyjna powinna być ułożona ze spadkiem 2% w kierunku okapu. Izolację balkonu nad pionem loggii lub nad pomieszczeniem mieszkalnym (np. przy cofniętej górnej kondygnacji) należy rozwiązać w sposób przewidziany dla tarasów (patrz p. 9.2.2).

- Najmniejsza grubość podkładu z zaprawy cementowej przy krawędzi okapu balkonu lub loggii nad przestrzenią nieogrzewaną powinna wynosić 3 cm.

- Podklad pod izolacją loggii nad pomieszczeniami ogrzewanymi powinien być wykonany z zaprawy cementowej 1:2, ale o grubości co najmniej 4 cm, ułożonej na warstwie ocieplającej. Powinien być zdylatowany na odcinki nie większe niż 2,5 m. Wymagany spadek izolacji powinien być uzyskany przez odpowiednie nachylenie ułożonej warstwy ocieplającej.

- Przejście przepony izolacyjne] nad dylatacją podtoża powinno być zabezpieczone paskiem papy na tkaninie technicznej szerokości około 20 cm klejonym punktowo jednostronnie do podłoża.

- Izolacja powinna być chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi warstwą dociskową z ułożoną na niej posadzką. Izolację należy wywinąć na przyległe ściany na wysokość co najmniej 15 cm nad powierzchnię posadzki.

- Progi drzwi (loggii lub balkonu) powinny wystawać co najmniej 8 cm nad powierzchnię posadzki i być dodatkowo zabezpieczone blachą ocynkowaną, której dolny brzeg wsuwa się pomiędzy warstwy izolacji przeciwwilgociowej, a górny wpuszcza we wrąb progu. Blacha stykająca się z zaprawą powinna być powleczona roztworem asfaltowym.

- Miejsce przenikania słupków balustrady przez warstwy izolacyjne należy uszczelnić w sposób zapobiegający wnikaniu wody (np. obróbką blacharską w kształcie stożka wypełnionego kitem uszczelniającym i połączoną w sposób ciągły z izolacja).

• Izolacje przeciwwilgociowe tarasów należy wykonywać na podłożu z zaprawy cementowej grubości co najmniej 3 cm [2]. Podłoże to należy zdylatować na pola o wymiarach nie większych niż 2x2 m.

- Pierwszą warstwę izolacji przeciwwilgociowej należy zagruntować emulsją asfaltową. Po wyschnięciu tej warstwy przykleja się (lepikiem rozłożonym na gorąco na całej powierzchni) 3 warstwy papy asfaltowej lub 2 warstwy pap zgrzewalnych na tekturze budowlanej albo pap zgrzewalnych na osnowie z włókniny poliestrowej bądź pap z masą powłokową modyfikowaną (jedną z tych warstw można wykonać z folii budowlanej z PVC).

- Papa przed ułożeniem powinna być przez około 24 h przechowywana w temperaturze około 18°C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu rozprostowania. Arkusze papy powinny być łączone lepikiem na gorąco na zakład szerokości nie mniejszej niż 10 cm. Długość pasma przyklejanej papy nie powinna przekraczać 7 m. Na tak przygotowanej izolacji należy ułożyć warstwę grubości do 3 mm posypki z talku technicznego zmieszanego z suchym piaskiem drobnoziarnistym w stosunku 1:2. Na tej warstwie należy wykonać warstwę poślizgową, np. z papy asfaltowej lub folii z PVC lub z polietylenu.

- Nawierzchnię tarasu należy wykonać z mrozoodpornych płytek ceramicznych lub lastrykowych ułożonych na mrozoodpornej zaprawie cementowej zdylatowanej na pola 2x2 m. Przykładowe rozwiązanie izolacji przeciwwilgociowej tarasów przedstawiają rysunki 9.2-22 do 9.2-27.

12.7.4. Wykonywanie izolacji przeciwwodnych

•  Izolacje przeciwwodne stosuje się dla zabezpieczenia przed przenikaniem wody naporowej:

- części lub elementów budowli położonych poniżej zwierciadła wody gruntowej (piwnic, zbiorników zagłębionych w gruncie, tuneli, kanałów podziemnych itp.),

- basenów, zbiorników, osadników i podobnych obiektów wypełnionych wewnątrz wodą.

•  W zależności od sposobu wykonania ł rodzaju użytego materiału rozróżnia się:

- izolacje warstwowe z materiałów rolowych (pap oraz folii z tworzyw sztucznych),

- izolacje z blachy (stalowej, ołowianej lub innej).

•  Papowe izolacje przeciwwodne powinny być wykonywane na zagruntowanym podkładzie opisanym w p. 12.7.2.

- Należy stosować papy z wkładkami nie podlegającymi korozji biologicznej. Są to papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włókninie.

- Dopuszcza się stosowanie pa pod warunkiem  zapewnienia mniejszego niż 0,01 MPa dział:

lacje  lub  zamknięcia  przepoi

między konstrukcją a żelbeto\

ciskową połączoną z częścią

kotwami talerzowymi. Papy n

na tkaninie technicznej należj

łącznie w środkowych warstw

izolacyjnej.

n Nie dopuszcza się używani(

wodochronnych papy na osnów

dowlanej.

d Liczba warstw papy powinr

na w projekcie (nie mniejsza n.

sowana do wielkości występi

wody oraz zawartości masy as

pie.

a Przynajmniej jedna (środki

izolacji powinna być wykonana

wej na tkaninie technicznej lub

wej na włókninie. Wymaganie

pap zgrzewalnych.

a Każda z przyklejanych warst

na być szczebla i ciągła. W na

powinna być wzmocniona doda

papy na tkaninie technicznej s;

30 cm.

d Lepifc asfaltowy  powinier

wadzany   równomierną   war;

1,0-1,5 mm na powierzchni poć

naklejanej warstwie izolacyjne.

stwę papy należy pokryć warsl

bości 2 mm.

g Szerokość zakładów papy, z;

nych, jak i poprzecznych, w k

nie powinna być mniejsza niż

kolejnych warstw papy powin

nięte względem siebie.

a Gotową izolację przeciwwoi

bezpieczyć (od strony parcia

dociskową lub warstwą ochr'

i ewentualne zbrojenie warst

powinny być określone na pod

statycznych i podane w projeki

• Izolacje przeciwwodne z f

sztucznych wykonuje się w s

przy omawianiu izolacji przeciwwilgociowych, jednakże z folii grubości dostosowanej do wielkości występującego parcia hydrostatycznego.

- Przewody przechodzące przez izolację powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przenikanie wody (rys. 12.7-1). Takie rozwiązanie wymaga zabetonowania w przegrodzie rury stalowej z kołnierzem stalowym szerokości minimum 10 mm. Rurę z dopasowanym kołnierzem należy zabetonować w przegrodzie przed przystąpieniem do robót izolacyjnych w taki sposób, aby powierzchnia kołnierza znalazła się w tej samej płaszczyźnie co powierzchnia podłoża pod izolacją.

Izolację przeciwwodną należy przykleić do kołnierza, wycinając w niej otwory w miejscach śrub i rury, następnie nakleić wokół rury podkładkę wzmacniającą z folii. Podkładka ta powinna mieć średnicę co najmniej o 20 cm większą od zewnętrznej średnicy kołnierza. Na śruby należy nałożyć ruchomy kołnierz dodatkowy i zacisnąć izolację przez dokręcenie nakrętek śrub. Jeśli w niewielkiej od siebie odległości przechodzą przez przegrodę dwa rurociągi stalowe lub większa ich liczba, można zastosować łączne uszczelnienie wokół nich izolacji przy zachowaniu podanej zasady uszczelnienia.

•  Izolacje przeciwwodne z blachy stosuje się rzadko i zwykle wewnątrz istniejącego budynku, gdy nie jest możliwe wykonanie izolacji zewnętrznej.

- Izolacja z blachy stalowej grubości co najmniej 2 mm powinna ściśle przylegać do zabezpieczanych przegród betonowych i powinna w nich być zakotwiczona za pomocą kotew, śrub lub innych łączników gwarantujących skuteczność połączenia. Arkusze blachy między sobą powinny być łączone za pomocą spawania. Powierzchnia blachy powinna być zabezpieczona przed korozją.

•  Izolacje podziemi budynków posadowionych poniżej zwierciadła wody gruntowej

- Izolację należy układać z zasady od strony parcia wody na przegrodę (płytę fundamentową lub ścianę). Podkład pod izolację powinien spełniać warunki opisane przy omawianiu izolacji przeciwwilgociowych.

- W okresie trwania robót izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien być obniżony co najmniej o 30 cm poniżej poziomu wykonywanej izolacji, do czasu zabezpieczenia jej warstwą dociskową i uzyskania przez tę warstwę dostatecznej wytrzymałości na parcie wody.

- Stosuje się dwa podstawowe sposoby izolowania podziemnej części budynku posadowionego poniżej zwierciadła wody gruntowej:

1) wykonanie izolacji w postaci wanny zewnętrznej,

2) wykonanie wanny wewnętrznej.

W obu przypadkach konieczne jest wykonanie obliczeń statycznych z uwzględnieniem pionowych sił wody, wypierających podłogę piwnicy, i parcia poziomego wody na ściany podziemnej części budynku.

• Sposoby wykonania wanny zewnętrznej Można tu wyróżnić dwa podstawowe przypadki:

1) gdy parcie i wypór wody są niewielkie, tzn. gdy najwyższy poziom wody gruntowej podnosi się ponad górny poziom fundamentu nie więcej niż o 30^10 cm,

2) gdy parcie i wypór są znaczne (wysoki poziom wody gruntowej).

- W pierwszym przypadku - parcie poziome może przenieść konstrukcja odpowiednio grubej ściany z cegły lub betonu, a siłę wyporu wody można zrównoważyć odpowiednio ciężką płytą podłogi piwnic, przy czym ciężar płyty i posadzki powinien przekraczać o min. 10% siłę wyporu wody. W tym przypadku wykonuje się najpierw izolację poziomą i pionową ścian zewnętrznych w sposób pokazany na rys. 12.7-2. Po wykonaniu całego budynku w stanie surowym (a więc po pierwszej fazie osiadania fundamentów) wykonuje się betonową płytę podłoża pod izolację poziomą podłogi piwnic i kładzie się dwie lub trzy warstwy izolacji poziomej.

Przebieg robót jest następujący:

1 - wykonanie  wykopu  do  poziomu wody

gruntowej,

2 - obniżenie poziomu wody gruntowej co naj-

mniej do poziomu spodu ławy fundamentowej,

3 - betonowanie ławy fundamentowej,

4 - ułożenie izolacji poziomej na ławie; pasma wkładek izolacji powinny wystawać o min. 15-20 cm poza szerokość ściany, aby można je było później połączyć z izolacją pionową ściany i poziomą izolacją podłogi (wystające odcinki izolacji należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami),

5 - wykonanie ścian piwnic, poziomej izolacji

górnej ścian (min. 30 cm nad poziom terenu i równocześnie pod stropem nad piwnicą), a następnie 2- lub 3-warsrwowej izolacji pionowej ścian, łącząc je z wystającymi pasmami izolacji poziomej,

6 - obmurowanie izolacji pionowej  ścianką

ochronną (np. z cegły grubości 12 cm na zaprawie cementowej) wystającą 30 cm ponad najwyższy poziom wody gruntowej i zdylatowanej w sposób przedstawiony na rys. 12.7-3a,

7 - wykonanie całego budynku w stanie surowym,

8 - wyrównanie powierzchni gruntu pod pod-

łogą piwnic, ułożenie warstwy żwiru lub piasku (ok. 15 cm) oraz betonowej warstwy podłoża grubości min. 10 cm pod izolację, a następnie po stwardnieniu betonu zagruntowanie tego podłoża,

9 - ułożenie 2 lub 3 warstw izolacji podpodło-

gowej i staranne połączenie jej z wystającymi pasmami izolacji poziomej ściany; szczególnie dokładnie należy uszczelnić dylatację pomiędzy ławą fundamentową i płytą podłogi (najlepiej za pomocą specjalnych, profilowanych taśm izolacyjnych z tworzyw sztucznych),

10 - wykonanie warstwy chroniącej izolację

przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie betonowania płyty dociskowej (np. z cegły na płask na zaprawie cementowej),

11 - betonowanie płyty dociskowej (zwykle

zbrojonej siatką stalową) o grubości wynikającej z obliczeń statycznych,

12 - ułożenie nawierzchni podłogowej.

Ten sposób wykonania izolacji wodoszczelnej nadaje się zwłaszcza przy posadowieniu budynków na gruntach piaszczystych, w których proces osiadania następuje szybko po ich obciążeniu.

- W drugim przypadku, tzn. przy wysokim poziomie wody gruntowej, najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie pod całym budynkiem fundamentu płytowego lub płytowo-żebrowego (patrz p. 6.1.5) i pokrycie od zewnątrz ścian zewnętrznych i fundamentu ciągłą warstwą 3-warstwowej przeciwwodnej izolacji typu ciężkiego (patrz p. 9.2).

W tym przypadku mogą wystąpić dwie podstawowe sytuacje:

1) gdy poziom wody gruntowej został obniżony za pomocą studni lub w inny sposób tak, że jest zapewniony swobodny dostęp w wykopie od zewnątrz do ścian zewnętrznych,

2) gdy wykop jest chroniony przed wodą gruntową ściankami szczelnymi (woda z wykopu została wypompowana) znajdującymi się w pobliżu ścian zewnętrznych budynku i nie ma do nich swobodnego dostępu od zewnątrz.

Pierwsza sytuacja umożliwia wykonanie robót w sposób analogiczny do wyżej opisanego, jednak z tą różnicą, że:

1) izolacja pozioma zostaje ułożona na podłożu pod żelbetową płytą fundamentową, która w tym przypadku pracuje jak odwrócony strop płytowy oparty na nośnych ścianach zewnętrznych i wewnętrznych i obciążony od dołu wyporem wody gruntowej,

2) należy zapewnić odpowiednie poważanie konstrukcji płyty ze ścianami zewnętrznymi oraz ciągłość izolacji poziomej pod płytą fundamentową i izolacji pionowej ścian (rys. 12.7.-3b).

W drugiej sytuacji, tzn. gdy nie można wykonać pionowej izolacji ścian od zewnątrz, kolejność robót jest odmienna, a mianowicie:

1) po wykonaniu podłoża pod żelbetową płytę fundamentową na odsadce tego podłoża (wystającej ok. 15-20 cm poza lico przyszłej ściany zewnętrznej) układa się dwie warstwy papy, a na nich muruje się ściankę  pomocniczą  z  cegły wodoodpornej (klinkierowej) na zaprawie cementowej,

2) tynkuje się i wygładza powierzchnię tej ścianki od strony budynku oraz wyokrągla jej naroża w miejscu styku ścian z betonem podłoża, a następnie wykonuje izolację poziomą na całej powierzchni podłoża i izolację pionową na powierzchni ścianki pomocniczej; przy czym pasmo pierwszej warstwy izolacji poziomej wyprowadza się na ścianę pomocniczą na możliwie dużą wysokość; następne warstwy (drugą i trzecią) wyprowadza się na mniejszą wysokość (o ok. 15 cm), aby zapewnić odpowiednie przesunięcie (mijanie się) połączeń na zakład poszczególnych warstw izolacji,

3) wykonuje się warstwy ochronne na izolacji poziomej (np. cegła na płask) i pionowej (warstwa zaprawy cementowej) i betonuje kolejno żelbetową płytę  fundamentową, a następnie żelbetową ścianę zewnętrzną budynku,  zapewniając im odpowiednie

konstrukcyjne powiązanie (przy odpowiednim zamocowaniu zbrojenia płyty fundamentowej w ścianie, płytę można obliczać jako częściowo utwierdzoną w tej ścianie); po obsypaniu ścianki pomocniczej gruntem będzie ona dociskała izolację do ściany budynku (zakłada się, że przesunie się ona po ułożonej wcześniej warstwie papy). Tę pomocniczą ściankę dylatuje się w sposób pokazany na rys. 12.7-4.

Wykonanie wanny zewnętrznej w opisany sposób, tzn. ścianki pomocniczej, można zastosować, gdy istnieje swobodny dostęp od zewnątrz z wykopu, ale wówczas przed rozpoczęciem betonowania ściany pionowej piwnicy należy ściankę pomocniczą podeprzeć konstrukcją rozporową (ten sposób wykonania został opisany w [1]).

Szczegóły łączenia warstw izolacji poziomej z pionową w wannie zewnętrznej podano na rys. 12.7-5 - posadowienie na ławach fundamentowych oraz wykonanie izolacji w postaci wanny wewnętrznej (takie rozwiązanie stosuje się z reguły w budynkach istniejących, gdy podnosi się lokalnie poziom wód gruntowych).

W obu przypadkach konieczne jest wykonanie obliczeń statycznych z uwzględnieniem wyporu pionowego i parcia poziomego wody oraz bardzo dokładnej dokumentacji i szczegółowej instrukcji wykonawczej.

Betonowy podkład pod izolację powinien mieć grubość co najmniej 10 cm i z każdej strony wysunięty poza lico ścian podziemia na odległość umożliwiającą ustawienie ścianki dociskowej.

Ścianki dociskowe (np. ścianki murowane z cegły grubości nie mniejszej niż 12 cm) powinny być ustawione na dwóch warstwach papy asfaltowej powlekanej. Ścianki takie powinny być zdylatowane w sposób przedstawiony na rysunku 12.7-4. Wysokość ścianek dociskowych powinna sięgać do poziomu o 30 cm wyższego niż najwyższy sprawdzony poziom występowania wody gruntowej.

• Sposoby wykonania wanny wewnętrznej ilustrują rys. 12.7-6 do 12.7-8. W podanym na rys. 12.7-6 rozwiązaniu pionowa przepona izolacyjna powinna być przyklejona do ścianki dystansowej oddylatowanej od konstrukcji. Takie rozwiązanie zapobiega odrywaniu izolacji przy skurczach wanny żelbetowej, co mogłoby mieć miejsce w przypadku wykonania jej na ścianie konstrukcyjnej. Wewnętrzna ścianka dociskowa w omawianym rozwiązaniu powinna być połączona z konstrukcją wanny za pomocą kotew talerzowych (rys, 12.7-7).

- Przy przejściu słupa przez wannę należy zastosować rozwiązanie zapewniające swobodę odkształceń słupa przy zachowaniu szczelności połączenia (rys. 12.7-9).

- Przejście rur przez przepony izolacyjne można wykonać za pomocą urządzeń dławicowych (rys. 12.7-10).

W miejscach dylatacji konstrukcyjnych izolacja powinna być trwale wzmocniona. Do tego celu należy stosować odpowiednio wyprofilowane wkładki dylatacyjne w postaci taśm z blachy stalowej ocynkowanej, blachy miedzianej lub folii PVC.

• Hydroizolacje z mas polimerowo-cementowych i polimerowo-bitumicznych. Ostatnio coraz szerzej rozpowszechniają się izolacje przeciwwodne wykonywane na zimno przy użyciu mas polimerowo-cementowych, tzn. szlamów uszczelniających (na bazie cementu), mas polimerowo-bitumicznych (na bazie bitumu), specjalnych folii, tzw. pęczkowatych, oraz betonu wodoszczelnego. Stosowane są one również do izolowania podziemnych części budynków (także przy występowaniu parcia i wyporu wody gruntowej, a więc przy posadowieniu poniżej zwierciadła wody gruntowej). Mogą one spełniać funkcję wanny zewnętrznej. Przykłady takich konstrukcji omówione są np. w publikacji [5].

12.7.5. Wykonywanie izolacji parochronnych

•  Izolację parochronną stosuje się jako zabezpieczenie stropodachów, tarasów, stropów, ścian  i  podobnych  przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej w te przegrody z pomieszczeń. Dotyczy to zwłaszcza pomieszczeń z podwyższoną wilgotnością, powietrza (pralnie, łaźnie, suszarnie, pływalnie kryte itp.).

•  W zależności od sposobu wykonania i użytych materiałów można rozróżnić następujące rodzaje izolacji parochronnych:

- powłokowe z farb, lakierów lub emalii,

- powłokowe z mas asfaltowych,

-  warstwowe z pap, folii z tworzyw sztucznych oraz folii metalowych.

- Izolacje parochronne umieszcza się od strony oddziaływania ciśnienia pary wodnej. Powinny być one wykonane z materiałów o dużym oporze dyfuzyjnym.

- Rodzaj izolacji i materialów, układ warstw (w przypadku izolacji warstwowych) oraz grubość izolacji (w przypadku izolacji powłokowych) powinny być określone w projekcie.

- Izolacja z papy asfaltowej powinna być przyklejona do podkładu i sklejana na zakładach papy w sposób ciągły za pomocą lepiku asfaltowego. Szerokość zakładów powinna być nie mniejsza niż 5 cm.

- Arkusze folii PVC powinny być przyklejane do podkładu odpowiednim klejem, a szerokość sklejonych zakładów powinna być nie mniejsza niż 3 cm.

- Arkusze folii polietylenowej powinny być zgrzewane na zakładach i przyklejone do podkładu emulsyjną pastą asfaltową lub układane luzem bez przyklejania.

- Arkusze folii aluminiowej, a także pap asfaltowych z folią aluminiową, powinny być bez uszkodzeń i przyklejone do podkładu lepikiem asfaltowym na gorąco przy zachowaniu zakładów szerokości nie mniejszej niż 3 cm.

- Powłoki z farb i lakierów nakładane na powierzchnie przegród powinny mieć grubość gwarantującą wymaganą szczelność. Wykonywanie powłok powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w rozdziale 5.14.

12.7.6. Odbiór hydroizolacji

Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach:

1) odbiory międzyfazowe (częściowe),

2) odbiór ostateczny (końcowy).

•  Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli:

- jakości materiałów,

- podkładu pod izolację,

- każdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych na przecieki.

• Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną.

• Odbiór podkładu pod izolację  powinien obejmować sprawdzenie:

- wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu,

- poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków kanalików ściekowych,

- poprawności zagruntowania podkładu (jeśli podlega on gruntowaniu),

- oraz rejestrację wszelkich usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzania wpustów itp.),

•  Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować sprawdzenie:

- ciągłości warstwy izolacyjnej,

- poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki,

- oraz rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfaldowań, odspojeń, niedoklejenia zakładów itp.).

•  Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się - aby były dokładnie ze sobą połączone (bez możliwości rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością wydłużeń lub skurczów).

•  Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu:

- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem,

- występowania ewentualnych uszkodzeń,

- w przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbą wodną lub inne badania pozwalające  na  prawidłową  ocenę wykonanych robót izolacyjnych:

- w zbiornikach i podobnych obiektach, po napełnieniu ich wodą do projektowanego poziomu (na okres co najmniej 72 godz.),

- przy parciu wody od zewnątrz - prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem.

•  Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna być przedłożona następująca dokumentacja techniczna:

- projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robót,

- dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów w postaci zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta albo wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika robót,

- protokoły z odbiorów częściowych,

- dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych).

• Z odbioru ostatecznego izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jeżeli w trakcie odbioru robót stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania, robót, powinno to być wymienione w protokole wraz z określeniem trybu postępowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbiór końcowy może być dokonany dopiero po usunięciu usterek.

Literatura uzupełniająca

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom l, cz. 3. Budownictwo ogólne. Arkady, Warszawa 1990.

[2] Zabezpieczenia wodochronne tarasów, dobór materiałów i technologia wykonania. Instrukcja nr 344/97. ITB, Warszawa 1997.

[3] Szymański E.: Izolacje budowlane [w: Kalendarz Budowlany 2000]. WCPT PZITB, Warszawa 2001.

[4] Żenczykowski W.: Budownictwo ogólne, tom. 3/1. Arkady, Warszawa 1987.

[5] Zembrowski J. B.: Hydroizolacje pionowe garaży i parkingów podziemnych. Budownictwo fachowe nr 1/2001.